## Slide 1
Tema Concepte fundamentale din fizica semiconductorilor

## Slide 2: Structura cursului DMOE

## Slide 3
Cele doua stari energetice ale electronului (localizata si delocalizata) din interiorul unui semiconductor au fost numite "banda de valenta" si "banda de conductie".

## Slide 4
În metale - în structura cristalină, în nodurile rețelei cristaline sunt plasați ioni pozitivi, printre noduri - electroni liberi, colectivizați, care migrează dintr-o regiune în alta sub influența câmpului electric.
În legăturile metalice electronii care pleaca sunt înlocuiți de alți care vin: în orice zonă a conductorului se va găsi permanent același număr de electroni
Notă: Conductoarele metalice nu se dezechilibrează din punct de vedere al sarcinii electrice atunci când sunt parcurse de un curent electric, nu devin un alt element, cu alte proprietati.

## Slide 5
Electronii liberi într-un conductor produc multe ciocniri cu alți electroni și alte particule. Viteza medie a sarcinilor libere se numește viteza de drift vd și pentru electroni, este în direcția opusă câmpului electric. Ciocnirile transferă în mod normal energia conductorului, necesitând o sursă constantă de energie pentru a menține un curent constant.
A- secțiunea conductorul

## Slide 6: Densitatea curentului
Deși este adesea convenabil să indicăm un semn negativ sau pozitiv pentru a indica direcția generală de mișcare a sarcinilor, curentul este o mărime scalară, I=dQ/dt. Când este necesar să se discute detaliile mișcării acuzației este necesar să discutăm despre densitatea de curent, care este o mărime vectorială. Densitatea de curent este fluxul de sarcină printr-o zonă infinitemică, împărțită la suprafață. sarcină, care variază de la un punct la altul. Unitatea de densitate a curentului este A/m2, iar direcția este definită ca direcția fluxului net de sarcini pozitive prin zonă.
Relația dintre curent și densitatea curentului poate fi văzută în Fig.
Fluxul de curent diferenţial prin zona se găseşte ca
Astfel, densitatea de curent este
Dacă q este pozitiv, viteza de drift are aceeași direcție cu câmpul electric E. Dacă q este negativ, viteza de drift este în direcția opusă a câmpului electric. În orice caz, direcția densității de curent coincide cu a câmpului electric

## Slide 7
Existența electronilor mobili se explică prin forța de legătură foarte slabă a electronilor de valență din conductoarele metalice.
Odata activat câmpul electric, aceștia sunt angrenați într-o mișcare prin conductorul metalic, rezistența electrică a metalelor fiind dată de frecvența ciocnirilor electronilor liberi cu ionii pozitivi din nodurile rețelei.
Ionii sunt într-o permanentă vibrație termică în jurul unei poziții de echilibru. Crescând temperatura, amplitudinea oscilațiilor crește, ceea ce frânează mișcarea electronilor liberi sub influența câmpului.
Așa se explică și creșterea rezistenței (rezistivității) metalelor cu temperatura.

## Slide 8
În semiconductoare, conductivitatea crește puternic cu temperatura. La temperaturi foarte joase, semiconductoarele sunt izolatoare, iar la temperaturi ridicate sunt conductoare destul de bune.
De ce? Pentru ca, spre deosebire de metale, crescând temperatura în semiconductor crește numărul electronilor liberi.
e.g. în Si pur, concentrația electronilor liberi creșste de la 1017 mm-3 (T=22 C) la 1024 mm-3 (T= 700 °C).
Concentrația electronilor liberi în metale este de cca 1028 mm-3 și nu se modifică cu variația temperaturii.

## Slide 9
Revenind la semiconductori, sub influenta unui stimul energetic extern electronii de valența din atomii neutri se desprind din legatura de valența și se comportă ca electroni de conducție (liberi) din Me, plecând în direcția indicată de câmpul electric aplicat și lasând in locuri pe care le parasesc- ''goluri'', adică legături covalente nesatisfacute de electroni
Daca tensiunea electrică aplicată persistă, electronii din legăturile covalente vecine (care nu au ajuns electroni de conducție dar au rămas electroni de valența localizați) pot migra pe direcția câmpului electric înspre goluri pentru a le umple. Ca urmare, electronii de valență călătoresc în structura sărind de la un gol la altul, în atomii de unde aceștia pleacă pentru a umple un gol instalându-se inevitabil, un alt gol. Per ansamblu, după apariția unui ''gol'', ca urmare a desprinderii unui electron localizat și transformării sale în electron liber (delocalizat sau de conducție), un electron localizat dintr-o legatură covalentă vecină merge să umple golul și face acest lucru lasând în urma lui un alt gol.

## Slide 10
GENERAREA PURTĂTORILOR
Compararea generării și mișcării electronilor de conducție și electronilor de valenț (golurilor) în câmp electric.
Generarea – prin perechi. Electronii de conductie si golurile de valenta se genereaza in perechi electron-gol, acest ansamblu-pereche fiind considerat particula fictivă de curent electric din SC pure aflate la echilibru termic (adica la conditii exterioare de temperatura si camp electric constante).

## Slide 11
S-a recurs la conceptul de "gol" pentru a se face diferenta intre electronii de conductie si electronii de valenta care formeaza fluxul electric prin conductor. De ce? Pentru ca la aplicarea unui camp electric extern electronii liberi (deveniti electroni de conductie) circula sa spunem precum un auto pe autoban din punctul A in punctul B,
in timp ce electronii de valenta care participa la conductie sar de la un atom la altul, drumul lor fiind comparabil cu acela al unui automobil care parcurge pe o sosea serpuita sau prin oraș cu trafic intens distanta din punctul A in punctul B.

## Slide 13: Si vs Ge

## Slide 14
Practic orice curent electric este alcatuit din electroni. Insa datorita faptului ca in SC avem doua tipuri de curenti, pentru a diferentia clar pe unul de celalalt, s-a convenit ca acel curent electric alcatuit din electroni de conductie sa fie referit ca un curent electric CLASIC in timp ce curentul electric produs prin deplasarea electronilor de valenta din atom in atom prin structura materialului sa fie referit ca un curent electric ATIPIC (care nu este in metale) iar datorita faptului ca aceasta curgere a electronilor de valenta intr-un sens este echivalenta cu o curgere a golurilor in sens opus, s-a convenit ca acest curent de valenta sa fie reprezentat ca un curent de goluri.

## Slide 15
Deoarece curentul de goluri se opune ca sens curentului de electroni, putem spune ca diferenta dintre curentul de electroni si curentul de goluri este curentul electric total prin conductor. Curentul de goluri este un curent de sarcina pozitiva si deci el echivaleaza cu un curent opus de sarcina negativa (electroni). Avem asadar:
i_material = i_e_conductie - i_goluri,
sau: i_material = i_e_conductie + i_e_valenta
Asta dovedeste ca, dincolo de conventia de reprezentare (electron-gol), curentul electric prin material este suma curentilor aferenti electronilor de conductie si electronilor de valenta.

## Slide 16: Concepte fundamentale ale semiconductorilor (recapitulare)
SC intrinsec (propriu)
SC dopat (extrinsec)
Mișcarea purtătorilor de sarcină

## Slide 17
Două particule cu sarcini descriu în comun conducția în SC.
Electronul e- cu sarcina q=-e
și masa mn = m0 m*n
Golul h+ cu sarcina q=+e
și masa mp = m0 m*p

## Slide 18: Generarea curentului electroni - goluri

## Slide 19: Calcularea energiei de legătură
Pe baza rezultatelor modelului Bohr, putem calcula ușor energia aproximativă necesară pentru a excita cel de-al cincilea electron al unui atom donator în BC (energia de legare a donatorului) :
unde mn*
- masa efectivă ( m0 = 9.11x10-31 kg – masa de repaos), constanta Planck
unde εr constanta dielectrică relativă a SC ε0 = 8.85x10-12 F/m permitivitatea vidului

## Slide 20
RECALL:
Valence Band:
“The band formed by series of energy levels containing valence electron is called Valence Band”. It may be completely filled or partially filled with electrons.
Conduction Band:
“The Band formed by energy values of free electron that have broken their covalent bonds is called Conduction band”. It may be empty or partially filled with electrons.
Conduction band is the next permitted energy band.
Forbidden energy Gap
The energy gap between the valence band and conduction band is called the Forbidden energy gap or Forbidden Band or Band gap.
This band is formed by series of non permitted energy levels above the top of valence band and below the bottom of conduction band.
Energy gap is denoted by Eg and it is the amount of energy supplied, to excite the electron from valence band to conduction band. It is measured in eV.

## Slide 21
FERMI LEVEL

## Slide 22
Nivelul Fermi (notat de EF, EF):
- prezent între BV și BC.
determină probabilitatea de ocupare a electronilor la diferite niveluri de energie.
cu cât acest nivel este mai aproape de BC, cu atât mai ușor electronii din BV să treacă în BC.
electronii se instalează în stări de energie cele mai scăzute disponibile la temperatura zero absolută și construiesc o „mare Fermi” de stări de energie electronică.
energia Fermi este „suprafața” acestei mări unde electronii nu vor avea suficientă energie pentru a se ridica deasupra suprafeței. Este nivelul de energie care este ocupat de cel mai înalt orbital de electroni la 0 Kelvin și un parametru al distribuției Fermi-Dirac:
când temperatura va crește peste zero absolut, acești purtători de sarcină încep să ocupe stări libere mai sus de nivelul Fermi.
Distribuția Fermi-Dirac
Nivelul Fermi?

## Slide 23
FERMI LEVEL OF INTRINSIC SC

## Slide 24
Fermi Function

## Slide 25
Effect of Temperature on f(E)
The above diagram represents variation of f(E) as a function of temperature.
All the curves pass through cross-over point C corresponding to f(E) =1/2.

## Slide 26
Boltzmann Approximation
Probability that a state is empty (i.e. occupied by a hole):

## Slide 27
Equilibrium Distribution of Carriers
Obtain n(E) by multiplying gc(E) and f(E)
cnx.org/content/m13458/latest
Energy band
diagram
Density of
States, gc(E)
Probability of
occupancy, f(E)
Carrier distribution, n(E)
=

## Slide 28
Equilibrium Carrier Concentrations
Integrate n(E) over all the energies in the conduction band to obtain n:
By using the Boltzmann approximation, and extending the integration limit to , we obtain
Integrate p(E) over all the energies in the valence band to obtain p:
By using the Boltzmann approximation, and extending the integration limit to -, we obtain

## Slide 29
Intrinsic Carrier Concentration
Effective Densities of States at the Band Edges (@ 300K)

## Slide 30
n(ni, Ei) and p(ni, Ei)
In an intrinsic semiconductor, n = p = ni and EF = Ei

## Slide 31
Intrinsic Fermi Level, Ei
To find EF for an intrinsic semiconductor, use the fact that n = p:

## Slide 32: Fermi level in Intrinsic semiconductor
At T=0K the number of electrons in conduction band equals the number of holes in valence band, ne = nh = ni .
Fermi level lies in the middle of the band gap.
At T≠ 0 K, it depends upon the effective mass of electron and hole.
m*h>m*e
Temperature
Energy
Valence band
Conduction band
m*h = m*e
m*h < m*e

## Slide 33
n-type Material
Energy band
diagram
Density of
States
Probability
of occupancy
Carrier distributions
Energy Band Diagram of n-type SC at 0K and 300K
The number of electrons in conduction band are greater than number of holes in valence band, ne > nh
So the Fermi level shift towards the conduction band .
With temperature Fermi level shifts towards the EFi

## Slide 34
Example: Energy-band diagram
Question: Where is EF for n = 1017 cm-3 (at 300 K) ?
Example: Dopant Ionization
Consider a phosphorus-doped Si sample at 300K with ND = 1017 cm-3.
What fraction of the donors are not ionized?
**Suppose at first that all of the donor atoms are ionized.
Probability of non-ionization 

## Slide 35
p-type Material
Energy band
diagram
Density of
States
Probability
of occupancy
Carrier distributions
Energy Band Diagram of n-type SC at 0K and 300K
The number of holes in valence band are greater than number of electrons in conduction band, nh > ne
So the Fermi level shift towards the valence band.
With temperature fermi level shifts towards Efi .,

## Slide 36
Non-degenerately Doped Semiconductor
Recall that the expressions for n and p were derived using the Boltzmann approximation, i.e. we assumed

## Slide 37
Degenerately Doped Semiconductor
If a semiconductor is very heavily doped, the Boltzmann approximation is not valid.
  In Si at T=300K: Ec-EF < 3kBT if ND > 1.6x1018 cm-3
  EF-Ev < 3kBT if NA > 9.1x1017 cm-3
  The semiconductor is said to be degenerately doped in this case.
Terminology:
  “n+”  degenerately n-type doped. EF  Ec
  “p+”  degenerately p-type doped. EF  Ev

## Slide 38
Dependence of EF on Temperature
Net Dopant Concentration (cm-3)

## Slide 39
Band Gap Narrowing
If the dopant concentration is a significant fraction of the silicon atomic density, the energy-band structure is perturbed  the band gap is reduced by DEG :
N = 1018 cm-3: DEG = 35 meV
N = 1019 cm-3: DEG = 75 meV

## Slide 40: Variation of Fermi level with impurity concentration in n-type semiconductor:
Fig. (a): At low impurity concentration
Fig. (b): At moderate impurity concentration
Fig. (c): At high impurity concentration
Eg
Eg
Eg
Conduction band
Conduction band
Valence band
Valence band
Valence band
ED
EF
EC
EV
E
Impurity Concentration
Fig: (a)
Fig: (b)
Fig: (c)
Eg
Conduction band

## Slide 41
Statisticile M-B - particulelor „clasice” cu niveluri de energie necuantificate. Nu se cunosc în prezent particule cu adevărat clasice,
Statisticile B-E - particulelor cuantice cu proprietatea că orice număr de particule poate ocupa orice nivel. Se pare că acestea sunt particulele cu „spin” integral (fotonii și atomii de He-4 - nu He-3).
Statisticile F-D - particulelor cuantice cu proprietatea că o singură particulă poate ocupa un anumit nivel (electroni, neutroni și atomi de He-3).
Atât statisticile BE cât și FD converg (din direcții opuse) către statisticile MB atunci când densitatea particulelor este mică în comparație cu concentrația cuantică, unde distanța dintre particule este comparabilă cu lungimea de undă de Broglie.
Summary

## Slide 42
Thermal equilibrium:
  Balance between internal processes with no external stimulus (no electric field, no light, etc.)
  Fermi function
    Probability that a state at energy E is filled with an electron, under equilibrium conditions.
    Boltzmann approximation:
      For high E, i.e. E – EF > 3kT:
      For low E, i.e. EF – E > 3kT:
Summary (cont’d)

## Slide 43
Summary (cont’d)
Relationship between EF and n, p :
Intrinsic carrier concentration :
The intrinsic Fermi level, Ei, is located near midgap.

## Slide 44
Summary (cont’d)
If the dopant concentration exceeds 1018 cm-3, S is said to be degenerately doped.
  - The simple formulas relating n and p exponentially to
  EF are not valid in this case.
For degenerately doped n-type (n+) Si: EF  Ec
For degenerately doped p-type (p+) Si: EF  Ev

## Slide 45: Concentrația electronilor liberi la o temperatură dată pentru Si
Eg, determină ce efort (energie) este necesară ca să fie ruptă legătura covalentă a electronului ca el să devină liber.
Există o relație exponențială între densitatea electronilor liberi și energia benzii interzise
În Si intrinsec: în echilibru termic n=no și p=po
(n, p – concentrația electronilor și golurilor de conducție)
și no = po = ni(T)
ni(T) = f (T)-3/2exp (-Eg/2kT)
La T de cameră numai unul din un miliard de atomi este ionizat

## Slide 47: SC intrinsec (cont’d)
Pentru T > 0K
Notă: partea cubului de Si are 0,543 nm

## Slide 48: SC intrinsec (cont’d)
Termoionizarea
    Electronii liberi---produși prin termoionizare, sunt liberi în mișcare în str-ra cristalină.
    Deci, ce este Generarea purtătorilor de sarcină?
Învelișul cel mai exterior al atomului este capabil să fie gazada a opt electroni atunci fiind cel mai stabil.
Dar orbita cea mai exterioară a Si are doar patru electroni. Atomul de Si are nevoie de încă 4 electroni pentru a deveni mai stabil. Atomul de Si formează 4 legături covalente cu cei 4 atomi vecini.
În legătura covalentă, fiecare electron de valență este împărțit de doi atomi. Este intactă la T joase și la termoionizare este ruptă deja la T de cameră

## Slide 49: SC intrinsec (cont’d)
Purtătorii de sarcină - electronii liberi au sarcina negativă, iar golurile - sarcina pozitivă.
Ambele tipuri de purtători de sarcină pot să se miște în cristal. Astfel ei generează apariția unor curenti electrici în circuit.

## Slide 50: SC extrinseci
SC dopați sunt SC în care un tip de purtători de sarcină predomină.
Numai 2 tipuri de SC dopați sunt cunoscuți.
Conductivitatea SC dopați este mult mai mare ca a SC intrinseci.
pn joncțiunea se formează din SC dopați

## Slide 51: n-SC extrinseci (cont’d)
n tip semiconductor
Concept
Un SC dopat, în carea majoritari sunt purtători de sarcină negativă – electronii- se numesc n (tip)-SC
Terminologie
  Donor---impurități ce livrează electroni liberi , de regulă complet ionizație.
  Positive bound charge---impuritățile de atomi, ce donează electroni – contribuie la creșterea numărului sarcinilor cu legături pozitive
  Purtători de sarcină
    Electronii liberi---majoritatea proveniți din ionizarea impurităților, și foarte puțini – din termoionizare.
    Goluri---minoritari, proveniți din termoionizare.

## Slide 52: SC extrinseci Cum se obțin?

## Slide 53: p-SC extrinseci (cont’d)
p (tip) semiconductor
Concept: SC dopat în care majoritatea purtătorilor de sarcină sunt goluri încărcate pozitiv.
Terminologie
  acceptor---impurități ce livrează goluri, de regulă total ionizate.
  negatively bound charge---impuritățil de atomi ce acceptă goluri conduc la creșterea sarcinilor cu legături negative
  Purtători de sarcină
    Gol---majoritatea generate prin ionizarea impurităților, și insignificant – prin termoionizare.
    Electron liber---minoritari, generați nulai prin termoionizare.

## Slide 56: Dar ce sunt no și po în SC extrinseci?
Pentru elementele gr. V (P, As, Sb) – donori:
Concentrația atomilor donori = Nd ,cm-3
Pentru elementele gr. III (B, Ga) – acceptori:
Concentrația atomilor acceptori = Na , cm-3
La T=300K toți acceptorii și donorii sunt ionizați! Astfel:
Nd+ ≈ Nd și Na- ≈ Na
Dar care sunt valorile pentru no și po întrun SC extrinsec? Pentru aceasta necesită rezolvarea a 2 ecuații

## Slide 57
Legea conservării energiei (energia net = 0):
q(po-no+Nd+-Na-) = 0 ≈ q(po – no + Nd – Na)
și
Legea (acțiunii) maselor
(produsul nopo = const (pentru termoechilibru):
nopo = ni2(T)

## Slide 58
O cale de obținere a rezultatului Legii Acțiunilor Maselor, care ne spune relativ la concentrațiile reactanților și produselor în reacție în echilibru termic:
electron + gol ↔ legătură completă
[electron][gol ] / [legătură completă] = k(T)
Ținem minte că [electron] = no iar[gol] =po și că majoritatea legăturile sunt deja complete, astfel [legătură completă] este practic const* obținem
nopo = [legătură completă] k(T) ≈Ak(T) = ni2(T)
* Aceasta este corect când no și po < 1019 cm-3

## Slide 59: SC extrinseci (cont’d)
Concentrația purtătorilor de sarcină pentru n-tip
  Ecuația echilibrului termic
  Ecuația neutralității electrice
Dar care sunt valorile pentru nno și pno?
Pentru aceasta iarăși necesită rezolvarea a 2 ecuații explicate mai sus

## Slide 60: SC extrinseci (cont’d)
Concentrația purtătorilor de sarcină pentru p-tip
  Ecuația la echilibru termic
  Ecuația la neutralitate electrică
Dar care sunt valorile pentru ppo și npo?

## Slide 61: În loc de concluzii pentru SC extrinseci
Deoarece purtătorii de sarcină majoritari sunt de mărimi de ordine mai mulți ca cei minoritari ecuațiile pot fi scrise aprox. ca:
pentru n tip
pentru p tip:

## Slide 62: SC extrinseci (cont’d)
Concluzii
  Purtătorii majoritari sunt determinați de impurități ( de dopare).
  Purtătorii minoritari sunt puternic dependente de temperatură.
  La temperaturi destul de înalte caracteristicile SC extrinsec vor fi determinate de caracteristicile SC intrinsec

## Slide 63: Cazul V. Profil Gradient lin
Dacă Nd(x) și Na(x) variază lent doar cu poziția (lent se poate defini folosind conceptul de lungimea Debye), concentrațiile purtătorilor de sarcină în echilibru urmăresc profilul dopării, adică într-o mostră de tip n unde Nd(x)-Na(x)>0
no(x) ≈ Nd(x) – Na(x) și
po(x) = ni2/no(x)

## Slide 64: Cazul V-a Profil abrupt
Dacă dopajul se schimbă brusc, se formează o regiune de epuizare, În acea regiune.
De ex. dacă regiunea săsărcită pe parte n se schimbă de la 0 la Xn, aproximarea sărăcirii ne spune că densitatea net a sarcinii ρ(x) poate fi aproximativ egală cu
ρ(x) = q[Nd(x)-Na(x)] pentru 0<x <xn

## Slide 66: Cazul: Dopare neuniformă în echilibru termic
Cazul presupune că în orice timp doparea variază cu poziția, deci nu putem presupune că există neutralitatea sarcinilor electrice oriunde și că ρ(x)=0. Dopanții sunt fixați, dar sarcinile electrice sunt mobile și difuzează:

## Slide 67: Partea II Conductivitatea in SC

## Slide 68: Mișcarea purtătorilor de sarcină
Driftul--- mișcarea este generată de câmpul electric. Această mișcare produce curent electric de drift
Difuzia--- mișcarea este generată de diferența de concentrații a purtătorilor de sarcină. Această mișcare produce curent difuzional

## Slide 69: Mișcarea sarcinilor
este descrisă prin 2 concepte:
Conductivitatea: σ (sau rezistivitatea: ρ = 1/σ)
Mobilitatea: μ
Câmp extern Zero
Haotică
Thermică (termoionică)
Electronii sunt împrăștiați
de impurități, defecte, etc.

## Slide 70: Current Flow: Caz General
Curentul electric este calculat ca cantitatea de sarcini ce trece prin o secțiune dacă sarcinile se mișcă cu viteza de v/m s

## Slide 71: Driftul și curentul de drift
Drift, la general este
  Viteza de Drift
  Densitatea curentului de drif
  t
unde sunt const., numite mobilitatea golurilor și electronilor respectiv

## Slide 72: Saturația vitezei sarcinilor
În realitate, viteza sarcinilor nu crește liniar cu câmpul electric. Ea ajunge la o saturare la o valoare critică
La ~107 cm/s, purtătorii de sarcină KE devine aceiași ca și valoarea kBT.
Astfel: energia adăugată tinde să încălzească rețeaua cristalină mai repede decât crește viteză purtătorilor de sarcină le permite să fie în afara rețelei date. Viteza devine o constantă compensării de saturației

## Slide 73: Mobilitatea sarcinilor vs concentrația dopării și T
μn = qτ/mn*
mn* - masa efectivă a purtătorului de sarcină
(depinde de material)
τ (timpul de viață a purtătorului de sarcină)
depinde de: # centrelor de disipare (împrăștiere) pe impurități, defecte, etc…
  Dopare mai mare => mobilitate mai mică
  Mai multe defecte (cristal neideal => mobilitate mai mică.
Temperatura rețelei cristaline (vibrații)
  Creșterea T => creșterea vibrațiilor rețelei > disipare crescută => Timp de viață micșorat și => Mobilitate scăzută .
Temperatura rețelei cristaline (vibrații)
  Creșterea T => creșterea vibrațiilor rețelei > disipare crescută
  => Timp de viață micșorat și
  => Mobilitate scăzută .
Împrăștierea pe fononi
Împrăștierea pe impurități ionizate

## Slide 74
Explicați această dependență

## Slide 75: Driftul și curentul de drift
Densitatea curentului de drift totală (în prezența ambilor tipuri de sarcină)
Rezistivitatea
Rezistivitatea SC dopat
Rezistivitatea este invers proporțională concentrației impurităților dopante
Coeficientul termic al rezistivității SC extrinsec este pozitiv deoarece coeficientul termic al mobilității este negativ
n tip
p tip

## Slide 76: Driftul și curentul de drift
Rezistivitatea SC intrinsec
* Rezistivitatea este invers proporțională concentrațiilor purtătorilor de sarcină ai SC intrinsec.
Coeficientul termic (TC)
Coeficientul termic al rezistivității SC intrinsec este negativ, deoarece coeficientul termic al mobilității este pozitiv.

## Slide 77: Difuzia și curentul de difuzie
difuzia

## Slide 78: Difuzia și curentul de difuzie
unde sunt constantele de difuziune ale golurilor și electronilor.
* Densitatea curentului de difuzie este proporțională înclinării (pantei) curbei de concentrații, sau gradientului concentrației.

## Slide 79: Exemplu: Profil de densitate a sarcinilor Liniar vs Neliniar
Profilul liniar a densității sarcinilor înseamnă un curent de difuziune constant, pe când un profil neliniar al concentrației sarcinilor înseamnă curent de difuziune variat

## Slide 80
Mișcarea
purtătorilor de sarcină
Ordonată
(curent electric)
Difuzia
Drift
Haotică (termică)

## Slide 81: (Ecuația) Relația Einstein
Relația Einstein este între capacitatea difuzională a sarcinilor și mobilitatea lor:
  Unde VT potențial termic.

## Slide 82: Deducerea relației Einstein
Viteza termică a sarcinii este dictată de kT

## Slide 83
Impurități donoare în Si | Ec(-) / Ev(+), eV | Impurități acceptoare în Si | Ec(-) / Ev(+), eV
P | -0,044 | B | +0,015
As | -0,049 | Al | +0,057
Sb | -0,039 | Ga | +0,065
Li | -0,033 | In | +0,16
Ag | +0,34 | Cu | +0,024
Au | +0,35 | Cu+ | +0,37
Mn | -0,53 | Cu++ | +0,52
 |  | Ag | -0,033
 |  | Au | -0,54
 |  | Zn | +0,31
 |  | Zn+ | +0,55
Impurități donoare în Ge |  | Impurități acceptoare în Ge | 
P | -0,012 | B | +0,0104
As | -0,0127 | Al | +0,0102
Sb | -0,0096 | Ga | +0,0108
Li | -0,0093 | In | +0,0112
Au | +0,05 | Cu | +0,04
Mn | -0,37 | Cu+ | +0,33
 |  | Cu++ | -0,026
 |  | Ag | +0,13
 |  | Ag+ | -0,29
 |  | Au | +0,16
 |  | Au+ | -0,2
 |  | Au++ | -0,04
 |  | Zn | +0,03
 |  | Zn+ | +0,09
 |  | Cd | +0,05
 |  | Cd+ | +0,16
Notă: semnul (-) denotă poziția nivelului mai jos de fundul benzii de conducție,
iar semnul (+) – mai sus de banda de valență.

## Slide 84: Compensarea impurităților în SC extrinseci
Dacă un semiconductor este dopat și cu donori și cu acceptori observăm procesul de compensare reciprocă a acțiunii impurităților
Compensarea poate fi diferită:
deplină (Nd = Na). În acest caz comportamentul semiconductorului va fi similar semiconductorului intrinsec;
parțială. Dacă Nd > Na, semiconductorul va fi ca un SC de tip n. Dacă Nd < Na, semiconductorul va fi ca un SC de tip p.

## Slide 85
Notă importantă:
La concentrații foarte înalte a impurităților nivelul Fermi poate să se deplaseze în afara benzii interzise în BC (în SC tip n) sau în BV (SC de tip p). Astfel de semiconductori se numesc degenerați
Spre deosebire de semiconductori nedegenerați, acest tip de semiconductor nu respectă legea acțiunii masei, care leagă concentrația intrinsecă a purtătorului de temperatură și bandgap.
Pânla la distanța energetică de 3kT a nivelulului Fermi de la BC sau BV – semiconductorii sunt nedegenerați sau sunt dopati insuficient de puternic

## Slide 86
Banda interzisa pare sa fie mai mare datorita deplasarii Moss-Burstein

## Slide 87: Conductivitatea SC intrinseci și extrinseci
Conductivitatea materialului este determinată ca produs dintre n, e, mobilitate a purtătorilor de sarcină in material:
σ = e n μ
In SC σ = e n μn + ep μp
Pentru SC intrinsec: ni=nn=np = no = po = A exp (-Eg/2kT) , unde A = (NcNv)1/2
Atunci σ = e nn μn + enp μp= eni(μn + μp )
Sau σ = A e (μn + μp )exp (-Eg/kT)
sau σ = σo exp (-Eg/kT)
Pentru SC extrinseci o să avem contribuția ambilor purtători de sarcină și a mobilităților lor

## Slide 88: Întrebări de recapitulare
Stările energetice ale electronilor
Conducția în semiconductori
Conceptul de “ gol „
Ce este un Sc intrinsec? Dar extrinsec?
Ce este nivelul Fermi?
Ce sunt donorii? Acceptorii? În semiconductori
Ce sunt purtători de sarcină minoritari în SC? Legea conservării energiei în SC
Legea acțiunii maselor în SC
Diferența între drift și difuzie în SC?
Mobilitatea purtătorilor de sarcină în SC?
Ce este curentul de drift?
Ce este curentul de difuzie?
Relația Einștein (difuzia vs mobilitatea)?
Nivelul Fermi vs concentrația dopanților acceptori? Donori?
Semiconductori compensați? degenrați?