## Slide 1
Tema 3.1 Contactul Metal – Metal
Metal – Semiconductor
p-n joncțiunea

## Slide 2: Recapitulare tema precedentă
Stările energetice ale electronilor
Conducția în semiconductori
Conceptul de “ gol „
Ce este un Sc intrinsec? Dar extrinsec?
Ce este nivelul Fermi?
Ce sunt donorii? Acceptorii? În semiconductori
Ce sunt purtători de sarcină minoritari în SC? Legea conservării energiei în SC
Legea acțiunii maselor în SC
Diferența între drift și difuzie în SC?
Mobilitatea purtătorilor de sarcină în SC?
Ce este curentul de drift?
Ce este curentul de difuzie?
Relația Einștein (difuzia vs mobilitatea)?
Nivelul Fermi vs concentrația dopanților acceptori? Donori?
Semiconductori compensați? degenerați?

## Slide 3
Noțiuni generale despre contactul între 2 metale
Contactul metal-semiconductor
Bazele p-n joncțiunii
Bazele contactului Schottky
Polarizarea directă și indirectă a p-n, Me-Sc
Curenții în structurile în contact
Heterojoncțiunile

## Slide 6: Contactul Me-Me: Diferența în lucrul de ieșire
La contactul dintre 2 metale apare o diferență de potențial ΔV (a). Electronii sunt mai energetici în Mo astfel ei tunelează la suprafața Pt (b).
Echilibrul este atins când EF se egalează
Energia, eV

## Slide 7: Emisia termoionică

## Slide 8: Me-Me contact: Efectul Seebeck (1820)
Întrun material cu gradient de temperatură apare o diferență de potențial
S = ΔV/ΔT
(S este negativ dacă electronii se acumulează pe partea rece
A demonstrat astfel transformarea energiei termice în electrică!
Dacă cablurile voltmetrului sunt din același material ca și firul, atunci ați măsura 0 tensiune, deoarece, în esență, ați măsura diferența coeficienților Seebeck a „cele două materiale”

## Slide 9
Dacă folosim fire din același metal – f.e.m =0. (a); Un termocuplu di 2 diferite metale (A și B) . Capătul rece menținem la T=O C. care este și temperatura de referință. Al 2-lea contact este ca un senzor de temperatură (b)
Nr purtătorilor difuzați către capătul fierbinte va depinde de tipul metalului, cauzând astfel o diferență de potențial diferită.

## Slide 10: Efectul Peltier (1834)
Apare doar în prezența unui curent electric (iar ef. Seebeck – în prezența unui circuit deschis
Un curent electric care străbate punctul de contact dintre două fire sudate cauzează apariţia unei diferenţe de temperatură între cele două puncte sudate.
QP = πab qj
Coeficientul Peltier al joncţiunii, πab, este definit ca fiind egal cu diferenţa coeficienţilor materialelor constituente (πab = πa- πb). Astfel, direcţia de curgere a căldurii printr-o joncţiune depinde atât de materialele alese cât şi de curentul care străbate joncţiunea. Mai mult decât atât, coeficientul Peltier este dependent de temperatură.

## Slide 12: Efectul Thomson
În 1851 Lord Kelvin (William Thomson)
Curentul care curge printrun conductor încălzit neuniform cauzează absorbția sau emiterea de căldură în conductor
Căldură produsă per unitate de volum:
q= -KJ ▼T
Efect pozitiv: curentul curge de la T joasă spre T înaltă – căldura se absoarbe în conductor (Sn, Au, Ag, Zn, Cd, Sb)
Efect negativ: curentul curge de la T joasă spre T înaltă, căldura este eliberată în conductor (Bi, Ni, Pt, Co, Hg)
Efect nul: curentul curge de la T înaltă spre T joasă, sau vise versa dar temperatura nu se degajă (Pb)
Relația dintre coeficienții termoelectrici:

## Slide 13: Electrical Resistivity and Conductivity of Selected Materials at 293 K
0

## Slide 14: How Schottky Junction Works ?
Energy band diagram of an isolated metal adjacent to an isolated n-type semiconductor
metal n type semiconductor
Fm = Work Function of metal
Fs = Work Function of semiconductor
c = Electron Affinity of Si

## Slide 16: How Schottky Junction Works …..
Energy band diagram of a metal-n semiconductor contact in thermal equilibrium
qFb =
qFb = q (Fm – c)
Schottky barrier height

## Slide 17: How Schottky Junction Works …..
is the barrier against the electron flow between metal and SC.
Fb
Fbp is the barrier against the hole flow between metal and SC.
Fbn
Energy band diagram of a metal–semiconductor contact
N type SC
P type SC

## Slide 18: Measurement of barrier potiential fB and working of schottky contacts
N type SC
N type SC
Under thermal equlibrium
Under reverse bias

## Slide 19: Working of Schottky contacts…
-
N type SC
Under farword bias

## Slide 20: Schottky diode

## Slide 21: Energy band diagrams for ideal MS contacts
M > S
M < S
(a) and (c) An instant
after contact formation
(b) and (d) under
equilibrium conditions

## Slide 23: Schottky diode

## Slide 24: Ohmic contacts
The Ohmic contact is a low resistance junction (non-rectifying) provides current
conduction from metal to semiconductor and vice versa.

## Slide 25: How Ohmic Contact Works ?
ideal energy band diagram before contact
n type
after contact for a metal –n+ semiconductor junction
Metal n+ type SC
Metal n+ type SC

## Slide 26: How Ohmic Contact Works….
Under forward bias condition
Under reverse bias conditon
Positive bias in the metal part was applied, and they will feel no barrier
A negative bias forces electrons to flow from metal to semiconductor seeing a very small barrier

## Slide 29: Valoarea barierei Schottky la Me - Siliciu
FBn să crească odat cu lucrul de ieșiere din metal

## Slide 30: Bariera Schottky la contact Silicide - Si
Intrefețele Silicide-Si sunt mult mai stabile ca Me-Si astfe sunt mai utilizate la confecționarea CI.

## Slide 31: Joncţiunea pn la echilibru termic.

## Slide 35
Când p-SC și n-SC sunt în contact nivelele lor Fermi se egalează.
Acest lucru creează o diferență în potențial dintre marginile inferioare ale BC ale n- și p-SC (VCN și VCP) respectiv). Această diferență de potențial se numește potențial de difuzie (VD) sau potențialul încorporat sau potențialul de barieră.
RECAPITULAM:

## Slide 36
curent de difuzie.
curent de drift.
Cu toate acestea, curentul de difuzie este dominant, cu excepția unei regiuni de epuizare.
Când joncțiunea pn nu este polarizată, curentul se oprește odată ce joncțiunea atinge o stare de echilibru.

## Slide 43: Polarizarea directa
Shockley Equation (Ebers-Moll)

## Slide 44: Heterojoncțiuni
Heterogoncțiuni de tip I de Tip II – InP/InSb. de Tipul III GaSb/InAs
sunt destul de frecvente, importantul sistem
GaAs - AlGaAs aparține acestui tip.

## Slide 45
Pentru ca in rețeaua cristalină a celor două materiale care alcătuies heterojoncțiune sa nu existe defecte, este necesar cel puțin ca aceste două materiale să aibă aceeași structură cristalină și perioade de rețea. Foarte apropiate În acest caz heterojonctiunea va fi fara stress mecanic

## Slide 46: H-J tip I
Purtătorii de sarcină vor curge de-a lungul joncțiunii, lăsând în urma lor sarcini spațiale până când energia Fermi este aceeași peste tot în material. Departe de joncțiune, totul este neschimbat. Cu toate acestea, există diferențe pronunțate de la joncțiuni p-n în Si.
Să ne imaginăm joncțiuni simetrice, adică concentrația de purtător majoritar este identică în partea p și n. În cazul homojoncțiunii, numărul de electroni care curg în partea de tip p este apoi același cu numărul de electroni care curg în partea n. Cu toate acestea, cel puțin în cazul de tip I, va curge doar un singur tip de purtători așa cum este evident și se arată . Regiunile de sarcină spațială din stânga și din dreapta joncțiunii ar putea astfel să nu fie simetrice.

## Slide 47
La construirea benzilor energetice pentru o heterojonctiune anizotipica p-n in echilibru:
Energia vacuumului este paralela benzilor si este neintrerupta
Nivelul Fermi este acelasi in ambele regiuni p si n
Raportul tensiunilor pe fiecare SC va fi:

## Slide 49
eVbi = eVd1 + eVd2 = Eg2 − (EF − Ev)p − (Ec − EF)n + ΔEc
Vbi = (1/e) (ΔEc + Eg2) − kBT/e ℓn (Nc1/Nv2) / n1p2
(a) Space-charge density and (b) electric field (ε) profiles in an n-p heterostructure.

## Slide 50: Contactul Dielectric (Izolator) - Semiconductor
Am numit materiale izolatoare cu bandgap mare. De obicei aceste materiale nu au o calitate cristalină ridicată și sunt greu de dopat. Aceste materiale au foarte mare rezistivitate și sunt folosite pentru a izola regiuni pentru a preveni curgerea curentului.
Majoritatea combinațiilor SC-IS implică structuri care nu sunt potrivite în rețele cristaline
Vom revizui câteva astfel de combinații. Problemele importante din aceste joncțiuni sunt arătate în figura. Problemele cheie gravitează în jurul producerii unei interfețe cu densitate foarte scăzută a stărilor de captare și scurgeri reduse de interfață.

## Slide 51: Contactul Izolator - Semiconductor
Densitatea interfeței Midgap de până la 10^10 eV^-1 cm^-2 poate fi obținută cu ușurință. Capacitatea de a produce astfel de interfețe de înaltă calitate este responsabilă pentru succesul remarcabil al dispozitivelor de metal-oxid-siliciu (MOS). Datorită densităților scăzute ale interfeței, există foarte puțină captare a electronilor (goluri) la interfață, astfel încât comutarea de mare viteză poate fi utilizată în mod previzibil.
Trebuie să recunoaștem totuși că interfața este încă brută cu insule cu o înălțime de 5 ˚A peste întinderi laterale de ∼50 ˚A. Mobilitatea tipică a electronilor în MOSFET-urile Si este de ~ 600 cm^2/(V · s) în comparație cu mobilitatea de ~ 1100 cm^2/(V · s) (300 K) pentru Si pur.
Nitrura de siliciu (Si3N4) este un alt film important care formează joncțiuni de calitate modestă cu Si. Nitrura de siliciu poate fi utilizată într-un dispozitiv metal-izolator-semiconductor în tehnologia Si, dar aplicațiile sale sunt limitate. Filmul este folosit mai mult ca o mască pentru oxidarea filmului de Si. De asemenea, este un material bun pentru pasivarea dispozitivelor finite. Pe de altă parte, oxinitrură de siliciu formează interfețe de înaltă calitate cu siliciu și poate fi utilizat în FET-uri. Deși nu este un izolator sau un metal, includem siliciul policristalin în acest capitol datorită importanței sale în tehnologia Si. Polisiliciul poate fi depus prin piroliza (descompunerea indusă de căldură) a silanului
În funcție de temperatura de depunere, microcristaliții de diferite dimensiuni ale granulelor sunt produse. Dimensiunea tipică a granulelor este de ~ 0,1 μm.
Filmele poli pot fi dopate la rezistivitate scăzută pentru a produce conductori utili pentru o serie deaplicatii. Poly este adesea folosit ca o poartă a unui tranzistor MOS, ca un rezistor sau ca o legătură între un metal și substratul Si pentru a asigura un contact ohmic.
SiH4 −→ Si + 2H2
Cea mai importantă joncțiune în electronica solidă este sistemul SiO2-Si. Contrar nepotrivirii severe dintre structurile SiO2 și Si, calitatea interfeței este destul de bună.

## Slide 52: MOS Capacitors
3 regiuni de operare:
Acumulare: -V – sarcini se acumulează la bariera oxid- SC
Epuizare: +V - împinge golurile mobile în substrat. SC este epuizat de purtatori mobili la interfața.
Inversie: ++ V – la cca VT, purtătorii minoritari sunt atrași de interfață formând un negativ strat de inversie.
VG = Tensiunea porții
VT = Tensiunea pragului
VFB = Tensiune bandă plană (flat band)

## Slide 53: MOS CApacitors
Oxidul este modelat ca un semiconductor cu o bandă interzisă foarte mare și blochează orice flux de transportoare între SC și Me de poartă.
Banda care se distorsionează în SC este în concordanță cu prezența unui strat de epuizare la interfața SC-oxid,
energia Fermi este aproape de marginea benzii de conducere, așa cum este de așteptat atunci când densitate mare de electroni este prezentă.
Semiconductorul rămâne în echilibru termic când se aplică o tensiune pe poartă.

## Slide 54: MOS Diagrama energetica
Pentru a obține această diagramă cu bandă plană trebuie aplicată o tensiune, VFB Este aratata lucrul de ieșire din Al ФM, afinitatea electronului din oxid, χoxide χSi și bandgap energy of silicon, Eg .

## Slide 55: Review Questions:
1. What is a pn junction?
2. Explain diffusion.
3. Describe the depletion region.
4. Explain what the barrier potential is and how it is created.
5. What is the typical value of the barrier potential for a silicon diode?
6. What is the typical value of the barrier potential for a germanium diode?

## Slide 56: Notați diferența cu p-n joncțiunea!!
Joncțiunea Me - SC
Bariera dintre metal –SC este fixă
Electronii din Me trebuie să sară peste barieră
Curentul este limitat de viteza cu care electronii sar peste barieră (that the ones jumping from the right cancel at equilibrium)
Avem numai structuri cu purtători de sarcină majoritari unipolari majority carrier device, deoarece banda de valență este toată în cadrul benzii metalului
Joncțiunea p-n
Barriera nu este fixă (fixată)
Electronii cu energia cinetică zero pot ușor micșora bariera negativă pentru a iniția curent
Curenții sunt limitați de aceea cât de repede purtătorii minoritari vor fi scoși (curent difuzional)
atât electronii cât și golurile sunt importante în formarea curentului
(charges X-over and become min. carriers)
In both cases, we’re modulating the population of backflowing electrons, hence the Shockley form, but…
V > 0
V < 0
V > 0
V < 0