## Slide 1
Tema Concepte fundamentale din fizica semiconductorilor

## Slide 2: Structura cursului DMOE

## Slide 3
Cele doua stari energetice ale electronului (localizata si delocalizata) din interiorul unui semiconductor au fost numite "banda de valenta" si "banda de conductie".

## Slide 4
În metale - în structura cristalină, în nodurile rețelei cristaline sunt plasați ioni pozitivi, printre noduri - electroni liberi, colectivizați, care migrează dintr-o regiune în alta sub influența câmpului electric.
În legăturile metalice electronii care pleaca sunt înlocuiți de alți care vin: în orice zonă a conductorului se va găsi permanent același număr de electroni
Notă: Conductoarele metalice nu se dezechilibrează din punct de vedere al sarcinii electrice atunci când sunt parcurse de un curent electric, nu devin un alt element, cu alte proprietati.

## Slide 5
Electronii liberi într-un conductor produc multe ciocniri cu alți electroni și alte particule. Viteza medie a sarcinilor libere se numește viteza de drift vd și pentru electroni, este în direcția opusă câmpului electric. Ciocnirile transferă în mod normal energia conductorului, necesitând o sursă constantă de energie pentru a menține un curent constant.
A- secțiunea conductorul

## Slide 6: Densitatea curentului
Deși este adesea convenabil să indicăm un semn negativ sau pozitiv pentru a indica direcția generală de mișcare a sarcinilor, curentul este o mărime scalară, I=dQ/dt. Când este necesar să se discute detaliile mișcării acuzației este necesar să discutăm despre densitatea de curent, care este o mărime vectorială. Densitatea de curent este fluxul de sarcină printr-o zonă infinitemică, împărțită la suprafață. sarcină, care variază de la un punct la altul. Unitatea de densitate a curentului este A/m2, iar direcția este definită ca direcția fluxului net de sarcini pozitive prin zonă.
Relația dintre curent și densitatea curentului poate fi văzută în Fig.
Fluxul de curent diferenţial prin zona se găseşte ca
Astfel, densitatea de curent este
Dacă q este pozitiv, viteza de drift are aceeași direcție cu câmpul electric E. Dacă q este negativ, viteza de drift este în direcția opusă a câmpului electric. În orice caz, direcția densității de curent coincide cu a câmpului electric

## Slide 7
Existența electronilor mobili se explică prin forța de legătură foarte slabă a electronilor de valență din conductoarele metalice.
Odata activat câmpul electric, aceștia sunt angrenați într-o mișcare prin conductorul metalic, rezistența electrică a metalelor fiind dată de frecvența ciocnirilor electronilor liberi cu ionii pozitivi din nodurile rețelei.
Ionii sunt într-o permanentă vibrație termică în jurul unei poziții de echilibru. Crescând temperatura, amplitudinea oscilațiilor crește, ceea ce frânează mișcarea electronilor liberi sub influența câmpului.
Așa se explică și creșterea rezistenței (rezistivității) metalelor cu temperatura.

## Slide 8
În semiconductoare, conductivitatea crește puternic cu temperatura. La temperaturi foarte joase, semiconductoarele sunt izolatoare, iar la temperaturi ridicate sunt conductoare destul de bune.
De ce? Pentru ca, spre deosebire de metale, crescând temperatura în semiconductor crește numărul electronilor liberi.
e.g. în Si pur, concentrația electronilor liberi creșste de la 1017 mm-3 (T=22 C) la 1024 mm-3 (T= 700 °C).
Concentrația electronilor liberi în metale este de cca 1028 mm-3 și nu se modifică cu variația temperaturii.

## Slide 9
Revenind la semiconductori, sub influenta unui stimul energetic extern electronii de valența din atomii neutri se desprind din legatura de valența și se comportă ca electroni de conducție (liberi) din Me, plecând în direcția indicată de câmpul electric aplicat și lasând in locuri pe care le parasesc- ''goluri'', adică legături covalente nesatisfacute de electroni
Daca tensiunea electrică aplicată persistă, electronii din legăturile covalente vecine (care nu au ajuns electroni de conducție dar au rămas electroni de valența localizați) pot migra pe direcția câmpului electric înspre goluri pentru a le umple. Ca urmare, electronii de valență călătoresc în structura sărind de la un gol la altul, în atomii de unde aceștia pleacă pentru a umple un gol instalându-se inevitabil, un alt gol. Per ansamblu, după apariția unui ''gol'', ca urmare a desprinderii unui electron localizat și transformării sale în electron liber (delocalizat sau de conducție), un electron localizat dintr-o legatură covalentă vecină merge să umple golul și face acest lucru lasând în urma lui un alt gol.

## Slide 10
GENERAREA PURTĂTORILOR
Compararea generării și mișcării electronilor de conducție și electronilor de valenț (golurilor) în câmp electric.
Generarea – prin perechi. Electronii de conductie si golurile de valenta se genereaza in perechi electron-gol, acest ansamblu-pereche fiind considerat particula fictivă de curent electric din SC pure aflate la echilibru termic (adica la conditii exterioare de temperatura si camp electric constante).

## Slide 11
S-a recurs la conceptul de "gol" pentru a se face diferenta intre electronii de conductie si electronii de valenta care formeaza fluxul electric prin conductor. De ce? Pentru ca la aplicarea unui camp electric extern electronii liberi (deveniti electroni de conductie) circula sa spunem precum un auto pe autoban din punctul A in punctul B,
in timp ce electronii de valenta care participa la conductie sar de la un atom la altul, drumul lor fiind comparabil cu acela al unui automobil care parcurge pe o sosea serpuita sau prin oraș cu trafic intens distanta din punctul A in punctul B.

## Slide 13: Si vs Ge

## Slide 14
Practic orice curent electric este alcatuit din electroni. Insa datorita faptului ca in SC avem doua tipuri de curenti, pentru a diferentia clar pe unul de celalalt, s-a convenit ca acel curent electric alcatuit din electroni de conductie sa fie referit ca un curent electric CLASIC in timp ce curentul electric produs prin deplasarea electronilor de valenta din atom in atom prin structura materialului sa fie referit ca un curent electric ATIPIC (care nu este in metale) iar datorita faptului ca aceasta curgere a electronilor de valenta intr-un sens este echivalenta cu o curgere a golurilor in sens opus, s-a convenit ca acest curent de valenta sa fie reprezentat ca un curent de goluri.

## Slide 15
Deoarece curentul de goluri se opune ca sens curentului de electroni, putem spune ca diferenta dintre curentul de electroni si curentul de goluri este curentul electric total prin conductor. Curentul de goluri este un curent de sarcina pozitiva si deci el echivaleaza cu un curent opus de sarcina negativa (electroni). Avem asadar:
i_material = i_e_conductie - i_goluri,
sau: i_material = i_e_conductie + i_e_valenta
Asta dovedeste ca, dincolo de conventia de reprezentare (electron-gol), curentul electric prin material este suma curentilor aferenti electronilor de conductie si electronilor de valenta.

## Slide 16: Concepte fundamentale ale semiconductorilor (recapitulare)
SC intrinsec (propriu)
SC dopat (extrinsec)
Mișcarea purtătorilor de sarcină

## Slide 17
Două particule cu sarcini descriu în comun conducția în SC.
Electronul e- cu sarcina q=-e
și masa mn = m0 m*n
Golul h+ cu sarcina q=+e
și masa mp = m0 m*p

## Slide 18
Nivelul Fermi (notat de EF, EF):
- prezent între BV și BC.
determină probabilitatea de ocupare a electronilor la diferite niveluri de energie.
cu cât acest nivel este mai aproape de BC, cu atât mai ușor electronii din BV să treacă în BC.
electronii se instalează în stări de energie cele mai scîzute disponibile la temperatura zero absolută și construiesc o „mare Fermi” de stări de energie electronică.
energia Fermi este „suprafața” acestei mări unde electronii nu vor avea suficientă energie pentru a se ridica deasupra suprafeței. Este nivelul de energie care este ocupat de cel mai înalt orbital de electroni la 0 Kelvin și un parametru al distribuției Fermi-Dirac:
când temperatura va crește peste zero absolut, acești purtători de sarcină încep să ocupe stări libere mai sus de nivelul Fermi.
Distribuția Fermi-Dirac
Nivelul Fermi?

## Slide 19
Statisticile M-B - particulelor „clasice” cu niveluri de energie necuantificate. Nu se cunosc în prezent particule cu adevărat clasice,
Statisticile B-E - particulelor cuantice cu proprietatea că orice număr de particule poate ocupa orice nivel. Se pare că acestea sunt particulele cu „spin” integral, cum ar fi fotonii și atomii de He-4 (dar nu He-3).
Statisticile F-D - particulelor cuantice cu proprietatea că o singură particulă poate ocupa un anumit nivel. – (electroni, neutroni și atomi de He-3).
Atât statisticile BE cât și FD converg (din direcții opuse) către statisticile MB atunci când densitatea particulelor este mică în comparație cu concentrația cuantică, unde distanța dintre particule este comparabilă cu lungimea de undă de Broglie.

## Slide 20: Generarea curentului electroni - goluri

## Slide 21: Calcularea energiei de legătură
Pe baza rezultatelor modelului Bohr, putem calcula ușor energia aproximativă necesară pentru a excita cel de-al cincilea electron al unui atom donator în BC (energia de legare a donatorului) :
unde mn*
- masa efectivă ( m0 = 9.11x10-31 kg – masa de repaos), constanta Planck
unde εr constanta dielectrică relativă a SC ε0 = 8.85x10-12 F/m permitivitatea vidului

## Slide 22: Concentrația electronilor liberi la o temperatură dată pentru Si
Eg, determină ce efort (energie) este necesară ca să fie ruptă legătura covalentă a electronului ca el să devină liber.
Există o relație exponențială între densitatea electronilor liberi și energia benzii interzise
În Si intrinsec: în echilibru termic n=no și p=po
(n, p – concentrația electronilor și golurilor de conducție)
și no = po = ni(T)
ni(T) = f (T)-3/2exp (-Eg/2kT)
La T de cameră numai unul din un miliard de atomi este ionizat

## Slide 24: SC intrinsec (cont’d)
Pentru T > 0K
Notă: partea cubului de Si are 0,543 nm

## Slide 25: SC intrinsec (cont’d)
Termoionizarea
    Electronii liberi---produși prin termoionizare, sunt liberi în mișcare în str-ra cristalină.
    Deci, ce este Generarea purtătorilor de sarcină?
Învelișul cel mai exterior al atomului este capabil să fie gazada a opt electroni atunci fiind cel mai stabil.
Dar orbita cea mai exterioară a Si are doar patru electroni. Atomul de Si are nevoie de încă 4 electroni pentru a deveni mai stabil. Atomul de Si formează 4 legături covalente cu cei 4 atomi vecini.
În legătura covalentă, fiecare electron de valență este împărțit de doi atomi. Este intactă la T joase și la termoionizare este ruptă deja la T de cameră

## Slide 26: SC intrinsec (cont’d)
Purtătorii de sarcină - electronii liberi au sarcina negativă, iar golurile - sarcina pozitivă.
Ambele tipuri de purtători de sarcină pot să se miște în cristal. Astfel ei generează apariția unor curenti electrici în circuit.

## Slide 27: SC extrinseci
SC dopați sunt SC în care un tip de purtători de sarcină predomină.
Numai 2 tipuri de SC dopați sunt cunoscuți.
Conductivitatea SC dopați este mult mai mare ca a SC intrinseci.
pn joncțiunea se formează din SC dopați

## Slide 28: n-SC extrinseci (cont’d)
n tip semiconductor
Concept
Un SC dopat, în carea majoritari sunt purtători de sarcină negativă – electronii- se numesc n (tip)-SC
Terminologie
  Donor---impurități ce livrează electroni liberi , de regulă complet ionizație.
  Positive bound charge---impuritățile de atomi, ce donează electroni – contribuie la creșterea numărului sarcinilor cu legături pozitive
  Purtători de sarcină
    Electronii liberi---majoritatea proveniți din ionizarea impurităților, și foarte puțini – din termoionizare.
    Goluri---minoritari, proveniți din termoionizare.

## Slide 29: SC extrinseci Cum se obțin?

## Slide 30: p-SC extrinseci (cont’d)
p (tip) semiconductor
Concept: SC dopat în care majoritatea purtătorilor de sarcină sunt goluri încărcate pozitiv.
Terminologie
  acceptor---impurități ce livrează goluri, de regulă total ionizate.
  negatively bound charge---impuritățil de atomi ce acceptă goluri conduc la creșterea sarcinilor cu legături negative
  Purtători de sarcină
    Gol---majoritatea generate prin ionizarea impurităților, și insignificant – prin termoionizare.
    Electron liber---minoritari, generați nulai prin termoionizare.

## Slide 33: Dar ce sunt no și po în SC extrinseci?
Pentru elementele gr. V (P, As, Sb) – donori:
Concentrația atomilor donori = Nd ,cm-3
Pentru elementele gr. III (B, Ga) – acceptori:
Concentrația atomilor acceptori = Na , cm-3
La T=300K toți acceptorii și donorii sunt ionizați! Astfel:
Nd+ ≈ Nd și Na- ≈ Na
Dar care sunt valorile pentru no și po întrun SC extrinsec? Pentru aceasta necesită rezolvarea a 2 ecuații

## Slide 34
Legea conservării energiei (energia net = 0):
q(po-no+Nd+-Na-) = 0 ≈ q(po – no + Nd – Na)
și
Legea (acțiunii) maselor
(produsul nopo = const (pentru termoechilibru):
nopo = ni2(T)

## Slide 35
O cale de obținere a rezultatului Legii Acțiunilor Maselor, care ne spune relativ la concentrațiile reactanților și produselor în reacție în echilibru termic:
electron + gol ↔ legătură completă
[electron][gol ] / [legătură completă] = k(T)
Ținem minte că [electron] = no iar[gol] =po și că majoritatea legăturile sunt deja complete, astfel [legătură completă] este practic const* obținem
nopo = [legătură completă] k(T) ≈Ak(T) = ni2(T)
* Aceasta este corect când no și po < 1019 cm-3

## Slide 36: SC extrinseci (cont’d)
Concentrația purtătorilor de sarcină pentru n-tip
  Ecuația echilibrului termic
  Ecuația neutralității electrice
Dar care sunt valorile pentru nno și pno?
Pentru aceasta iarăși necesită rezolvarea a 2 ecuații explicate mai sus

## Slide 37: SC extrinseci (cont’d)
Concentrația purtătorilor de sarcină pentru p-tip
  Ecuația la echilibru termic
  Ecuația la neutralitate electrică
Dar care sunt valorile pentru ppo și npo?

## Slide 38: În loc de concluzii pentru SC extrinseci
Deoarece purtătorii de sarcină majoritari sunt de mărimi de ordine mai mulți ca cei minoritari ecuațiile pot fi scrise aprox. ca:
pentru n tip
pentru p tip:

## Slide 39: SC extrinseci (cont’d)
Concluzii
  Purtătorii majoritari sunt determinați de impurități ( de dopare).
  Purtătorii minoritari sunt puternic dependente de temperatură.
  La temperaturi destul de înalte caracteristicile SC extrinsec vor fi determinate de caracteristicile SC intrinsec

## Slide 40: Cazul V. Profil Gradient lin
Dacă Nd(x) și Na(x) variază lent doar cu poziția (lent se poate defini folosind conceptul de lungimea Debye), concentrațiile purtătorilor de sarcină în echilibru urmăresc profilul dopării, adică într-o mostră de tip n unde Nd(x)-Na(x)>0
no(x) ≈ Nd(x) – Na(x) și
po(x) = ni2/no(x)

## Slide 41: Cazul V-a Profil abrupt
Dacă dopajul se schimbă brusc, se formează o regiune de epuizare, În acea regiune.
De ex. dacă regiunea săsărcită pe parte n se schimbă de la 0 la Xn, aproximarea sărăcirii ne spune că densitatea net a sarcinii ρ(x) poate fi aproximativ egală cu
ρ(x) = q[Nd(x)-Na(x)] pentru 0<x <xn

## Slide 43: Cazul: Dopare neuniformă în echilibru termic
Cazul presupune că în orice timp doparea variază cu poziția, deci nu putem presupune că există neutralitatea sarcinilor electrice oriunde și că ρ(x)=0. Dopanții sunt fixați, dar sarcinile electrice sunt mobile și difuzează:

## Slide 44: Partea II Conductivitatea in SC

## Slide 45: Mișcarea purtătorilor de sarcină
Driftul--- mișcarea este generată de câmpul electric. Această mișcare produce curent electric de drift
Difuzia--- mișcarea este generată de diferența de concentrații a purtătorilor de sarcină. Această mișcare produce curent difuzional

## Slide 46: Mișcarea sarcinilor
este descrisă prin 2 concepte:
Conductivitatea: σ (sau rezistivitatea: ρ = 1/σ)
Mobilitatea: μ
Câmp extern Zero
Haotică
Thermică (termoionică)
Electronii sunt împrăștiați
de impurități, defecte, etc.

## Slide 47: Current Flow: Caz General
Curentul electric este calculat ca cantitatea de sarcini ce trece prin o secțiune dacă sarcinile se mișcă cu viteza de v/m s

## Slide 48: Driftul și curentul de drift
Drift, la general este
  Viteza de Drift
  Densitatea curentului de drif
  t
unde sunt const., numite mobilitatea golurilor și electronilor respectiv

## Slide 49: Saturația vitezei sarcinilor
În realitate, viteza sarcinilor nu crește liniar cu câmpul electric. Ea ajunge la o saturare la o valoare critică
La ~107 cm/s, purtătorii de sarcină KE devine aceiași ca și valoarea kBT.
Astfel: energia adăugată tinde să încălzească rețeaua cristalină mai repede decât crește viteză purtătorilor de sarcină le permite să fie în afara rețelei date. Viteza devine o constantă compensării de saturației

## Slide 50: Mobilitatea sarcinilor vs concentrația dopării și T
μn = qτ/mn*
mn* - masa efectivă a purtătorului de sarcină
(depinde de material)
τ (timpul de viață a purtătorului de sarcină)
depinde de: # centrelor de disipare (împrăștiere) pe impurități, defecte, etc…
  Dopare mai mare => mobilitate mai mică
  Mai multe defecte (cristal neideal => mobilitate mai mică.
Temperatura rețelei cristaline (vibrații)
  Creșterea T => creșterea vibrațiilor rețelei > disipare crescută => Timp de viață micșorat și => Mobilitate scăzută .
Temperatura rețelei cristaline (vibrații)
  Creșterea T => creșterea vibrațiilor rețelei > disipare crescută
  => Timp de viață micșorat și
  => Mobilitate scăzută .
Împrăștierea pe fononi
Împrăștierea pe impurități ionizate

## Slide 51
Explicați această dependență

## Slide 52: Driftul și curentul de drift
Densitatea curentului de drift totală (în prezența ambilor tipuri de sarcină)
Rezistivitatea
Rezistivitatea SC dopat
Rezistivitatea este invers proporțională concentrației impurităților dopante
Coeficientul termic al rezistivității SC extrinsec este pozitiv deoarece coeficientul termic al mobilității este negativ
n tip
p tip

## Slide 53: Driftul și curentul de drift
Rezistivitatea SC intrinsec
* Rezistivitatea este invers proporțională concentrațiilor purtătorilor de sarcină ai SC intrinsec.
Coeficientul termic (TC)
Coeficientul termic al rezistivității SC intrinsec este negativ, deoarece coeficientul termic al mobilității este pozitiv.

## Slide 54: Difuzia și curentul de difuzie
difuzia

## Slide 55: Difuzia și curentul de difuzie
unde sunt constantele de difuziune ale golurilor și electronilor.
* Densitatea curentului de difuzie este proporțională înclinării (pantei) curbei de concentrații, sau gradientului concentrației.

## Slide 56: Exemplu: Profil de densitate a sarcinilor Liniar vs Neliniar
Profilul liniar a densității sarcinilor înseamnă un curent de difuziune constant, pe când un profil neliniar al concentrației sarcinilor înseamnă curent de difuziune variat

## Slide 57
Mișcarea
purtătorilor de sarcină
Ordonată
(curent electric)
Difuzia
Drift
Haotică (termică)

## Slide 58: (Ecuația) Relația Einstein
Relația Einstein este între capacitatea difuzională a sarcinilor și mobilitatea lor:
  Unde VT potențial termic.

## Slide 59: Deducerea relației Einstein
Viteza termică a sarcinii este dictată de kT

## Slide 60: Nivelul Fermi (aducem aminte)
Electronii în solide se conformă statisticii Fermi - Dirac
Indistructibilitatea electronului,
Natura ondulatorie a electronului
Principiul de interzicere Pauli
Funcția f(E) distribuția Fermi-Dirac ne arată probabilitatea că o stare energetică disponibilă la E va fi ocupată de un electron la temperatura absolută T.
Valoarea cantitativă EF se numește nivel Fermi level, și este o valoare cantitativă importantă în analiza comportamentului solidelor și în special a SC. Pentru energii E = EF probabilitatea de ocupare a stărilor de energie este
Unde constanta Boltzmann - k=8.62ּ10-5 eV/K=1.38 10-23 J/K.
Aceasta este probabilitatea electronilor de a ocupa nivelul Fermi level.
Admiteri pentru aplicarea acestei statistici:

## Slide 61: Funcția de distribuție Fermi – Dirac
F-D funcția în dependență de T
La 0 К orice stare energetică disponibilă până la EF este completată cu electroni, iar orice stare energetică mai sus de EF este liberă.
La T˃ 0 K, există o probabilitate f(E) pentru stările energetice mai sus de nivelul Fermi să fie ocupate cu electroni și este egală cu probabilitatea [1 - f(E)] că stările mai jos de nivelul Fermi EF să fie liberi de electroni.
Funcția Fermi este simetrică față de EF la orice temperatură. Probabilitatea existentă, că
Stările E mai sus EF sunt ocupate – f(EF+ E)
Stările E mai jos de EF sunt ocupate – [1- f(EF - E)]
La T=0K f(E) este rectanghiulară denominatorul exponentei fiind
1/(1+0)=1 când (E<Ef), exp. negativă
1/(1+)-0 când (E>Ef), exp. pozitivă
Simetria distribuției stărilor energetice ocupate sau libere fașă de EF indică nivelul Fermi ca un punct reper natural în calculul concentrației electronilor și golurilor în SC.

## Slide 62
Relații între f(E) și structura benzii
În SC intrinsec nivelul Fermi EF trebuie să fie la mijlocul benzii interzise.
În n-SC funcția de distribuție f(E) va fi plasat mai sus de poziția în SC intrinsec Diferența dintre energii (Ec – EF) ne indică măsura concentrației n.
Pentru p-SC nivelul Fermi este plasat mai aproape de BV , astfel că coada funcției [1-f(E)] mai jos de Ev este mai largă (extinsă) ca coada funcției f(E) mai sus de Ec. Valoarea (EF – Ev) indică cât de puternic este p-SC.
Funcția de distribuție are valori în spațiul de energii între Eν și Ec, dar nu sunt stări energetice disponibile și deci nici un electron nu le poate ocupa
…și a golurilor [1-f(E)]
Probabilitatea distribuției cozii electronului f(E)

## Slide 63
Concentrațiile de Electroni și Goluri în Stare de Echilibru
Dacă cunoaștem densitățile stărilor în BV și BC, funcția de distribuți Fermi este utilă în calculul concentrațiilor electronilor și golurilor în SC.
Concentrația electronilor în BC este
unde N(E)dE densitatea stărilor (cm-3) în intervalul de energii dE. Subscriptul 0 notat pentru simbolurile concentrațiile de electroni și goluri (n0, p0) indică condițiile de echilibru a calcului.
Numărul de electroni per unitate de volum în intervalul de energii dE este product al densității stărilor și probabilității de ocupare a lor f(E). Astfel, concentrația totală a electronilor este integralul pe întreaga BC. Funcția N(E) poate fi calculată cunoscând mecanica cuantică și principiul de interdicție Pauli.
N(E) este proporțional cu E1/2, astfel densitatea stărilor în BC crește cu energia electronilor.
Pe de altă parte, funcția Fermi devine foarte mică pentru energii largi. Aceasta este datorită că productul f(E)N(E) descrește rapid mai sus de Ec, și foarte puțini electroni ocupă stări energetice în depărtare mai sus de coada BC.
Similar, probabilitatea găsirii stărilor libere (goluri) în BV [1 - f(E)] descrește rapid mai jos de Ev, și mai multe goluri ocupă stări energetice în apropierea de vârful BV.

## Slide 64
Diagrama benzilor, densitatea stărilor energetice, distribuția Fermi-Dirac, concentrations purtătorilor de sarcină în echilibru termic
SC Intrinsec
n- SC
p-SC

## Slide 65
În această expresie am presupus,că nivelul Fermi EF cu câteva kT mai jos de BC. Astfel, termenul exponențial este mult mai mare ca unitatea și Fermi funcția f(Ec) se simplifică la
Poate fi demonstrat, că densitatea efectivă a stărilor Nc este:
(4-11)
Concentrația de electroni în BC este pur și simplu densitatea efectivă a stărilor la Ec ori probabilitatea de ocupare la Ec:
(4-9)
Deoarece kT la temperatura de cameră este numai 0.026 eV, aproximarea este bună. Pentru aceste condiții concentrația electronilor în BC este:
Valorile Nc pot fi tabulare ca funcție de T. După cum Eq. (4-11) indică, concentrația electronilor crește cu deplasarea EF spre BC.
Prin argumente similare, concentrația golurilor în BV:
unde Nv este densitatea efectivă a stărilor în BV

## Slide 66
Densitatea efectivă a stărilor în BV redusă spre marginea benzii este:
Probabilitatea de identificare a stărilor libere la Ev, este:
pentru EF mai mare ca Ev cu câteva kT.
Din această ecuație concentrația golurilor în BV este:
Eq. (4-15) indică, că concentrația golurilor crește cu deplasarea EF mai aproape spre BV. Concentrațiile elctronilor și a golurilor se reies din Eqs. (4-11) și (4-15) sunt veridice indiferent că SC sunt intrinseci sau dopați are valid whether the material is intrinsic or doped, cu condiția menținerii echilibrului termic. Astfel, pentru SC intrinsec EF este în poziția unui nivel Ei în apropierea mijlocului benzii interzise, și concentrațiile electronilor și golurilor:
,

## Slide 67
În Eqns. (4-18a) și (4-18b) Eg = Ec – Ev. Concentrațiile intrinsece ale electronilor și golurilor sunt egale (deoarece purtătorii sunt generați în perechi), ni = pi ; astfel concentrația intrinsecă este:
Produsul constant din Eq. (4-18) poate fi scris ca
(4-20)
Produsul n0 p0 în echilibru este constant pentru SC dat și la T dată, chiar dacă doparea variază:
(4-18a)
(4-18b)
Este o relație extrem de importantă, și o să o utilizăm în calcule ulterioare.
Ex.:ni = 1.1 x 1010 cm-3 pentru Si la T=300K

## Slide 68
Comparând Eqs. (4-17) și (4-19), notăm, că nivelul intrinsec Ei este mijlocul benzii interzise
(Ec - Ei= Eg/2), dacă densitățile efective a stărilor Nc , Nv sunt egale.
Există o mică diferență în masele efective a electronilor și golurilor (e.g. Si – mn*=0.26m0, mn*=0.39m0), astfel Nc și Nν vor fi puțin diferite ca valoare, ce reiese din Eqs. (4-12) și (4-16).
Altă modalitate convenientă de a scri Eqs. (4-11) și (4-15) este
(4-21)
(4-22)
Obținută prin aplicarea Eq. (4-17). Această formă de expresie ne indică direct că concentrațiile electronilor este ni, când EF este un nivel intrinsec Ei, și, că n0 crește exponențial cu deplasarea nivelului Fermi se îndepărtează de Ei spre BC.
Similar, concentrația p0 variază de la ni, spre valori mai mari cu deplasarea EF de la Ei spre BV. Deoarece aceste ecuații dezvăluie direct caracteristicile calitative ale concentrației purtătorilor de sarcină, ele sunt deosebit de convenabile pentru calcule ulterioare.

## Slide 69
Atomii elementelor din grupele I, II, VI şi VII dau în banda interzisă a SC legături chimice covalente nivele energetice mult mai depărtate de marginea inferioară a BC sau de marginea superioară a BV.
În tabelul 5.1 sunt date nivelele energetice pentru câteva impurităţi-dopante în Ge şi Si. Aceste elemente pot intra în reţeaua cristalină ca atom donor (D) sau acceptor (A) şi pot fi ionizate o singură dată sau dublu ionizate. Se pot realiza astfel situaţii, când una şi aceeaşi impuritate formează atât nivele acceptoare cât şi donoare, de exemplu Cu sau Au în Ge (vezi Tabelul 5.1).
Poziția EF în Si, cu tip de dopaj și concentrație Concentrația D și A a fost variată de la 1014 la 1018 cm−3 în pași de 10 iar T = 200-450K

## Slide 70
Impurități donoare în Si | Ec(-) / Ev(+), eV | Impurități acceptoare în Si | Ec(-) / Ev(+), eV
P | -0,044 | B | +0,015
As | -0,049 | Al | +0,057
Sb | -0,039 | Ga | +0,065
Li | -0,033 | In | +0,16
Ag | +0,34 | Cu | +0,024
Au | +0,35 | Cu+ | +0,37
Mn | -0,53 | Cu++ | +0,52
 |  | Ag | -0,033
 |  | Au | -0,54
 |  | Zn | +0,31
 |  | Zn+ | +0,55
Impurități donoare în Ge |  | Impurități acceptoare în Ge | 
P | -0,012 | B | +0,0104
As | -0,0127 | Al | +0,0102
Sb | -0,0096 | Ga | +0,0108
Li | -0,0093 | In | +0,0112
Au | +0,05 | Cu | +0,04
Mn | -0,37 | Cu+ | +0,33
 |  | Cu++ | -0,026
 |  | Ag | +0,13
 |  | Ag+ | -0,29
 |  | Au | +0,16
 |  | Au+ | -0,2
 |  | Au++ | -0,04
 |  | Zn | +0,03
 |  | Zn+ | +0,09
 |  | Cd | +0,05
 |  | Cd+ | +0,16
Notă: semnul (-) denotă poziția nivelului mai jos de fundul benzii de conducție,
iar semnul (+) – mai sus de banda de valență.

## Slide 71: Compensarea impurităților în SC extrinseci
Dacă un semiconductor este dopat și cu donori și cu acceptori observăm procesul de compensare reciprocă a acțiunii impurităților
Compensarea poate fi diferită:
deplină (Nd = Na). În acest caz comportamentul semiconductorului va fi similar semiconductorului intrinsec;
parțială. Dacă Nd > Na, semiconductorul va fi ca un SC de tip n. Dacă Nd < Na, semiconductorul va fi ca un SC de tip p.

## Slide 72
Notă importantă:
La concentrații foarte înalte a impurităților nivelul Fermi poate să se deplaseze în afara benzii interzise în BC (în SC tip n) sau în BV (SC de tip p). Astfel de semiconductori se numesc degenerați
Spre deosebire de semiconductori nedegenerați, acest tip de semiconductor nu respectă legea acțiunii masei, care leagă concentrația intrinsecă a purtătorului de temperatură și bandgap.
Până la la distanța energetică de 3kT a nivelulului Fermi de la BC sau BV – semiconductorii sunt nedegenerați sau sunt dopati insuficient de puternic

## Slide 73
deplasare Moss-Burstein

## Slide 74: Conductivitatea SC intrinseci și extrinseci
Conductivitatea materialului este determinată ca produs dintre n, e, mobilitate a purtătorilor de sarcină in material:
σ = e n μ
In SC σ = e n μn + ep μp
Pentru SC intrinsec: ni=nn=np = no = po = A exp (-Eg/2kT) , unde A = (NcNv)1/2
Atunci σ = e nn μn + enp μp= eni(μn + μp )
Sau σ = A e (μn + μp )exp (-Eg/kT)
sau σ = σo exp (-Eg/kT)
Pentru SC extrinseci o să avem contribuția ambilor purtători de sarcină și a mobilităților lor

## Slide 75: Întrebări de recapitulare
Stările energetice ale electronilor
Conducția în semiconductori
Conceptul de “ gol „
Ce este un Sc intrinsec? Dar extrinsec?
Ce este nivelul Fermi?
Ce sunt donorii? Acceptorii? În semiconductori
Ce sunt purtători de sarcină minoritari în SC? Legea conservării energiei în SC
Legea acțiunii maselor în SC
Diferența între drift și difuzie în SC?
Mobilitatea purtătorilor de sarcină în SC?
Ce este curentul de drift?
Ce este curentul de difuzie?
Relația Einștein (difuzia vs mobilitatea)?
Nivelul Fermi vs concentrația dopanților acceptori? Donori?
Semiconductori compensați? degenrați?