## Slide 1: Bazele Tehnologice ale microelectronicii T.2 – Cresterea Cristalelor
Conf. Univ. Dr. Crețu Vasilii
Scopul Lecției: Este să ofere studenților o înțelegere detaliată și cuprinzătoare a procesului de creștere a cristalelor semiconductoare, precum și a importanței acestui proces în producția de dispozitive electronice și în domeniul tehnologiei semiconductoare. .
Studentul trebuie să cunoască:
§ Să înțeleagă principiile de bază ale creșterii cristalelor de semiconductor și să cunoască diferitele metode utilizate în industrie.
§ Să fie capabil să identifice și să descrie materialele semiconductoare obișnuite utilizate în creșterea cristalelor, precum siliciul și germaniul.
§ Să cunoască și să înțeleagă metodele specifice de creștere, cum ar fi Czochralski, epitaxia în fază vaporizată (CVD), epitaxia prin straturi subțiri și altele.
§ Să înțeleagă modul în care puritatea, doparea și structura cristalului pot fi controlate și ajustate în timpul procesului de creștere.
§ Să fie conștient de rolul cristalelor de semiconductor în producția de cipuri și dispozitive electronice, precum și în alte domenii, cum ar fi energiile regenerabile.
§ Să înțeleagă modul în care calitatea și puritatea cristalului influențează performanța și fiabilitatea dispozitivelor electronice.
§ Să fie capabil să analizeze și să aplice cunoștințele dobândite prin intermediul studiilor de caz și al exemplelor practice prezentate în timpul lecției.
§ Să acumuleze vocabular tehnic și termeni specifici legați de creșterea cristalelor de semiconductor.
§ Să înțeleagă importanța procesului de creștere a cristalelor de semiconductor în dezvoltarea tehnologiei și în producția de dispozitive electronice.

## Slide 2
Caracteristica substanţei curate
O substanţă poate fi numită curată dacă concentraţia tuturor impurităţilor care se găsesc în aceasta nu afectează parametri dispozitivului format (în natură nu există substanţe absolut curate).
Substanţele curate (în chimie, metalurgie) pot fi: - marca curat : C =2*10-5 -1%impuritate; - curat pt. analiză : CPA =1*10-5 -0,4%; - curat chimic : CC =1*10-6 -0,2%; - deosebit de curat : DC = conţine mai puţin de 0.05% impuritate (se utilizează în special în μelectronică).
Această clasificare nu este unică în lume şi nici prea bună. În SUA, Japonia se folosesc alte clasificări. Aceasta înseamnă că pot fi caracterizate prin nr. de atomi care sunt la 1000 atomi a substanţei de bază, n part per milion (n = nr. de atomi de impuritate)(P.P.M.) sau part per billion (P.P.B.).
În acest mod se pot caracteriza substanţe gazoase, lichide. Substanţele Indiu, Galiu au o asfel de marcă de curăţenie: - 5N8 – reprezentând nr. 99.9998% ⇒0.0002% impuritate; - 3N7 – reprezentând nr. 99.97%.

## Slide 3
Ce rol au diagramele de fază în procesul de purificare? Când există un procent mic de impuritate de Ge în Si nu trebuie făcută toată diagrama de fază, ci doar o parte din aceasta; doar tangentele la diagrama de fază lăngă punctul de topire al Ge sau al Si.
- în punctul 3 substanţa este în starea solidă; aceeaşi concentraţie de impurităţi se află în starea lichidă (la o temperatură mai mare) cât şi în starea solidă (la o temperatură mai mică).
Principiul de purificare a substanţelor prin cristalizare
Cristalizarea se numeşte trecerea substanţei din faza lichidă în faza solidă (cristalină). Această metodă o folosim în ultimele faze de purificare când substanţa are aproximativ 1-2% atomi de impuritate. Se foloseşte pt. a obţine cristale de structură cristalină şi pt. purificarea acestor substanţe.
Diagrame de fază
- faze: solidă, lichidă, gazoasă şi plasmă.

## Slide 4
Zonele din diagramă
Faza solidă (S):
  La început, cuprul este solid.
  Temperatura crește în timp (curba urcă în zona marcată cu „S”).
Amestec solid + lichid (S + L):
  Când temperatura ajunge la T_{top} = 1083 °C (temperatura de topire a cuprului), începe topirea.
  În acest interval coexistă fazele solid și lichid.
  Temperatura rămâne constantă la 1083 °C pe durata topirii → energia adăugată se consumă pentru ruperea legăturilor din rețeaua cristalină, nu pentru creșterea temperaturii.
Faza lichidă (L):
  După ce s-a topit complet, cuprul este lichid.
  Temperatura crește din nou la încălzire (curba urcă în zona „L”).
Răcirea:
  Procesul se inversează la răcire.
  Când temperatura scade la 1083 °C, cuprul începe să solidifice.
  Avem din nou zona L + S (lichid + solid).
  După ce solidificarea este completă, rămâne doar faza solidă (S).

## Slide 6
Stânga – Element pur (Cu):
Topirea și solidificarea se fac la o temperatură constantă → platou orizontal la Ttop=1083∘C.
Dreapta – Aliaj:
Nu există un punct fix de topire.
Avem un interval de temperatură între solidus și liquidus.
În acel interval coexistă fazele solid + lichid.

## Slide 7
Diagrama de faza pentru o substanta Chimic pura
Acest grafic este o diagramă de fază pentru apă. Ea arată stările fizice (solide, lichide sau gazoase) ale apei la diferite combinații de temperatură (T) și presiune (p).
Axa X și Axa Y
Axa X (T): Reprezintă temperatura, care crește de la stânga la dreapta.
Axa Y (p): Reprezintă presiunea, care crește de jos în sus.
Liniile de separare (Curbele de echilibru)
Liniile curbe din diagramă separă aceste zone și reprezintă echilibrul între două stări de agregare. Acestea sunt locurile unde apa poate exista simultan în două stări.
Linia C-A-B: Această linie separă zona solidă de zona lichidă.
  Topire: Procesul de trecere de la solid la lichid (de la stânga la dreapta).
  Solidificare: Procesul de trecere de la lichid la solid (de la dreapta la stânga).
  O caracteristică importantă a acestei curbe la apă este că are o înclinație negativă. Aceasta înseamnă că, la o presiune mai mare, punctul de topire (înghețare) al apei scade.
Linia A-D: Această linie separă zona lichidă de zona gazoasă.
  Fierbere: Procesul de trecere de la lichid la gaz (de la stânga la dreapta).
  Condensare: Procesul de trecere de la gaz la lichid (de la dreapta la stânga).
Linia C-A: Această linie separă zona solidă de zona gazoasă.
  Sublimare: Trecerea directă de la solid la gaz (de la stânga la dreapta), fără a trece prin starea lichidă.
  Desublimare: Trecerea directă de la gaz la solid (de la dreapta la stânga).
Punctele cheie
Punctul triplu (Punctul A): Acesta este singurul punct de pe diagramă unde toate cele trei stări (solid, lichid și gaz) ale apei pot coexista în echilibru. Temperatura și presiunea corespunzătoare acestui punct sunt unice. Pe diagramă, aceste valori sunt marcate ca Tpx​ și ppx​ (presiunea punctului triplu).
Punctul B: Reprezintă un punct de referință pentru presiunea normală. Segmentul vertical de la B la a indică o presiune constantă.
Punctul B': Reprezintă punctul critic, un punct deasupra căruia diferența dintre starea lichidă și cea gazoasă dispare, și substanța devine un fluid supercritic. Diagrama nu arată un punct critic clasic, dar linia punctată (B') sugerează acest concept.
Diagrama arată că, pe măsură ce adăugăm Siliciu la Germaniu (ne deplasăm spre dreapta), atât temperatura de topire, cât și cea de solidificare a amestecului cresc. Procesul de solidificare pentru un amestec cu o compoziție intermediară nu se întâmplă la o singură temperatură, ci într-un interval de temperaturi, cuprins între curba Liquidus și curba Solidus.
această diagramă ne arată că aliajele de Germaniu și Siliciu se topesc și se solidifică progresiv pe măsură ce temperatura variază, spre deosebire de materialele pure care au un punct de topire fix.

## Slide 8
Diagrama de fază a unui semiconductor GaAs:
Diagrama de fază a unei substanţe pt. fixarea Au (folosit în electronică):
Exemple de cele mai răspândite diagrame de fază:
Elementele diagramei
Axa Y (Verticală): Reprezintă temperatura în grade Celsius (T[°C]). Poți vedea că punctul de topire al germaniului (Ge) pur este de 1090°C, iar cel al siliciului (Si) pur este de 1420°C.
Axa X (Orizontală): Reprezintă compoziția amestecului. În stânga este 100% Germaniu, iar în dreapta este 100% Siliciu. Pe măsură ce te deplasezi de la stânga la dreapta, procentul de siliciu crește, iar cel de germaniu scade. Punctul de la mijloc reprezintă o compoziție de 50% Ge și 50% Si.
Un aspect important al acestei diagrame este că, pentru orice compoziție intermediară între Ge și Si, topirea și solidificarea au loc într-un interval de temperaturi, nu la o singură temperatură fixă, așa cum se întâmplă în cazul materialelor pure. De exemplu, dacă iei un aliaj de 50% Ge și 50% Si și îl încălzești, va începe să se topească la o temperatură dată de curba solidus, iar topirea se va încheia la o temperatură mai mare, dată de curba liquidus.
Diagrama arată, de asemenea, că adăugarea de siliciu la germaniu crește gradual atât temperatura de topire, cât și cea de solidificare a aliajului, pe măsură ce ne deplasăm de la stânga la dreapta pe axa compoziției.

## Slide 9
Principiul de purificare prin cristalizare:
K = coeficient de distribuire a impurităţilor (coeficient de segregare), şi este egal cu raportul dintre concentraţia în faza solidă cristalizată şi concentraţia în faza lichidă iniţială:
unde în cazul de sus impurităţile duc la scăderea temperaturii de topire.
Dacă luăm alt caz în care impirităţile duc la creşterea temperaturii de topire:

## Slide 10
Procese de purificare a substanţelor din faza gazoasă
Procesul poate avea loc la materiale care se evaporă direct din faza solidă, netrecând prin faza lichidă. Substanţa nu poate fi purificată de impuritate dacă, proprietăţile impurităţii nu se deosebesc de proprietăţile substanţei (au aceeaşi presiune, temperatură, etc). Zn, S, Se, Te, Sb – toate aceste subsanţe se evaporă din starea solidă. Avem o fiolă din quartz (pt. că Cd în atmosferă se oxidează) în care se introduce Cd. Această fiolă se introduce într-un cuptor (care nu are temperatură absolută) care se încălzeşte.
Altă metodă de purificare este cu folosirea reacţiilor chimice de transport (tot din starea solidă în vapori)
Acest tip de reacţie a fost propusă de neamţul Șefer.

## Slide 11
Avem substanţa A solidă sau lichidă pe care vrem să o purificăm, substanţa B care este un gaz, care se numeşte transportor, şi care la temperatura T1 gazul intră în reacţie cu substanţa A, iar ca rezultat al reacţiei chimice este substanţa C care este tot un gaz. Această substanţă C va trece în altă parte la temperatura T2 (unde această reacţie se numeşte reversibilă) unde se descompune în substanţa A (care nu mai conţine impurităţi) şi în substanţa B (care iniţial trebuie să fie pură).
Aceste relaţii se pot utiliza atât în reacţie închisă cât şi deschisă

## Slide 12
Formarea germenului (nucleaţia)
- este un început de creştere a cristalului; - de ex. dacă într-un vas avem sare (ca cristal), se măreşte volumul cristalului dacă nu se formează centre de cristalizare. Creşterea cristalelor poate fi: - omogenă (apare datorită saturaţiei); - neomogenă (apare datorită răcirii).
Pentru a formula procesul de creştere a cristalui se analizează diagrama de fază în coordonate P şi T, substanţa putându-se afla în trei stări:
O – punct triplu (substanţa se află în toate fazele);

## Slide 13
Răcind sistemul de la T1 la T2 la presiune constantă din starea gazoasă se trece în starea solidă. ΔT=T1-T2(P1 = ct.) - reprezintă suprarăcirea;
Majorând presiunea de la P2 la P1 la temperatură constantă, sistemul trece din starea G în starea S. ΔP= P1 -P2 (T2 = ct .) - reprezintă suprasaturaţia.
Putem analiza trecerea substanţei din starea G în starea S şi rezultă un cristal. Putem analiza trecerea şi din starea G în starea L (la presiuni mult mai mari) şi rezultă o picătură de lichid. Ca urmare orice trecere de fază care poate avea loc duce la micşorarea energiei libere.
ΔG = energielibera = ΔGV + ΔGS (1) ΔGV - schimbarea energiei libere la formarea volumului picăturii de lichid; ΔGS - schimbarea energiei libere la formarea picăturii de lichid
Din teoria termodinamicii reese că la trecerea unui mol de gaz din starea G în starea L, schimbul de energie ΔGV (pt. 1 mol de gaz) este:
(2) unde R- ct. universală a gazelor, T – temperatura, P – presiunea la care a avut loc trecerea, p0 – presiunea în gaz (când vaporii sunt saturaţi, doar atunci se poate face trecerea din G în L).
din G în L şi formarea unei picături (germenele).

## Slide 14
Ele exprimă energia liberă Gibbs asociată cu formarea unei picături de rază .
Termenul de volum –
– volumul sferei (picătura).
– volumul molecular al apei.
– constanta gazelor, – temperatura absolută.
– raportul presiunii de vapori la presiunea de saturație (gradul de suprasaturare).
Termenul este negativ: formarea picăturii scade energia liberă datorită faptului că moleculele în faza lichidă sunt mai stabile când presiunea vaporilor este mai mare decât presiunea de echilibru.
Termenul de suprafață –
– tensiunea superficială apă–aer.
– aria suprafeței picăturii.
Termen pozitiv: apariția unei suprafețe noi necesită energie (crearea interfeței lichid–vapor).
Energia totală
Este suma dintre costul energetic al suprafeței și câștigul energetic datorat volumului.
În funcție de , curba are un maxim → bariera energetică pentru nucleație.
Interpretare fizică
La început ( mic), domină termenul de suprafață (pozitiv) → energia crește.
Pentru mare, termenul de volum (negativ) devine dominant → energia scade.
Între ele apare un maxim la o rază – raza critică.
Picăturile cu sunt instabile și se evaporă, iar cele cu cresc spontan → nucleul stabil.
Concluzie: Aceste formule arată cum variază energia liberă a sistemului la formarea unei picături de apă dintr-un vapor suprasaturat:
termen de volum (favorabil condensării),
termen de suprafață (se opune formării). Competiția lor dă naștere la bariera energetică de nucleație.

## Slide 15
Dacă picătura de lichid s-a ajuns să aibă raza - rcr , şi se mai adaugă molecule ⟹raza creşte precum şi volumul iar energia tinde spre micşorare. Dacă I se iau câteva molecule raza se micşorează, iar energia liberă tot tinde spre micşorare, iar această picătură se poate distruge (în ambele cazuri)
- reprezintă valoarea energiei libere max. când raza este critică.
În principiu nu putem regla în procesul tehnologic schimbarea energiei, dar putem regla suprarăcirea.

## Slide 16
continuarea celor anterioare și descriu cum găsim raza critică pentru nucleație.
Derivata energiei libere după rază
Prima derivată a lui arată unde funcția are extrem (maxim/minim).
Termenul provine din derivarea termenului de suprafață .
Termenul provine din derivarea termenului de volum.
Factorizarea ecuației
Apar două soluții:
(trivial – nu există picătură).
Soluția din paranteză = 0 → raza critică.
Determinarea razei critice
– tensiunea superficială.
– volumul molecular al lichidului.
– constanta gazelor, – temperatura.
– măsoară suprasaturarea vaporilor.
Semnificație fizică
este raza critică: dimensiunea minimă pe care trebuie să o aibă un nucleu (picătură) pentru a fi stabil.
Dacă , picătura se evaporă (energia liberă crește dacă mai adaugi molecule).
Dacă , picătura crește spontan (energia scade când adaugi molecule).
Concluzie: Aceste formule stabilesc pragul dintre picături instabile și stabile în procesul de nucleație omogenă. depinde invers de suprasaturare (): cu cât aerul este mai suprasaturat, cu atât nucleele critice sunt mai mici și formarea picăturilor e mai ușoară.

## Slide 17
Mecanismul şi cinetica reşterii cristalelor
Mecanismul constă în creşterea cristalelor prin deplasarea unei feţe a cristalului:
Toate feţele cristalului se împart în trei grupe: - feţe singulare - feţe vicinale - feţe netsingulare (zgrunţuroase) Mecanismul de creştere pe aceste feţe este: - avem atomii unui cristal ideal egal depărtaţi unul de celălalt:

## Slide 18
Creşterea pe o suprafaţă absolut netedă:
Pe feţele singulare, mecanismul de creştere este tangenţial suprafeţei iar creşterea cristalelor are loc relativ la saturaţii mari. Creşterea pe feţe vicinale este tot tangenţial la suprafaţă, însă ea poate avea loc la saturaţii mici. Creşterea pe feţe netsingulare este veticală şi poate avea loc la orice saturaţie.
În cristalele absolut ideale ar apare asfel de difuzii:
E este scurtcircuit cu C ⇒ difuzia a pătruns în ambele straturi

## Slide 19
Creşterea cristalelor
Cristalele pot creşte atât din faza G cât şi din faza L. Creşterea din faza L se împarte în două direcţii: - creşterea din topituri; - creşterea din soluţii. Creşterea cristalelor din topituri
Acest proces este cel mai răspândit în industrie pt. că se deosebeşte printr-o mare viteză de creştere a cristalelor. Pt. a creşte cristalele din topituri trebuie ca metalele să fie la temperatura de topire (ex. Ttop Si = 1420ºC). Neajunsuri: - datorită temperaturilor înalte pot avea loc reacţii chimice dintre materialul containerului şi topitură. Această metodă poate fi utilizată la creşterea cristalelor care în starea topită au o presiune mică a vaporilor saturaţi. Pe baza odei creşterii din topituri pot fi realizate diferite tipuri de creşteri:
cristalizare orientată;
cristalizare prin metoda topirii zonale.
Cristalizarea din topituri poate avea loc prin intermediul germenului (agent de cristalizare) sau fără el. Cum se creşe un cristal din topitură:
Putem deplasa cuptorul faţă de fiolă sau să extragem fiola din cuptor pt. a forma cristalul, însă vom avea un monocristal sau mai multe cristale mici.

## Slide 20
Altă metodă pt. a obţine monocristalul:
Volumul de S se răceşte primul, se cristalizează primul pt. că are dimensiune mică.
Altă metode:
Metoda lui Stocbargher:
Metoda Bridgmen:
Aceste ultime metode sunt mai bune.

## Slide 21
Pt. a obţine cristale absolut curate se foloseşte metoda topirii zonale fără container:
Această metodă se realizează în vid, astfel încât cristalul să nu aibe contact direct cu fiola. Această metodă oferă posibilitatea creşterii cristalelor fără impurităţi.

## Slide 22
Metoda tragerii cristalului din topitură
Această metodă este denumită metoda lui Czochalski şi este cea mai utilizată, deoarece se fac sute de tone de Si.
Germenele l-am pus în contact cu topitura astfel încât să se topească puţin, după care îl tragem în sus rotind-ul. Topitura se încălzeşte peste temperatura de topite pt. a se evapora impurităţile volatile, înainte de a se pune în contact germenele cu topitura. Rotim cristalul în jurul axei sale asfel încât concentraţia impurităţilor să fie uniform distribuită. Diametrul cristalului se reglează cu viteza de tragere a cristalului.

## Slide 23
Metoda creşterii cristalelor cu ajutorul topirii zonale la o temperatură foarte mare
Luăm diamantul care necesită temperatură mare de topire. Încălzirea se face cu H2. G este o bucăţică de diamant pe care curge topitura câte un pic, transformându-se topitura în S.
Folosind această metodă se pot creşte cristale şi din praf

## Slide 24
Creşterea cristalelor din soluţie
Principala prioritate a acestei metode este temperatura joasă de creştere a cristalelor. Se pot creşte cristale care au o temperatură mare de topire. Se pot creşte cristale care au o presiune mare a vaporilor saturaţi în starea de topire (de ex. cristalele din quartz). Temperatura joasă a procesului dă posibilitatea de a creşte cristale cu o reţea cristalină desăvârşită. În acest sistem de creştere se găsesc două componente: - solventul (în care se dizolvă substanţa); - substanţa. Cerinţe pt. solvent: 1.º solventul trebuie să micşoreze cu mult temperatura de creştere a cristalului, adica singur să aibă o temperatură de topire (ex. : I, St, Pl). 2.º să nu intre în componenţa cristalului crescut. 3.º atomii solventului care au intrat în interiorul cristalului trebuie să fie inactivi. Dacă creştem cristale din soluţie din GaAs ⇒ As (solvent) intră în componenţa cristalului. Procesul de cristalizare din soluţii are următoarele etape: I – dizolvarea componenţilor iniţiali; II – difuzia componenţilor prin faza lichidă la frontul de cristalizare; III – depunerea cristalului la frontul de cristalizare; IV – disiparea căldurii de cristalizare. Această metodă are neajunsul că viteza de creştere este de două ori mai mică decât viteza de creştere din topitură.

## Slide 25
Solubilitatea substanţei A în solventul B este:
Solubilitatea este însă dependentă de temperatură. Cu cât este mai mare temperatura cu atât solubilitatea este mai mare în %. Micşorarea masei solventului (mB) se poate realiza şi prin trecerea curentului electric la limita dintre solid şi soluţie (efectul PELTIE: la contactul a două materiale diferite trece curent continuu dintr-o direcţie în alta, atunci contactul se poate încălzi întro direcţie şi se poate răci în altă direcţie). Metoda topirii zonale într-un gradient de temperatură Se pot obţine cristale la care concentraţia impurităţilor va fi uniformă pe toatălungimea cristalului. Creşterea cristalelor pate avea loc spontan fără germene sau cu germene. În 1955- Pfan a propus această metodă de creştere a cristalelor:

## Slide 26
Germenele iniţial se afla în zona punctului zero. Tot în această zonă se afla şi subtanţa A+B. Solventul B în contact cu G face ca în punctul zero să avem temperatura T1. În continuare cristalul creşte fără să-l mişcăm, se mişcă zona L datorită gradientului de temperatură în urma ei rămânând monocristalul format.
A – substanţa ; B – solventul. - Tmin >TtopB iar Tmax < TtopA - Tmax a cuptorului nu topeşte substanţa A. Diagrama de fază:
Solventul B a condus la micşorarea temperaturii. Substanţa A trece în lichid la temperatură mult mai mică decât temperatura de topire a substanţei. La temperatura T2 este dizolvată o concentraţie iar la T1 temperatura este mai mare şi ca urmare concentraţia dizolvată este mai mare C1L >⇒ C2L .
Neajunsuri : dacă coeficientul de segregaţie depinde de temperatură, atunci temperatura unui metal (ex.:Al) se modifică de la 1000ºC la 600ºC pe parcursul creşterii cristalului.

## Slide 27
Pt. a avea un cristal dopat uniform pe toată lungimea sa, se realizează următoarea schemă:
Regiunea topită este la una şi aceeaşi temperatură şi ca urmare coeficientul de segregaţie este constant ⇒ dopare uniformă.
Creşterea cristalelor din faza gazoasă
Zn şi Te prin încălzire se evaporă direct, nu trec prin starea lichidă. La 1100ºC Zn şTe erau în stare de vapori, se crează un gradient de temperatură iar atomii de Zn şi Te formează centre de cristalizare în vârful fiolei. Cristale din CdXHgx-1Te se utilizează în domeniul militar. Metoda de creştere a acestei substanţe:

## Slide 28
- cuptorul se încălzeşte până când avem o presiune a vaporilor saturaţi; T3 >T1 şi T2 .
Creşterea monocristalelor cu profil
S-a propus creşterea cristalelor sub formă de plăci pt. a nu se mai pierde din cristal.
Soluţia iese prin gaura plutei. Această metod permite creşterea cristalelor în orice profil.

## Slide 29
Doparea cristalelor în faza solidă
Iniţial cristalele nu sunt dopate, sunt pure, după care sunt supuse unui proces de dopare.
Etapele care stau la bază sunt: - posibilitatea transformării nucleare a unui element chimic în altul. Doparea poate avea loc cu folosirea neutronilor, protonilor şi a gamei cuantice. Rezultatul decurgerii acestei reacţii nucleare poate avea loc şi cu o distrugere a reţelei cristaline. Se face un tratament termic în această privinţă, pt. lecuirea cristalelor, pt. această dopare la 800ºC timp de o oră. Concentraţia impurităţilor care dopează cristalul poate fi:
unde: F – densitatea fluxului de neutroni termici, σ – secţiunea efectivă a transformării nucleare (ct.), T – timp de iradiere cu neutroni, C –concentraţia iniţială a izotopului care se transformă în alt elemnt (ct.), α – concentraţia atomilor în substanţa de bază (ct.). Această dopare se bazează pe faptul că Si conţine: 28Si: (92.28%), 29Si: (4.67%), 30Si: (3.05%), adunate toate = 100% substanţă de Si. Si conţine trei tipuri de izotopi de masă diferită. Când această substanţă e bombardată cu neutroni ar putea fi următoarea reacţie nucleară:
28Si se poate transforma în 29Si; 29Si se poate transforma în 30Si; 30Si se poate transforma în 31Si. 31Si este însă masa atomică a P (fosfor), o parte din atomii de Si s-au transferat în atomi de P ⇒ dopaţi de tip n (P este din gr. V). Pt. dopaţi de tip p nu se poate deoarece nu se poate trece în grupa III.

## Slide 30
Timpul de iradiere cu neutroni termici:
Acest tip de dopare dopează cristalul în toată suprafaţa sa foarte bine, cu o eroare de 3%. Perioada de descompunere a acestui izotop este de 26 ore. După aceasta poate fi tăiat pt. că nu mai este radioactiv.
Distribuirea impurităţilor la cristalizarea normală
La început tot cristalul este topit, după care scoatem fiola la rece, şi partea scoasă de fiolă (în interior) se transformă în cristal.
Cum se distribuie concentraţia în faza cristalizată: - s-a presupus:

## Slide 31
Pt. aceste patru condiţii de aproximaţie s-a dovedit cum este distribuită concentraţia în faza S. Se ia mai întâi că K < 1 ⇒ toată substanţa iniţială (lichidă) avea o distribuţie a impurităţilor ct. ⇒ în faza S intră mai puţină concentraţie de impurităţi decât era în L. Deci toată substanţa iniţial era L în afară de G, şi aceasta se caracterizează printr-o concentraţie uniformă a impurităţilor în L. În faza S există mai puţină impuritate ca în L, în urma cristalizării.

## Slide 32
Schimbarea concentraţiei în faza L este egelă cu schimbarea concentraţiei care are loc în faza S ⇒ schimbarea concentraţiei impurităţilor este:
Distribuţia lui CS pe lungimea cristalului este:
însă VL = V0 – VS, VL – volumul după ce a avut loc procesul de cristalizare, V0 – volumul iniţial;
Concentraţia impurităţilor depinde de K, dacă K=1 ⇒ CS=C0

## Slide 33
Este vorba de procesul de segregare a impurităților la cristalizarea semiconductorilor (legea lui Scheil).
1. Punctul de pornire: echilibrul între faza lichidă (L) și faza solidă (S)
Asta înseamnă că schimbarea de concentrație din faza lichidă este egală cu schimbarea de concentrație din faza solidă.
Dar, pentru că , se ajunge la:
2. Introducerea coeficientului de distribuție (segregare)
Coeficientul de distribuție se definește:
Astfel, se rescrie ecuația diferențială:
3. Integrarea ecuației diferențiale
Se separă variabilele:
Se integrează între condițiile inițiale și :
Rezultatul:
Exponentiere:

## Slide 34
4. Determinarea concentrației în solid
Folosind definiția , obținem:
Aceasta este formula generală a distribuției impurităților în cristalizare (legea lui Scheil).
5. Rescrierea în funcție de fracția solidificată
Cum:
(adică raportul dintre volumul solidificat și volumul inițial ≈ fracția din lungimea cristalului), atunci:
sau echivalent:
6. Observații importante:
= concentrația inițială a impurității în topitură.
= coeficient de distribuție:
  Dacă : impuritățile tind să rămână în faza lichidă → concentrația lor în solid crește spre sfârșitul cristalizării.
  Dacă : impuritățile se acumulează preferențial în faza solidă.
  Dacă : distribuția este uniformă → .
Pe scurt: Formulele din imagine descriu cum se distribuie impuritățile într-un cristal de semiconductor pe măsură ce acesta se solidifică. Ele arată că concentrația impurităților în cristal nu este uniformă, ci depinde de raportul dintre volumul solidificat și volumul total, respectiv de coeficientul de segregare .

## Slide 35
schema grafică cu variația concentrației impurităților în cristal pentru diferite valori ale coeficientului de segregare :
Roșu () – impuritățile se acumulează în faza lichidă, deci la finalul cristalului concentrația crește foarte mult.
Verde () – distribuția impurităților este uniformă, .
Albastru () – impuritățile se acumulează preferențial în solid, concentrația scade pe măsură ce cristalizarea avansează.
Acest grafic ilustrează legea lui Scheil și explică de ce distribuția impurităților într-un cristal de semiconductor depinde critic de .
Vrei să-ți fac și o aplicație numerică simplă (ex: pentru , ) ca să vezi cum variază efectiv pe lungimea cristalului?

## Slide 36
Cristalizarea cu ajutorul topirii zonale – distribuirea impurităţilor la topirea zonală
CS – distribuţia concentraţiei impurităţilor în faza solidă la cristalizare cu topire zonală.

## Slide 37
o altă variantă de modelare a distribuției impurităților la cristalizare, dar pe baza unei ecuații diferențiale de bilanț.
1. Ecuația de bază
Aici:
= concentrația inițială în lichid,
= concentrația impurității în solid,
= concentrația curentă în lichid,
= coeficient legat de geometrie (raport între volum și lungime).
Interpretare: cantitatea care s-a topit din este egală cu cantitatea care s-a cristalizat în .
2 Introducerea coeficientului de distribuție
Deci:
Aceasta este o ecuație diferențială între (lichid) și (lungimea cristalizată).
3. Substituție pentru simplificare
Se definește:
Derivata devine:
4 Integrarea
Exponentiere:

## Slide 38
5 Rescriere în termeni de concentrații
Inițial:
Astfel:
6 Legătura cu
Din definiția lui :
Deci:
sau echivalent:
7 Interpretare fizică
La (începutul cristalizării):
impuritățile se distribuie conform coeficientului inițial.
La : termenul exponențial se anulează → . ⇒ impuritățile tind să se egalizeze cu concentrația inițială.
În concluzie: Această deducție arată că distribuția impurităților în cristal are un comportament exponențial pe lungimea cristalului, controlat de coeficientul de segregare , de condițiile inițiale și de un parametru geometric

## Slide 39
Roșu (Modelul Scheil) – prezice o creștere puternică și nelimitată a concentrației impurităților spre sfârșitul cristalizării (asumă lipsa difuziei în lichid).
Albastru (Model Exponențial) – arată o variație mai „netedă”, concentrația se stabilizează spre 𝐶0 ​, fiind mai realist când există difuzie și amestec în faza lichidă.
Practic, Scheil e un model teoretic simplificat, iar modelul exponențial e mai aproape de realitate pentru cristalizarea semiconductorilor.

## Slide 40
Modelul Scheil (putere)
Ecuația:
Ipoteze:
nu există amestecare (difuzie) în faza lichidă,
impuritățile nu pot difuza în solid,
frontul de solidificare este instantaneu și perfect neted.
Situații practice:
✔ Se aplică bine atunci când:
creșterea cristalului este rapidă, iar difuzia în lichid nu are timp să uniformizeze compoziția,
impuritățile au coeficient de difuzie foarte mic în topitură,
la solidificarea rapidă a metalelor sau semiconductorilor (procese necontrolate fin).
Exemplu: solidificarea rapidă a siliciului topit sau a aliajelor unde se formează rapid concentrații mari de impurități la finalul cristalului.

## Slide 41
Modelul Exponențial (bilanț cu difuzie)
Ecuația:
Ipoteze:
există difuzie parțială în lichid → concentrația impurităților se redistribuie,
lichidul se amestecă (parțial sau complet),
frontul de solidificare este mai realist, impuritățile au timp să se redistribuie.
Situații practice:
✔ Se aplică bine atunci când:
creșterea cristalului este lentă și controlată,
se folosesc cuptoare cu convecție termică care asigură amestecarea topiturii,
la creșterea monocristalelor de înaltă calitate pentru semiconductori (Si, Ge, GaAs, InP), unde uniformitatea dopajului este esențială.
Exemplu: metoda Czochralski de creștere a cristalelor de siliciu utilizate în microelectronică → lichidul este agitat de rotația creuzetului și difuzia este semnificativă → modelul exponențial descrie mai bine realitatea.
Rezumat Comparativ
Scheil → predicție simplă, bună pentru solidificare rapidă și impurități cu difuzie slabă; exagerat în practică (creștere nelimitată a impurităților la final).
Exponențial → descrie mai realist procesele industriale de creștere controlată a cristalelor de semiconductori.