## Slide 1: Bazele Tehnologice ale microelectronicii T.3 – Tehnologia monocristalelor de Si
Conf. Univ. Dr. Crețu Vasilii
Scopul Lecției: de a familiariza studenții cu principiile, metodele și etapele tehnologice utilizate la obținerea monocristalelor de siliciu, materialul de bază pentru microelectronică. Studenții trebuie să înțeleagă atât procesele fizico-chimice implicate în creșterea cristalelor, cât și importanța controlului purității și structurii pentru aplicațiile în fabricarea circuitelor integrate și a dispozitivelor semiconductoare.
Studentul trebuie să cunoască:
§ Să înțeleagă rolul siliciului monocristalin în tehnologia microelectronică și de ce acesta este materialul de bază pentru fabricarea dispozitivelor semiconductoare.
§ Să cunoască structura cristalină a siliciului, proprietățile sale fundamentale (bandă interzisă, mobilitatea purtătorilor, rezistivitate) și importanța purității ridicate.
§ Să fie capabil să descrie metodele de obținere a monocristalelor de Si, în special metoda Czochralski (CZ) și metoda float-zone (FZ).
§ Să cunoască etapele principale ale procesului de creștere a monocristalelor: topirea siliciului, introducerea germenului, creșterea cristalului, controlul temperaturii și al rotației.
§ Să înțeleagă rolul dopajului în timpul creșterii cristalelor și modul în care distribuția impurităților influențează proprietățile finale ale materialului.
§ Să cunoască defectele cristaline (dislocații, vacanțe, incluziuni) și efectele lor asupra performanței dispozitivelor semiconductoare.
§ Să fie capabil să compare avantajele și limitările metodelor CZ și FZ, precum și domeniile lor de aplicare.
§ Să utilizeze corect terminologia specifică (lingou, germen, coeficient de segregare, dopanți, monocristal, puritate electronică) și să comunice clar conceptele în cadrul discuțiilor tehnice.

## Slide 2
Cristalele de Si au o tehnologie de creştere foarte lungă şi schema bloc a acestui proces de creştere conţine următoarele etape:
Si în stare L are 98% Si ⇒2% impurităţi: B, Cu, Al, Au, Ni.

## Slide 3
La temperatura de 300ºC se poate forma şi SiCl4, ca urmare aceste două gaze trebuiesc separate (SiCl4 poate fi folosit la crşterea epitazială). Pt. a mări viteza primei reacţii se adaugă catalizatori ca: Cu, Fe, Al. Introducând în Si până la 5% Cu , acesta duce la majorarea produsului reacţiei până la 95% la 265ºC. Ambele gaze trec în regiunea de răcire, unde la temperatura de 40ºC-130ºC are loc purificarea acestor gaze de diferite impurităţi (PCl3, AlCl3, CuCl2 care sunt solide şi prin intermediul unui filtru se curăţă gazele de impurităţi). După curăţarea de praf amestecul gazos se condensează la -70ºC (deşi devine lichid la temperatura camerei). Temperatura de fierbere a lui SiHCl3 este 31.8ºC dar a lui SiCl4 este 57.2ºC ⇒ se mai face o purificare a SiHCl3 şi⇒ 95%SiHCl3 + 5%SiCl4. După purificare SiHCl3 conţine impurităţi de (B, Ar). Si trbuie extras şi purificat :
unde Si poate fi şi praf
Dacă Si este sub formă de praf se trece printr-o cameră unde sunt bare de Si policristalin pe care se depune. După acest proces polisiliciul în forme de bare nu este încă bun, îl topim prin metoda topirii zonale după care îl tragem în cristale.

## Slide 4
Prelucrarea mecanică a materialelor semiconductoare
Operaţiile de prelucrare mecanică sunt: 1) tăierea cristalului în plachete; 2) şlefuirea mecanică a suprafeţei plachetelor; 3) poleirea de tip oglindă.
1) Tăierea monocristalelor
La prelucrarea mecanică se cere: - diametrul plachetei să fie: Φ = 100± 0.1mm; - grosimea: h =600 ± 10μm; - la poleirea de tip oglindă se cere ca Δh=0.025μm.
Se fixează lingoul într-un strung, pt. fixare mecanică se utilizează cleiuri care trebuie să se topească uşor, să se înlăture uşor de pe suprafaţa cristalului. La şlefuire se folos eşte o cutie cu diamant . În interior se folosesc materiale n, p cu ρ (1 1 1) (1 0 0) (1 1 0). Toate plachetele utilizate în industrie au o tăietură (semn) pt. a oriente placheta faţă de axa de coordonate.

## Slide 5
Prima metodă de tăiere a cristalelor în plăci a fost:
Se pun 200 de pânze una lăngă alta la distanţe egale, pt. tăierea uniformă a cristalelor. Deasupra acestui lingou se toarnă o soluţie din apă cu praf din carbid de Si. De pânza de Cu nu se lipeşta această suspensie care şlefuieşte şi taie cristalul. Cu însă nu taie mecanic cristalul, el fiind foarte maleabil. Această metodă se foloseşte după ce în plăcuţa de Si s-au făcut deja tranzistoarele. A doua metodă este tăierea cu laser, care are o grosime de 0.3-0.5mm, şi se utilizează pt. tăieri nu prea adânci (aproximativ 1mm).
Cristalele au început să se taie apoi cu nişte discuri de oţel cu grosime foarte mică, la care muchia de tăiare era exterioară. La marginea acestui disc se află Cu cu grăuncioare de diamant.

## Slide 6
Discul are 5000 rotaţii/min din cauza aceasta el este răcit cu apă. Această metodă tot nu este bună, deoarece, dacă se vrea să se taie o plachetă de 100mm discul trebuie să fie de 200mm minim. El fiind atât de mare creează vibraţii care măresc grosimea tăieturii şi asfel se duce mult produs la deşeuri. Ultima metodă de tăiere este cu discuri cu muchie de tăiere interioară (strung rusesc).
Discul se întinde şi se fixează undeva în opt locuri pt. ca tăierea să fie aproximativ egală cu grosimea acestui disc. Aceste discuri taie 500 plachete/1h cu diametrul de 100mm.
Plachetele nu cad deoarece ele rămân lipite în grafitul netăiat.

## Slide 7
Schema strungului japonez:
2) Şlefuirea plachetelor semiconductoare După ce a fost tăiată placheta, pe ea poate rămâne nişte valuri (au avut loc vibraţii ale discului, undeva mai adânc, undeva mai la suprafaţă). Şlefuirea are scopul de a înlătura de pe suprafaţa plachetei aceste trepte şi de a da plachtelor una şi aceeaşi grosime. Operaţia de şlefuire se face cu strunguri speciale. Plachetele sunt puse pe un reşou pt. a se încălzi, după care cu ajutorul cleiurilor se ung şi apoi se dau la răcit, apoi se iau la şlefuit. Rolul şlefuirii este de a înlătura stratul superficial cu defecte apărut la tăiere. Prima operaţie de şlefuire:
După această şlefuire are loc şlefuire cu diferite suspensii de şlefuit, de ex.: cu praf de diamant având diametre: Φ=20μm, Φ=15μm, Φ=10μm. Întâi se şlefuieşte cu praful de 20μm, se spală, după care se şlefuieşte cu praful de 15μm, ş.a.m.d..

## Slide 8
3) Poleirea de tip oglindă
După operaţia de şlefuire are loc poleirea de tip oglindă care se face cu o pastă cu diamante (grăuncioare de diamant cu Φ=5μm, Φ=3μm, Φ=1μm ⇒ trei tipuri de paste). Strungul de poleire este realizat în mod asemănător celui de sus:
Se unge întâi cu pastă de 5μm, se spală, apoi se unge cu pastă de 3μm, ş.a.m.d.. Aşa se face poleirea pe o singură faţă cealaltă faţă rămânând doar şlefuită.
Prelucrarea chimică a materialelor semiconductoare
Prelucrarea chimică în microelectronică este des întâlnită. Pt. a forma ferestre în SiO2 se utilizează corodarea chimică. Corodarea chimică se foloseşte pt. determinarea defectelor pe suprafaţa plachetelor semiconductoare, pt. determinarea adâncimilor până în joncţiuni, pt. înlăturarea straturilor defecte de pe suprafaţa plachetei, cu scopul poleirii suprafeţei. Noi utilizăm corodarea chimică pt. înlăturarea defectelor de pe suprafaţa plachetelor.

## Slide 9
Grosimea celui de-al doilea strat este egal cu jumătate din stratul unu. Dacă s-ar face difuzii în aceste straturi ar rezulta curenţi mari. Defecte mecanice: pori, crăpături, fisuri. Defecte fizice: atomul nu este la locul lui în reţeaua cristalină. Scopul prelucrării chimice este de a înlătura cele două straturi şi de a face o reţea cristalină perfectă (aproximativ). La baza corodării stau unele reacţii chimice. În corespundere cu teoria corodării chimice a materialelor semiconductoare, corodarea se face în două etape: I – oxidarea suprafeţei semiconductorului; II – corodarea oxidului format. Fiecare material corodant ar trebui să conţină: un oxidant (HNO3, H2O2, H2SO4) şi un corodant al oxidului format (HF). Orice soluţie chimică mai conţine catalizator (BrI) şi un inhibator (CH3COOH – acid acetic) care micşorează viteza de corodare. Analizăm corodarea materialului semiconductor Ge. Ge are o abatere de la teoria corodării chimice. În general Ge se corodează în H2O.
Ge se corodează într-un oxidant puternic. Oxidul de Ge se distruge în apă deoarece Ge în apă se corodează şi din cauza aceasta nu este utilizat în tehnologia C.I.

## Slide 10
Folosind corodarea chimică noi putem găsi grosimea totală a straturilor defecte, măsurând viteza de corodare în funcţie de grosimea stratului înlăturat:
La început viteza de corodare este mare, dar la un moment dat în strat avem o viteză de corodare ct. ⇒ grosimea stratului defectat este 15μm. Corodarea Si (material de bază pt. CI) Poate avea loc numai în două componente (amestecul HNO3 (1 parte (oxidant puternic)) + HF (3 părţi (corodant al oxidului format))).

## Slide 11
Soluţia în care a avut loc corodarea o înlăturăm cu apă deionizată cu o rezistivitate ρ =20MΩcm. În graficul următor avem reprezentată viteza de corodare în funcţie de concentraţia substanţelor: