## Slide 1: Bazele Tehnologice ale microelectronicii T.4 – Pelicule în tehnologia microelectronicii
Conf. Univ. Dr. Crețu Vasilii
Scopul Lecției:
Studentul trebuie să cunoască:

## Slide 2
Fără pelicule nu există circuite integrate (CI). În electronică se utilizează trei tipuri: - pelicule dielectrice; - pelicule conductoare (metalice); - pelicule epitaxiale (semiconductoare). Toate ledurile, receptorii, laserele au la bază pelicule epitaxiale.
Peliculele dielectrice se utilizează pt. formarea locală a joncţiunilor pn
Un condensator pelicular are în construcţia sa: peliculă metalică, dielectric, peliculă metalică. În circuitele VLSI sunt un şir de trasee de contacte întretăiate care se izolează cu pelicule dielectrice. Tranzistorul MOS utilizează pelicula dielectrică. CI după ce este realizat se utilizează o peliculă dielectrică pt. pasivizarea circuitului integrat. Peliculele metalice se utilizează la dispozitive şi circuite integrate. - plăcile condensatorului sunt pelicule metalice; - dispozitivele cu barieră Shotchi. Peliculele epitaxiale pot avea grosimea între zeci de nm şi până la 10μm Epitaxie: „epi” – pe , „taxis” – a aşeza, se aşează o peliculă monocristalină pe un semiconductor monocristalin. Au cea mai mare utilizare.

## Slide 3
Pelicule dielectrice
Oxidarea termică a Si Plachtă de Si o introducem într-un cuptor electric la o temperatură de 1000- 1400ºC. Dacă se introduce O2 în cuptor pe plachetă se depune rugină (se oxidează în atmosferă de O2).
În calitate de oxidant poate fi utilizat: O2 uscat, vapori de H2O, şi un amestec: O2 umed. Instalaţia industrială, care în principiu poate îndeplini oxidarea în oxigen uscat, oxigen umed sau în vapori de apă este:
Într-un singur proces se pot introduce 100 de plachete de Si. Oxidarea se face întrun tub deschis. 1 deschis – se realizează oxidarea cu oxigen uscat; 2 deschis – se realizează oxidarea cu vapori de apă; 2 şi 3 deschise – se realizează oxidarea în oxigen umed.

## Slide 4
Procesul oxidării în oxigen uscat
Când oxidăm în O2 uscat pelicula obţinută are o calitate înaltă (pelicula nu are pori şi are o viteză mică de corodare în HF), însă viteza de creştere a peliculei în O2 uscat este destul de mică.
O2 la temperatura de 1200ºC este sub formă de ioni negativi
La câmp de 1KV/cm viteza de creştere se majorează şi ca urmare placheta atrage ioni negativi

## Slide 5
Procesul de oxidare în vapori de apă
În vapori de H2O calitatea oxidului este mult mai rea, însă viteza de creştere este mult mai mare. S-a dovedit că în cazul oxidării cu vapori de H2O, pe suprafaţa plachetei
se formează prima peliculă de SiO2 prin care vaporii de apă ar trebui să difuzeze pt. a oxida în continuare. Se demonstrează că vor difuza prin pelicula de oxid doar grupări de hidroxil (OH). Acestea vor forma pori în oxid. Din aceste considerente viteza de creştere la oxidarea în vapori de apă este mai mare decât viteza de creştere în oxigen uscat.
Problema oxidării în oxigen umed Oxidând în O2 umed noi putem regla calitatea. Adăugând vapori de apă se strică însă calitatea dar mărim viteza de creştere. Procesul oxidării ideale este: se face întâi oxidare în O2 uscat, după care se dă drumul la vapori şi oxidăm în vapori de apă, după care din nou oxidăm în O2 uscat. Obs.! Pt. obţinerea peliculei de SiO2 de 1μm se oxidează în O2 uscat timp de o oră. Practic se fac pelicule de 0.1μm prin oxidare în O2 uscat, vapori de H2O, O2 uscat în timp de 1-2h.

## Slide 6
Cinetica oxidării termice a Si
C3 – concentraţia oxidantului dizolvat în oxid; C4 – concentrţia oxidantului la suprafaţa plachetei de Si – numai acest oxidant poate intra în reacţie chimică şi poate forma oxid.
Fluxul se realizează întotdeauna când sunt diferenţe de concentraţii, şi reprezintă cantitatea de atomi ai oxidantului care pâtrund într-o unitate de timp printr-o unitate de suprafaţă, F[at/cm2*s]

## Slide 9
Reprezentare grafică:

## Slide 10
Creşterea peliculelor subţiri de SiO2 prin oxidarea termică a Si
În CI pe scară mare grosimea peliculei de SiO2 este mai mică decât 500Å (100 de straturi moleculare de SiO2). Aceste pelicule se caracterizează printr-o tensiune de străpungere Estr SiO2 (peliculă groasă)=106V/cm şi Estr SiO2 (peliculă subţire- 500Å)=5*107V/cm.
S-a observat din analiza cinetică că grosimea peliculei de SiO2 depinde liniar de timp:
constantă care în cazul creşterii peliculei la nivel de 500Å, aceasta trebuie înmulţită cu 10, rezultă deci că viteza de creştere a peliculei subţiri este mult mai mare ca la cele groase.
Cu cât timpul este mai mare, cu atât grosimea peliculei este mai precisă, calitatea este mai bună dacă aceasta este oxidată în oxigen uscat şi la temperaturi minime posibile. Se doreşte ca timpul de oxidare să fie cât mai lung pt. a putea controla bine grosimea (se vor folosi 400 – 450ºC).

## Slide 11
S-a constatat că oxidarea uscată nu este bună în cazul obţinerii de pelicule de 500Å. Aceste pelicule conţin ioni de Na+ (ioni sateliţi).
Dacă la G punem 1V la 500Å ⇒câmpul
Ionii de Na în câmpul electric polarizează dielectricul. Noi trbuie să punem la G un potenţial pozitiv ca să iasă negativ sub G. Dar dacă ionii polarizează, rezultă că câmpul neutralizează câmpul electric format de electroni şi atunci ar fi ca şi cum nu s-ar fi aplicat nici un potenţial (ionii se vor orienta după câmp şi vor anula câmpul elctric format de elctroni). Noi trebuie să scăpăm însă de aceşti ioni de Na din pelicula subţire (apăreau şi în pelicula groasă dar nu deranjau), şi putem proceda în felul următor.
Soluţie: în procesul de oxidare termică a Si, în oxigenul uscat se adaugă vapori de acid clorhidric (HCl):
- se obţine molecula de sare de bucătărie care este neutră în câmpul electric.
Pt. a obţine pelicule subţiri sub 500Å, este necesar de oxidat Si la temperaturi joase, în atmosferă de oxigen uscat cu adausul vaporilor de HCl.

## Slide 12
Stratul îngropat în tranzistor:
Neajunsul principal a oxidării termice a Si (pt. a obţine o peliculă de 1μm grosime trebuie să avem la oxidare temperaturi mari) este temperatura mare care face ca abrupteţea joncţiunilor să se piardă în urma redifuziilor impurităţilor dintr-o regiune în alta. S-a pus problema obţinerii de pelicule de SiO2.
Depunerea peliculelor de SiO2
Această metodă dă posibilitatea de micşorare a temperaturii de depunere a peliculei, şi asfel pelicula poate fi depusă pe orice suport. Dar calitatea peliculei nu este însă la fel de bună ca la oxidarea termică. Pt. a depune pelicule de SiO2 se foloseşte aşa numita metoda pirolizei, care se mai numeşte şi descompunerea termică a unei substanţe care conţine molecula de SiO2. În tehnologia microelectronicii se foloseşte ca substanţă iniţială (din grupa alcooxisilane) tetraetaxisilanul, o substanţă organică care are formula: Si(OC2H5)4. Această substanţă are temperatura de fierbere t=167ºC şi temperatura de descompunere (piroliză) t=728 – 840ºC. Construcţia instalaţiei pt. depunerea acestei pelicule de SiO2 este:

## Slide 13
Această substanţă reprezintă un lichid străveziu (în condiţii atmosferice) care în principiu se poate polimeriza sub acţiunea razelor solare. Este o substanţă otrăvitoare. Formarea peliculei:
Paşi: - robinetul 1 deschis ⇒ este scos aerul din reactor şi intră argonul. Obs.! Se foloseşte glicerina pt. că are o presiune a vaporilor saturaţi mică şi nu intră în reactor. - se închide robinetul 1, se dechide robinetul 2, vine Ar şi pe suport are loc reacţia de piroliză.

## Slide 14
Putem să avem un cuptor cu două regiuni de temperatură:
Putem depune pelicula pe orice suport la 300ºC deoarece are o adeziune bună pe suport.
Legea tehnologiei: orice operaţie se îndeplineşte la temperaturi mai joase decât temperatura de la operaţia precedentă (în tehnologie în general). Altă metodă de depunere a peliculei de SiO2 care are la bază reacţia:
această reacţie poate avea loc şi la temperatura camerei;

## Slide 15
SiH4 – silan, este un gaz explozibil în reacţie cu aerul. Pt. a nu exploda trebuie să punem cantităţi foarte mici din această substanţă. Instalaţia:
N2 este folosit pt. a evita pericolul exploziei şi de a scoate aerul din instalaţie. O2 vine exact deasupra suportului pt. ca pelicula să se depună numai pe acesta şi nu pe toţi pereţii instalaţiei.
Grosimea peliculei creşte liniar cu concentraţia lui SiH4, şi viteza reacţiei la un moment dat este constantă (la O2).

## Slide 16
Depunerea peliculei de Al2O3 şi Si3N4
Aceste pelicule se caracterizează prin diferiţi parametri: - pelicula de SiO2 se dizolvă numai în HCl pe când pelicula de Al2O3 şi Si3N4 pot fi dizolvate (corodate) în acid ortofosforic la temperatura de 70 – 80ºC. - pelicula de Al2O3 are cea mai mare valoare a lui ε faţă de SiO2; Si3N4 se caracterizează printr-o tensiune de străpungere mare. Pe această plachetă trebuie crescută o matrice de leduri şi apoi o matrice de fotoreceptori:
Pt. mască nu se poate folosi SiO2 pt. că se dizolvă în GaAs topit. Ca urmare dacă această peliculă este înlocuită cu o peliculă de Al2O3 , atunci este posibilă umplerea canalelor cu GaAs. Şi astfel a fost formată prima matrice de leduri.

## Slide 17
Obţinerea peliculei de Al2O3
Cea mai simplă metodă este cea de descompunere termică a moleculei de Al(C3H7O)3 (această substanţă reprezintă un praf alb şi intră foarte uşor în reacţie chimică cu vaporii de apă din aer). Această moleculă la temperatură nu mai mare de 120ºC se descompune în:
Instalaţia folosită:
Se încălzeşte până la 450ºC. Când temperatura ajunge la 120ºC toată substanţa se vaporizează momentan. Grosimea peliculei depuse depinde de cantitatea de substanţă din vaporizator. Această substanţă hidrolizează foarte uşor, nu poate fi pusă în contact cu atmosfera. Ea trebuie cântărită cu mare precizie. Într-un bol se pune cântarul şi în atmosferă de Ar se cântăreşte. Pelicula are culoarea proporţională cu grosimea (grosimea peliculei se determină prin culoare).

## Slide 18
Obţinerea peliculei de Si3N4
Se obţine prin metoda care are la bază reacţia chimică:
Instalaţia: - grosimea peliculei depinde de fluxul reactanţilor: SiH4, NH3, N2.
Obs.! Întâi se dezlocuieşte aerul.

## Slide 19
Măsurarea grosimii peliculei dielectrice
Măsurarea are o mare importanţă pt. aplicarea acestor pelicule în anumite cazuri. Cea mai simplă metodă de măsurare este metoda măsurării precise.
Putem cântări masa suportului cu peliculă ⇒Psup+pel;
Corodăm pelicula ⇒Psup;
Grosimea peliculei:
Masa: m=ρ⋅v=ρ⋅X⋅S; v- volumul, S – suprafaţa.
În industrie se foloseşte metoda culorilor pt. determinarea grosimii peliculei.
Obs.! Culorile unsorii cu apa în interferenţa luminii (Inelele lui Newton).
Culorile curcubeului pot fi repetate, în funcţie de grosimea peliculei.
Determinăm ordinul de interferenţă. De exemplu la suprafaţă vedem roşu şi mai vedem încă de două ori ⇒ ordinul de interferenţă = 3. Se foloseşte un tabel în care în funcţie de culoare şi ordin de interferenţă ⇒ grosimea peliculei.
Dacă culoarea nu este omogenă grosimea nu este omogenă.

## Slide 20
Altă metodă de măsurare cu ajutorul unui microscop interferenţiometric care ne dă posibilitatea să măsurăm grosimea peliculei.
Shema acestui microscop:
În ocular se observă:
Dacă aceste raze nimeresc pe o suprafaţă omogenă, nu trebuie să existe acea frontieră.
Dacă lumina (raza) este verde avem:
aşa se calculează grosimea peliculei.