## Slide 1: Bazele Tehnologice ale microelectronicii T.4 – Creşterea peliculelor epitaxiale. Noţiuni generale despre epitaxie. Clasificarea proceselor epitaxiale
Conf. Univ. Dr. Crețu Vasilii
Scopul Lecției:
Studentul trebuie să cunoască:

## Slide 2
Epitaxie – din gracă “epi” = pe; “taxis” = a aşeza.
Epitaxia este procesul de creştere a peliculei monocristaline pe suprafaţa plachetei monocristaline în aşa mod ca reţeaua cristalină a peliculei să fie o prelungire a reţelei cristaline a plachetei.
Aceste pelicule epitaxiale se folosesc în toată tehnologia microelectronicii (CI, tiristor, laser, fotoreceptor).
Tipuri de epitaxii
Autoepitaxie – componenţa chimică a plachetei şi a peliculei crescute nu se deosebeşte.
Deosebirile pot fi numai în tipul de impuritate.

## Slide 3
Heteroepitaxie - componenţa chimică a plachetei şi a peliculei crescute este diferită.
Condiţii: - nu putem însă creşte orice material pe orice plachetă pt. că între plachetă şi peliculă se pot forma o serie de defecte, dacă acestea două nu corespund;
- temperatura plachetei şi peliculei trebuie să fie aproximativ egale.
Hemioepitaxie – pelicula epitaxială se formează datorită reacţiei chimice dintre materialul plachetei şi substanţa din faza gazoasă.
Exemplu:

## Slide 4
Procesele de creştere epitaxială
Toate procesele pot fi împărţite în două grupe mari:

## Slide 5
Creşterea stratului epitaxial de Si din faza gazoasă
a) Construcţia instalaţiei de creştere epitaxială:
Instalaţia conţine trei părţi: - reactorul;
- sistemul de alimentare cu gaze;
- sistemul de alimentare cu energie elctrică şi control (nu este desenat).
Pe linia magistrală merg toate celelalte componente (HCl, N2, etc) în reactor.
Reactorul poate fi realizat din sticlă de quartz cu o puritate înaltă. Reactorul se încălzeşte cu ajutorul generatorului de frecvenţe înalte.
8 – reprezintă inductorul care este realizat dintr-un tub de aramă, care conduce bine căldura şi care se răceşte cu apă curgătoare.
Pt. ca temperatura să fie stabilă, reactorul trebuie încălzit apoi răcit rapid.
11 – reprezintă plachetele de Si pe care se cresc peliculele epitaxiale.
10 – reprezintă piedestralul format din grafit de o puritate înaltă. Acest pidestral poate fi:

## Slide 6
Piedestralul se roteşte şi grosimea peliculei crescute va fi omogenă pe toate plachetele.
Grafitul este o substanţă care conduce curentul electric, rezistenţa este mică, şi rezistă bine la temperaturi destul de înalte.
Sticla de quartz nu absoarbe curentul electric, ci îl absoarbe grafitul şi condus mai departe. La frecvenţe înalte (frecvenţa industrială = 13.56MHz) grafitul se încălzeşte puternic cedând căldura plachetelor.
Sistemul de gaze: gazele pe care le folosim sunt în principiu nişte substanţe lichide, foarte agresive.
Robinetele de la 1 la 7 se reglează pt. trecerea gazelor. Aceste robinete sunt realizate din teflon stabil din punct de vedere chimic, nu reacţionează cu gazele. Se mai pot realiza şi din oţel-inox, dar nu este chiar atât de dur ca teflonul.
Mai există şi sistemul de traductoare pt. măsurarea temperaturii în interiorul reactorului.

## Slide 7
b) Fişa tehnologică a procesului de creştere epitaxială
1. aşezarea plachetelor de Si pe piedestral şi erimetizarea reactorului; toate robinetele sunt închise, ca urmare în reactor este aer.
2. se deschide robinetul 4 şi înăuntrul reactorului se dă drumul la N2 pt. a dezlocui aerul care este în reactor (timpul cât se ţine deschis robinetul este în jur de 15-20min în funcţie de viteza N2).
N2 va ieşi apoi din reactor prin ultimul vas.
3. se închide robinetul 4 şi se deschide robinetul 1 şi pe linia magistrală se dă drumul la H2 (bine purificat). Nu se dă drumul din prima pt. că face cu aerul un amestec exploziv.
H2 purificat trece prin reactor pt. a dezlocui N2 şi apoi H2 formează un gaz care restabileşte suprafaţa plachetei de oxizi.
Din culoarea flăcării se determină dacă H2 a dezlocuit tot N2 (culoarea trebuie să fie albăstruie şi nu roşiatică, ca în cazul unui amestec).
4. dacă în interiorul reactorului curge numai H2, atunci putem conecta inductorul la generator şi încălzim reactorul până la T = 1200ºC.
SiO2 care este pe suprafaţa plachetei şi cu H2 din reactor la 1200ºC
- se restabileşte Si.
5. după prelucrarea mecanică a plachetelor, pe suprafaţa acestora mai există defecte. Acest strat de defecte trebuie înlăturat. Placheta se încălzeşte până la 1200ºC şi se deschide robinetul 7
Dacă de exemplu grosimea stratului defectat este de 3μm, calculăm viteza şi determinăm timpul cât trebuie să ţinem deschis robinetul 7.
6. închidem robinetul 7 şi deschidem robinetele 2, 3, 5, 6.
H2 de la robinetul 2 tansportă molecula de SiCl4 pe linia magistrală. Dacă încălzim SiCl4 la un flux constant, atunci cantitatea de substanţă introdusă pe linia magistrală este mai mare.
Cantitatea de substanţă introdusă în reactor depinde de temperatură
reacţia e accelerată acolo unde

## Slide 8
temperatura e mai mare (pe piedestral) = deasupra plachtelor.
În interiorul reactorului cele două substanţe reacţionează (SiCl4, H2) şi formează atomi de Si în stare gazoasă.
Repartiţia straturilor din plachetă:
AsCl4 este utilizat pt. doparea peliculei epitaxiale. În loc de AsCl4 se mai poate utiliza PCl3, BBr3.
Deci AsCl3 se utilizează pt. a introduce atomi de As în interiorul peliculei epitaxiale în timpul creşterii.
Doparea aceasta cu AsCl3 are cele mai înalte priorităţi, deoarece atomii de As în faza gazoasă îşi ocupă locul cel mai bun în reţeaua cristalină fără să deranjeze alţi atomi. În acelaşi timp asigură şi o dopare cu cele mai puţine defecte.
Pt. adopa cu P utilizăm PCl3, iar pt. a dopa cu B utilizăm BBr3.
Ştiind viteza de creştere a peliculei de Si (la T=1200ºC viteza de creştere este: v=1μm/min), calculăm timpul cât trebuie ţinute deschise robinetele, apoi închidem robinetele 2, 3, 5, 6.

## Slide 9
7. apoi răcim reactorul, închidem robinetele cu H2 şi deschidem robinetul 4 pt. a dezlocui H2 cu N2. Se închide robinetul 4, se deschide reactorul şi se scot plachetele cu peliculă epitaxială crescută.
Altă metodă de creştere epitaxială: în loc de SiCl4 se utilizează SiH4 (este foarte exploziv şi din această cauză nu se prea utilizează).
La 1000ºC toată această substanţă se descompune. Coeficientul de difuzie dintr-o peliculă este mai mic faţă de cealaltă metodă (pt. că este mai mică).

## Slide 10
c) Influenţa diferitor factori la procesul de creştere a peliculei de Si cu utilizarea substanţei SiCl4
1) influenţa cantităţii de SiCl4;
2) influenţa temperaturii;
3) orientarea plachetei;
4) influenţa câmpurilor electrice;
5) influenţa razelor ultraviolete.
1) Influenţa cantităţii de SiCl4 în interiorul reactorului
Pt. reacţia SiCl4+H2 avem graficul:
Viteza de creştere ajunge la maxim, apoi ajunge la zero, apoi poate ajunge negativă (înseamnă că începe să se corodeze, să se distrugă).
HCl poate să distrugă suprafaţa plachetei, şi astfel se explică viteza de creştere negativă.
3)Orientaţia plachetei
Dependenţa vitezei de creştere faţă de diferite planuri de orientaţie a plachetei:
Pe planul 110 viteza va fi mai mare decât pe alte planuri.

## Slide 11
4) Influenţa câmpurilor electrice
Platina, de exemplu, nu reacţionează cu substanţe din reactor. La plachetă este potenţial negativ pt. că la platină am pus potenţial pozitiv:
În aceleaşi condiţii de creştere dacă la Pt avem potenţial negativ iar la plachetă pozitiv, viteza de creştere este mult mai mică, pe când în cazul desenat avem o viteză de creştere mult mai mare pt. potenţial negativ aplicat la plachetă.
5) Influenţa iradierii cu raze ultraviolete Razele ultraviolete cresc viteza reacţiei.
Unde este iradiată placheta, viteza de creştere este de trei ori mai mare decât unde nu este iradiată.

## Slide 12
Cinetica creşterii epitaxiale a peliculelor din Si
Fie o plachetă de Si şi paralel cu aceasta curge un flux de SiCl4+H2. La o oarecare distanţă de suprafaţa plachetei fluxul are concentraţia C1 şi mai departe nu se schimbă (C1 se numeşte concentraţia lui SiCl4 în H2 la o depărtare destul de mare de suprafaţa plachetei unde această concentraţie este mai departe constantă (în partea stângă)).
Dacă în apropierea plachetei fluxul creşte →concentraţia de SiCl4 scade → C2 – concentraţia de SiCl4 în H2 pe suprafaţa plachetei. Dacă avem o diferenţă de transport → că avem un transport de masă.
h – constanta vitezei transportului de masă; K – ct. vitezei reacţiei chimice.
Molecula de SiCl4 de la suprafaţa plachetei întră în reacţie chimică şi formează fluxul F2. La un moment dat aceste fluxuri sunt egale între ele
C1 se exprimă ca concentraţia totală a lui SiCl4: Ctot - concentraţia maximă a lui SiCl4 care este în reactor; - y – partea molară care intră în reactor.
viteza de creştere -
unde F – fluxul, N0 – concentraţia atomilor într-un cm3 de Si

## Slide 13
unde variabil este doar y , restul sunt constante.
Deci, viteza de creştere este direct proporţională cu concentraţia molară.
Teoretic – viteza este liniară cu concentraţia de SiCl4. Această teorie corespunde practicii, dar nimai pt. concentraţii mici, deoarece în teorie nu sunt introduse toate condiţiile. Aici nu s-a calculat, nu s-a luat în vedere fluxul de HCl care este îndreptat de la suprafaţa plachetei în interiorul reactorului. Practic – viteza poate să scadă, la concentraţii mari, chiar să devină negativă.

## Slide 14
Creşterea straturilor epitaxiale a compuşilor AIIIBV din faza gazoasă
Compuşii AIIIBV sunt nişte semiconductori (din tabelul lui Mendeleev). Cel mai utilizat compus este GaAs (InP, GaP, AlP). Această metodă stă la baza tehnologiei laserelor, CI optoelectronice. Folosind aceste materiale semiconductoare putem mări frecvenţa de lucru a dispozitivelor. Creşterea epitaxială a compuşilor AIIIBV are loc din faza gazoasă, cu utilizarea reacţiilor de transport, şi din faza lichidă
Metoda creşterii epitaxiale ale compuşilor AIIIBV din faza gazoasă cu utilizarea reacţiilor de transport
Esenţa reacţiei chimice de transport a fost formulată de Şefer:
A – substanţă care trebuie transportată (solidă sau lichidă) pt. a creşte pelicula epitaxială;
B – este un gaz care se numeşte transportor;
C – este un gaz care reprezintă produsul reacţiei chimice dintre substanţa A şi B.
Această reacţie este reversibilă.
Această creştere epitaxială are loc în două metode: a) metoda închisă, b) metoda deschisă.

## Slide 15
a) Metoda închisă (nu prea se utilizează)
Va avea loc:
Dacă acest gaz (C = 2GaI+1/2As4) se formează în partea stângă a fiolei, trece mai departe şi umple tot volumul fiolei. Dar trecerea se face la o temperatură mai joasă (700ºC) şi
- la 800ºC valenţa I este 1 iar la 700ºC este 3; GaAs se depune pe plachete; GaI3 rămâne în faza gazoasă.
Această reacţie de transport se termină când substanţa este transportată în altă parte. Putem stopa reacţia micşorând temperatura.
Pt. a scoate plachetele însă trebuie să tăiem fiola şi din această cauză această metodă poate fi utilizată doar în laborator. Metoda nu oferă productivitate

## Slide 16
b) Metoda deschisă
Studiem cum se cresc pelicule epitaxiale de GaAs pe plachete de GaAs:
Pe linia magistrală se dă drumul la H2 şi în continuare noi vom încălzi reactorul până la temperaturile: 450ºC, 800ºC, 700ºC.
Robinetele 1, 2, 3 deschise, AsCl3 ajunge în regiunea I împreună cu H2, acesta din urmă restabilind suprafaţa plachetei de oxizi
La 450ºC în regiunea I are loc reacţia:
La 800ºC are loc:
Ga din regiunea a – II – a intră în reacţie chimică cu vaporii din gazul de la prima reacţie (1/2As4+6HCl)
La 700ºC toate gazele din primele două regiuni merg în a – III – a :

## Slide 17
Această metodă este folosită în sistemul: universalitatea pistonului, care se prezintă astfel:
pt. obţinerea peliculei de GaAs s-au folosit substanţele: Ga, AsCl3 şi H2.
Pt. a obţine peliculă de GaP (cu aceeaşi instalaţie):
Cum facem doparea?
Acest sistem este universal.
Zn şi Te sunt substanţe care se vaporizează direct din starea solidă (prin sublimare).
Vrem să dopăm pelicula de GaAs cu Zn (grupa a – II – a ) se va creşte peliculă dopată de tip p (robinetele 1 şi 2 deschise).
Pt. a dopa pelicula cu Te (grupa - VI – a ) deschidem robinetele 3 şi 4 şi se va forma o peliculă dopată de tip n .

## Slide 18
Metoda creşterii epitaxiale ale compuşilor AIIIBV din faza lichidă
Această metodă a fost propusă pentru prima dată de savantul american Nelson în 1963. Această metodă este cea mai ieftină, nu foloseşte substanţe otrãvitoare şi dã posibilitatea de a creşte stratul sau pelicula cu o reţea cristalinã desãvârşitã , iar peliculele pot fi dopate în timpul creşterii destul de uşor.
Ce a propus Nelson:
1 – încãlzitor; 2 – reactor din quartz; 3 – casetã din grafit; 4 – GaAs; 5 – Ga; 6 – plachetã GaAs.
În partea stângã este pus Ga care îndeplineşte funcţia de solvent şi nişte bucãţele din GaAs care reprezintã subtanţa care se dizolvã. În partea dreaptã este aşezatã placheta pe care vor creşte peliculele epitaxiale
Pentru ca Ga topit sã nu stea pe plachetã, stã înclinat într-un singur loc.
Nelson: H2 se introduce în sistem şi se încãlzeşte reactorul dupã urmãtorul grafic:
1 – punct de umezire a plachetei cu soluţie (topiturã); 2 – punerea reactorului în poziţia iniţialã.
Pânã la 800 ºC GaAs nu este topit, însã Ga era topit deja. GaAs în contact cu Ga se începe a se dizolva în Ga.
Deci când încãlzim la 800 ºC rezultã prima regiune numitã:
I – regiune de ieşire a sistemului la temperatura necesarã de lucru;
II – regiune de omogenizare ; datoritã difuziei, As topit în Ga se va rãspândi uniform;

## Slide 19
În punctul de umezire reactorul s-a înclinat în partea dreaptã( orizontal) ca urmare substanţa topitã din partea stângã a ajuns pe plachetã.
- stratul hepi se înlãturã la temperatura de 810 ºC şi ca urmare se netezeşte suprafaţa plachetei.
Dacã în acest moment (soluţia fiind în stare de saturaţie la tº = 800 ºC) ridicãm temperature la 810 ºC ,se mãreşte solubilitatea (solubilitatea depinde de temperaturã).
Cu cât este mai mare temperature cu atât este mai mare solubulitatea As în Ga.
Dacã în punctul de umezire soluţia era în stare de saturaţie, la creşterea temperaturii sistemul iese din starea de saturaţie şi ea ne dizolvã o oarecare grosime din plachetã.

## Slide 20
III – regiune cu ridicarea temperaturii în scopul înlãturãrii stratului defectat de pe suprafaţa plachetei prin dizolvarea acestui strat.
Dupã 810 ºC sistemul începe sã se rãceascã, sistemul trece în starea de suprasaturaţie la rãcire şi trece în faza de cristalizare. Rãcind sistemul o parte din atomii de As nu sunt utili, trebuie sã avem o masã mai mica de As. Atomii care sunt în apropierea plachetei se vor aşeza pe plachetã (lângã un atom de As se aşeazã un atom de Ga – asfel se formeazã pelicula ).
IV – regiunea de creştere a peliculei epitaxiale prin rãcirea sistemului ; în punctul 2 s-a pus reactorul din nou în poziţia iniţialã şi soluţia topitã s-a scurs de pe suprafaţa peliculei crescute şi procesul de creştere s-a încheiat.
V – rãcirea reactorului deconectat de la energia electricã.
Grosimea peliculei epitaxiale este aproximativ egalã cu cu aceleaşi valori ca la hdiz
Putem dinainte calcula grosimea stratului crescut în μm. Cu cât este mai mare intervalul de rãcire cu atât va fi mai mare grosimea stratului crescut ( de exemplu 50nm la lasere).
Noi putem rãci sistemul într-un interval mai mic sau mai mare de temperaturã.
Este de preferat rãcirea mai lentã. Dacã se rãceşte rapid GaAs se cristalizeazã nu pe plachetã ci mai departe de aceasta şi nu se mai lipeşte de plachetã.
Cerinţe faţã de solvenţii care se folosesc la creşterea epitaxialã
- solvenţii trebuie sã aibã o temperaturã micã de topire pentru a fi uşor înlãturaţi de pe suprafaţa peliculei crescute.
- solventul trebuie sã aibã o presiune micã a vaporilor saturaţi pentru ca sã nu se piardã în timpul creşterii epitaxiale.
- în sistemul solvent – substanţã dizolvatã, trebuie sã fie stabilã numai componenta AIIIBV la temperatura de creştere.

## Slide 21
Doparea peliculelor epitaxiale în timpul creşterii
Se utilizeazã elemente chimice şi nu substanţe otrãvitoare cum este în faza gazoasã. Pentru GaAs noi vrem sã avem pelicule de tip n şi de tip p.
Dacã dopãm cu substanţele: Cd, Zn, Be, Ge se obţin conducţii de tip p. Astfel, Cd având 2e- ocupã locul Ga care are 3e- şi când dopãm cu Cd rezultã un gol şi ca urmare avem conducţie de tip p.
Dacã dopãm cu substanţele: S, Se, Te, Sn se obţin conducţii de tip n. De exemplu, S având 6e- ocupã locul As care are 5e- şi în urma dopãrii cu S rãmâne un e- în aer şi ca urmare avem conducţie de tip n.
Si ne poate da conducţie atât de tip p cât şi de tip n. Aceastã proprietate a Si se numeşte proprietate amfotericã ( aceastã proprietate s-a observat numai în peliculele de GaAs ).
Dacã facem o creştere epitaxialã ca în figura de mai jos, vom avea:

## Slide 22
lungimea de undã a ledurilor:
lumina infraroşie a ledurilor construite cu GaAs
LED - urile cu GaAs dopate cu Si se utilizeazã la schimbarea canalelor TV.
Aceste LED - uri (roşii) au randament foarte mare: 40%.
Creşterea stratului epitaxial din faza lichidã limitatã
Pentru creştere se utilizeazã un cilindru de grafit tãiat pe lateral, în interiorul cãruia se vor aşeza plachetele de GaAs.

## Slide 23
Între plachete este pusã o membranã din grafit.
Temperatura în cuptor este în acelaşi mod schimbatã ca la Nelson. În momentul în care s-a ajuns în punctul de umezire cilindrul s-a introdus în soluţia topitã. Prin deschizãtura cilindrului datoritã forţelor artificiale soluţia topitã va intra între plachete şi va umple intervalele. Apoi se scoate cilindrul şi se ridicã tempera-tura. Stratul cu defecte se dizolvã şi apoi în timpul rãcirii va avea loc creşterea epitaxialã pe toate plachetele. Pentru a avea un strat de creştere cât vrem noi se utilizeazã fie o centrifugã pentru a scoate soluţia, fie introducem un gaz pentru a stopa creşterea.

## Slide 24
În figura urmãtoare avem dependenţa grosimii peliculei crescute în funcţie de grosimea fazei lichide şi dacã vom rãci unul şi acelaşi interval de temperaturã se schimbã doar grosimea fazei lichide. Porţiunea fazei lichide este foarte subţire şi în ea sunt puţini atomi, ca urmare grosimea peliculei este micã. Rãcind în acelaşi interval de temperaturã ΔT şi mãrind grosimea fazei lichide în continuare, la un moment dat grosimea peliculei nu mai creşte rãmâne constantã.
Pe placheta de sus grosimea peliculei crescute este mai micã pentru cã la placheta de jos asupra atomilor de As acţioneazã forţa gravitaţionalã şi ca urmare aceasta va fi mai mare.

## Slide 25
Metoda solventului mişcãtor
Est tot o creştere epitaxialã din faza lichidã în gradient de temperaturã.
Placheta
Placheta este monocristalinã; sursa este tot o plachetã poate fi şi policristalinã.
Se introduce totul într-un sistem vidat şi încãlzim sursa. Depãrtarea dintre plachete este de 1mm – 2mm.
T2 este mai jos deoarece cu cât placheta este mai departe de încâlzitor cu atât temperature este mai mica ( T1>T2).

## Slide 26
Diagrama de fazã a GaAs:
σ1 - procentul de As care se dizolvã la T1
σ2 - procentul de As care se dizolvã la T2
σ2 < σ1
Temperatura dintre Ga şi GaAs este T1, mai jos este T2 şi în timpul încãlzirii cantitatea de soluţie dizolvatã la T1 este mai mare decât la T2.
Când încãlzim se dizolvã o parte din sursã şi o parte din plachetã, ideal pentru a elimina imperfecţiunile.
Deoarece concentraţia As de sus va fi mai mare decât concentraţia As de jos se va ivi un flux de As de sus în jos ( atomii de As trec de sus în jos) şi unde era stare de saturaţie ( jos ) se realizeazã suprasaturaţie şi se începe cristalizarea. Atomii de As plecând de sus nu mai este îndeplinitã condiţia de saturaţie şi atunci se continuã dizolvarea sursei ş.a.m.d. De aceea se numeşte metoda solventului mişcãtor.

## Slide 27
În urmãtorul grafic avem reprezentatã viteza de creştere a peliculei ( viteza de mişcare a regiunii topite ) în funcţie de grosimea soluţiei de Ga dintre plãci.
Cu cât este mai micã aceastã distanţã cu atât atomii de As ajung mai rapid pe frontiera de jos şi cu atât viteza de creştere este mai mare.

## Slide 28
Particularitãţile creşterii din faza lichidã a compuşilor ternari AlxGa1-xAs
Acest compus a stat la baza formãrii heterojoncţiunilor laserelor.
a = constanta reţelei GaAs = 5.656Å
constanta reţelei AlAs = 5.655Å
AlAs este un material semiconductor care nu a fost folosit pentru cã intrã foarte repede în reacţie chimicã cu vaporii de apã din atmosferã şi se transformã în praf.
Pe când structura AlxGa1-xAs este stabile în atmosferã şi poate fi utilizat.
Banda interzisã a acestui material este: Eg = 1.45 – 2.24eV.
Au fost elaborate douã tipuri de casete care permit creşterea peliculelor epitaxiale a plachetelor.
I – Casetã de tip penal
în soluţia 3 avem Sn care este impuritate de tip n
în soluţiile 2 şi 1 avem Ge care este impiritate de tip p

## Slide 29
Tot sistemul este introdus într-un reactor de quartz şi încãlzim ca la Nelson:
1 – punct de umezire a plachetei cu soluţie (topiturã); 2 – punerea reactorului în
poziţia iniţialã.
Împingem placheta astfel încât sã nimereascã sub prima soluţie pentru a se realiza depunerea peliculei cu Al2O3. Grafitul este strãveziu pentru H2 , adicã toatã suprafaţa este acoperitã cu un strat de oxid.
Placheta împinsã înspre dreapta, muchia ei rupe pelicula de Al3O3 şi placheta se umezeşte pe toatã suprafaţa. Dupã ce s-a umezit placheta ( în punctul 1 ) s-a ridicat temperatura pentru a înlãtura stratul de solvent de pe plachetã.
Când am ajuns în punctul 2 am tras placheta de sub topitura 1 şi am dus-o sub topitura 2 dupã ce am terminat creşterea peliculei cu topitura 1. Scãdem în continuare temperatura şi creem din nou o altã peliculã ş.a.m.d. În final avem trei pelicule pe care le-am crescut pe o singurã plachetã.

## Slide 30
Când creştem pelicula de AlGaAs punem în faza lichidã 1% Al iar în faza solidã ( cristalizatã ) vom primi 40% Al ; însã 40% nu este constant pe suprafaţa peliculei.
În graficul urmãtor avem reprezentatã schimbarea concentraţiei Al în %.
În aceastã metodã soluţiile sunt nu sunt amestecate ( avantaj ) .
La început atomii de Al sunt mult mai active decât atomii de Ga şi formeazã primii stratul epitaxial.
La un moment dat concentraţia Al este 0, dupã ce a avut 40%, şi se cristalizeazã GaAs curat fãrã Al.
Dacã se schimbã concentraţia Al se schimbã şi lãţimea benzii interzise în acest material.
Coeficientul de segregaţie a Al ,
se poate schimba în intervalul de temperaturã 200ºC – 400ºC şi este mai mare la temperaturi mai joase.
Neajunsuri : s-a crescut peliculã cu soluţia 1 şi dupã aceea dorim sã creştem o altã peliculã cu soluţia 2, dar în timpul tragerii din dreptul soluţiei 1 în dreptul soluţiei 2 stratul care conţine Al se poate oxida , apar defecte între straturi.

## Slide 31
II – Casetã de tip seringã
Pistonul este împins şi soluţia topitã intrã deasupra plachetei, strecuratã de pelicula de Al2O3 şi apoi umezitã. Când rãcim creşte pelicula de soluţia I . Soluţia numãrul II curge prin orificiu, o împingem cu pistonul; prima soluţie se va dizolva şi va fi înlocuitã de a doua soluţie.
Soluţiile s-au amestecat toate şi nu mai pot fi folosite ( dezavantaj ).

## Slide 32
Cum se pot confecţiona lasere, leduri, fotoreceptoare
Diagrame energetice a heterojoncţiunilor şi mecanismul de trecere a curentului
Heterojoncţiunile dintre AlxGa1-xAs – GaAs sunt aproape ideale.
În figura urmãtoare avem reprezentatã schimbarea benzii interzise în acest material:
Construcţia benzilor energetice sunt reprezentate în figurile urmãtoare:
Pânã în punctul 1 se pãstreazã benzii interzise directe. Dupã punctul 1 structura este ca la AlAs, adicã cu bandã interzisã indirectã
Punctul 1 a fost determinat experimental.

## Slide 33
La joncţiunea pn, în interiorul ei se formeazã un câmp interior, iar liniile câmpului sunt de la + la - .
Pentru ca joncţiunea sã fie polarizatã direct aplicãm “+” la p şi “-“ la n. Potenţialul fiind aplicat în sens contrar câmpului interior rezultã cã se modificã bariera ( benzile ).
Aceste heterojoncţiuni au fost analizate pentru prima datã de Anderson.
Luãm de exemplu o heterojoncţiune de tip nn:
θ – afinitatea electronicã
Aceste douã benzi de material le apropiem pânã ajung în contact. La douã materiale în contact nivelul Fermi trebuie sã fie acelaşi.

## Slide 34
Dacã AII > AI electronii ies mai uşor din materialul cu bandã interzisã mai mare şi se duc în celãlalt material.
Pentru cã aceste materiale au banzile interzise diferite, sus va apare o frânturã ΔEc în banda de conducţie.
ΔEc = θ2 – θ1 = Δθ
ΔEv = Eg1 – Eg2 – Δθ
Polarizãm direct heterojoncţiunea. Nivelul Fermi fiind aproape de banda de conducţie concentraţia electronilor în ambele materiale este aceeaşi.
Electronii din partea stângã (sus) vor trece în partea dreaptã sãrind peste barierã sau tunelând aceastã barierã, însã golurile din dreapta (jos) nu pot trece peste barierã deoarece este prea înaltã.
Curentul trece din materialul cu bandã interzisã mai mare în materialulul cu bandã interzisã mai micã – mecanismul de trecere a curentului.
Electronul din partea dreaptã (sus) se recombinã cu golul din banda de valenţã şi de aici rezultã cuantul de luminã cu energia egalã cu hυ.
IEL
IEL = intensitatea electroluminiscenţei (intensitatea fotonilor care se emanã din acest material)
Cea mai mare intensitate a electronilor este în jurul punctului 1.45, dacã este în jurul punctului 1.8 rezultã cã s-au injectat nişte goluri cu energie mai mare care vor putea sã treacã bariera.
Recombinarea are loc în materialul cu bandã interzisã micã.

## Slide 35
Alt exemplu care se utilizeazã la lasere:
Se observã cã avem o heterojoncţiune np. Cele douã materiale le apropiem pânã ajung în contact.
Polarizãm direct, electronii din materialul n ( purtãtori de sarcinã majoritarã în materialul n) au tendinţa sã se îndrepte înspre potenţialul “+” , unii sãrind bariera, alţii trecând prin ea. Golurile ( purtãtori de sarcinã majoritarã în materialul p) nu pot însã sãri bariera deoarece este prea înaltã şi se duc înapoi.

## Slide 36
Efectul de suprainjecţie
Pentru ca joncţiunea sã poatã injecta trebuie sã aibã contacte.
Concentraţia purtãtorilor de sarcinã injectaţi este mai mare decât concentraţia purtãtorilor de sarcinã în materialul dat şi prin urmare pot trece 1020 electroni = efect de suprainjecţie.
Concentraţia golurilor în partea dreaptã poate fi destul de mare, dar nu pot trece înspre stânga. Aceastã heterojoncţiune poate fi folositã ca joncţiune BE în TB.
Altã heterojoncţiune utilizatã la lasere:
Nivelul Fermi se aflã mai jos decât banda de valenţã deoarece semicon-ductorul este de tip p+ (are concentraţie foarte mare a purtãtorilor majoritari).
Polarizãm direct; concentraţia golurilor în partea dreaptã este mai mare ca în partea stãngã şi golurile pot trece liber, însã electronii nu pot trece bariera pentru cã est prea înaltã.
Şi în heterojoncţiunea de tip pp+ injecţia are loc din semiconductorul cu bandã interzisã mare cãtre semiconductorul cu bandã interzisã micã. Aceastã heterojoncţi-une se foloseşte la laserul cu semiconductor.

## Slide 37
Tehnologia fotoreceptorilor şi a laserelor cu heterojoncţiuni
Aceste dispozitive stau la baza circuitelor optoelectronice.
1. Elemente solare cu heterojoncţiuni
- au cel mai mare randament.
Bazele fizice de funcţionare a elementelor solare
Avem un material de tip n GaAs şi pe suprafaţa lui se creşte o peliculã epitaxialã de tip p cu bandã interzisã mare.
Iluminãm aceastã heterojoncţiune cu un spectru solar care are intensitatea fotonilor în funcţie de energia lor. Dacã energia hυ cãzutã pe suprafaţa heterojoncţi-unii este mai micã decât 1.45eV, rezultã cã nu se absorb electroni pentru cã energia lor nu este destul de mare ( energia fotonului este mai micã decât banda interzisã a materialului). Dacã energia fotonulor 1.45  hυ  2eV, fotonii vor trece liber din partea dreaptã spre stânga, energia unui foton fiind suficientã pentru a excita un electron şi de a-l ridica din partea stânga jos în sus (stg) rãmânând acolo un gol unde se formeazã o pereche electron – gol. Dacã hυ > 2eV s-ar ivi în partea dreaptã o pereche elctron – gol.

## Slide 38
Toţi fotonii formeazã perechi electron – gol în partea stângã.
Golul din partea stîngã jos va trece în partea dreaptã jos şi va compensa încãrcãtura unui electron, iar prin circuitul exterior va trece un curent format dintr-un electron; electronul din partea stângã sus nu poate trece în partea dreaptã sus deoarece el nu poate trece bariera, prin urmare potenţialul câmpului electric interior s-a micşorat.
Acest element solar converteşte în energie electricã doar porţiunea dintre 1.45 şi 2eV.
Elementul solar s-ar putea realiza astfel:
Acest element solar are urmãtoarea caracteristicã spectralã:

## Slide 39
Randamentul: , unde Ps = puterea sarcinã , P0 = puterea incidentã a soarelui.
Determinarea η
Pentru a determina η se face urmãtoarea analizã:
Când schimbãm valoarea rezistenţei Rs avem urmãtoarea caracteristicã:
unde Isc = 25 mA/cm2
Mãrind Rs putem micşora curentul pânã la zero. Dacã Rs are valoare maximã atunci punctul 1 se numeşte tensiunea mersului în gol. Când Rs = 0 , nu existã tensiune pe Rs, curentul este maxim, iar punctul 2 se numeşte curent de scurtcircuit.

## Slide 40
Pentru a determina acest randament vom construi un dreptunghi care are suprafaţa maximã posibilã.
Il = curent de lucru
Ul = tensiune de lucru
Astãzi η = 30%, iniţial era de 11%.
De exemplu de pe o singurã plachetã se pot scoate mai multe elemente solare:
buffer – strat epitaxial monocristalin
Primul strat se corodeazã foarte uşor în HCl şi se corodeazã pânã când elementul solar se dezlipeşte (se înlãturã cei de 20μm de pe plachetã).
Placheta nu are defecte, din ea nu s-a corodat nimic, şi din nou se introduce la epitaxie, se creşte iar un element solar şi acesta se scoate de pe suprafaţa plachetei. Astfel se pot scoate 50 – 60 elemente.

## Slide 41
Elementul solar trebuie sã aibã douã contacte, care trebuiesc tratate termic, pentru ca el sã aibã o adeziune bunã în semiconductor.
Dacã depunem un contact sub pelicula de n GaAs, aceasta trebuie tratatã termic. Tratarea se face cu ajutorul laserului infraroşu, care nu încãlzeşte rãşina.
2. Tehnologia laserelor
Pentru a realiza un laser, trebuie sã ştim principiu de lucru a acestuia şi sã construim diagrama energeticã a acestuia( care a fost propusã de savantul rus Alferov).

## Slide 42
Pentru a creşte din faza lichidã, pe o plachetã se creşte întâi primul strat, al doilea strat şi apoi al treilea strat. Avem trei soluţii şi tragem suportul ca la metoda cu caseta penal.
Polarizãm direct (“+”la p+ şi “-”la n ).
Din primul emitor are loc injecţia electronilor în regiunea activã, ei sar prima barierã dar nu sar şi de a doua barierã pentru cã este prea înaltã.
Din al doilea emitor se injecteazã goluri care vor trece numai peste prima barierã, nu şi de a doua.
Condiţii ca laserul sã poatã funcţiona:
- suprapopulaţia nivelelor:

## Slide 43
Se injecteazã electroni în banda de conducţie şi goluri în banda de valenţã. Rezultã cã se adunã mulţi electroni şi multe goluri, prin urmare avem suprapopulaţie datoratã injecţei.
- rezonatorul Fabri – Pero ( douã oglinzi la margine, una semitransparentã şi una care sã reflecte): laserul trebuie sã emitã o luminã cu aceeaşi energie a fotonilor, şi pentru aceasta se utilizeazã douã oglinzi la margine care se numesc rezonatorul Fabri – Pero.
Energia pe care o are electronul în banda de conducţie a fost emanatã sub formã de foton ( lumina laserului). La margine ( electronii care se gãsesc pe nivelul cel mai înalt al benzii de conducţie) electronul se recombinã cu un gol şi pentru ca sã nu fie altã energie se pun douã oglinzi, şi fotonul format se loveşte de o oglindã de alta şi simuleazã alte perechi electron-gol care dau aceeaşi energie.
Construcţia laserului pentru a putea lucra
Laserul tãiat aratã astfel: