## Slide 1
Tema
Contactul Schottky
Contactul heterostructuri /heterojonctiuni
https://videoclip.toshiba.semicon-storage.com/ap-en/detail/video/6318388029112/e-learning-basics-of-schottky-barrier-diodes-chapter2-basic-of-metal-semiconductor-junction

## Slide 2
Pentru joncțiune Me-SC lucrul de ieșire este utilizat ca punct de referință.
• Proprietatea fundamentală a SC - Afinitatea electronică - este diferență între cel mai scăzut nivel de energie din BC și nivelul de vid.
Afinitatea electronică a Me = lucrul de ieșire.
• Nivelul Fermi: este nivelul de energie care are o probabilitate de 50% de a fi ocupat de un electron conform distributiei Fermi
• Lucrul de ieșire este cantitatea de energie necesară pentru a elimina un electron liber dintr-o moleculă. Este egal cu diferența dintre nivelul Fermi și cel de vid. Este o proprietate invariantă a metalului și este minimum de energie necesară ca electronul să devină liber din metal.
• Nivelul de vid este energia electronului liber
Am discutat potențialul de difuzie într-o joncțiune p-n. Acum înțelegeți că nivelul Fermi este nivelul de energie de referință pentru joncțiunea pn.
Nivelul Fermi este folosit ca punct de referință pentru potențialul de barieră al joncțiunii pn,

## Slide 3: Joncțiunea Schottky nepolarizată, Фm > Ф n-SC
Pe măsură ce electronii se deplasează de la un nivel de energie mai înalt la un nivel de energie mai scăzut, ei călătoresc de la BC SC la BC Me. Ca rezultat, o regiune de epuizare se extinde numai în partea SC.
Ca și în cazul p-n, nivelele Fermi se egalează.
Într-o stare de echilibru, joncțiunea are o barieră de difuzie egală cu lucrul de ieșire a Me minus cel al n-SC
(Φm) - (Φn) sau Φm - χ .
Electronii liberi sunt distribuiți în n-SC conform distribuției Fermi. Electronii care traversează bariera VD curg în Me.

## Slide 4: Polarizarea contactului Schottky
Aplicarea tensiunii externe nu afectează bariera de la Me la SC, dar face ca bariera SC - Me să se deplaseze (în sus sau în jos) cu tensiunea aplicată. Această schimbare a barierei de difuzie determină o modificare a curentului printr-o joncțiune Schottky.

## Slide 19: Contactul Schottky. Diagrama benzilor de energie

## Slide 20
Contact Ohmic: Metal cu Si dopat puternic - Rezistența scăzută. Φm < Φn
Joncțiunea ohmică nu are barieră de difuzie. Prin urmare, aplicarea tensiunii externe face ca curentul să circule indiferent de polaritate.
Joncțiunea ohmică nu prezintă proprietăți de redresare asemănătoare unei diode.

## Slide 21: Curenții de drift in Me-Sc joncțiune
Pe lângă curentul de difuzie de mai sus, există și un curent de drift.
Curentul de drift este de obicei foarte mic și independent de înălțimea barierei de potențial, dar depinde de lățimea benzii interzise a SC și de temperatură.
El apare prin formarea de perechi electron-gol în, sau foarte aproape de, stratul de epuizare, ca rezultat al excitației termice. Electronul dintr-o astfel de pereche electron-gol va fi accelerat în SC (electronii „se rostogolesc” în jos), în timp ce golul va fi accelerat spre limita cu Me (golurile „plutesc în sus” până la punctul cel mai înalt).
Curentul total prin joncțiune este suma netă a curentului de difuzie și a curentului de drift. La echilibru, adică tensiune aplicată extern zero, suma netă a acestor doi curenți este zero.
Notăm, că orice gol creat în SC în apropierea Me, ca urmare a excitării termice a electronilor în BC, care ajunge cu succes la limita cu Me va fi anihilat prin recombinare cu un electron din Me.

## Slide 23
La aplicarea unui potențial de C.A. În serie cu polarizarea directă VA, sarcinile stocate la contactul Schottky vor fi modulate cu frecvența c.a. Aplicat
Curentul de deplasare va fi: i = C (dva/dt)
Utilitatea caracteristicii C-V pentru determinarea barierei de potențial:

## Slide 24: Recapitulare

## Slide 25: Valoarea barierei Schottky la Me - Siliciu
FBn să crească odată cu lucrul de ieșiere din metal
Intrefețele Silicide-Si sunt mult mai stabile ca Me-Si astfe sunt mai utilizate la confecționarea CI.
Bariera Schottky la contact Silicide - Si

## Slide 26: Notați diferența cu p-n joncțiunea!!
Joncțiunea Me - SC
Bariera dintre metal –SC este fixă
Electronii din Me trebuie să sară peste barieră
Curentul este limitat de viteza cu care electronii sar peste barieră (that the ones jumping from the right cancel at equilibrium)
Avem numai structuri cu purtători de sarcină majoritari unipolari majority carrier device, deoarece banda de valență este toată în cadrul benzii metalului
Joncțiunea p-n
Barriera nu este fixă (fixată)
Electronii cu energia cinetică zero pot ușor micșora bariera negativă pentru a iniția curent
Curenții sunt limitați de aceea cât de repede purtătorii minoritari vor fi scoși (curent difuzional)
atât electronii cât și golurile sunt importante în formarea curentului
(charges X-over and become min. carriers)
In both cases, we’re modulating the population of backflowing electrons, hence the Shockley form, but…
V > 0
V < 0
V > 0
V < 0

## Slide 28: Heterojoncțiuni semiconductoare
Heterojoncțiuni semiconductore – joncțiuni formate din 2 materiale semiconductoare diferite

## Slide 30: Heterojoncțiuni
Heterogoncțiuni de tip I de Tip II – InP/InSb. de Tipul III GaSb/InAs
sunt destul de frecvente, importantul sistem
GaAs - AlGaAs aparține acestui tip.

## Slide 31
Pentru ca in rețeaua cristalină a celor două materiale care alcătuies heterojoncțiune sa nu existe defecte, este necesar cel puțin ca aceste două materiale să aibă aceeași structură cristalină și perioade de rețea. Foarte apropiate În acest caz heterojonctiunea va fi fara stress mecanic

## Slide 32: H-J tip I
Purtătorii de sarcină vor curge de-a lungul joncțiunii, lăsând în urma lor sarcini spațiale până când energia Fermi este aceeași peste tot în material. Departe de joncțiune, totul este neschimbat. Cu toate acestea, există diferențe pronunțate de la joncțiuni p-n în Si.
Să ne imaginăm joncțiuni simetrice, adică concentrația de purtător majoritar este identică în partea p și n. În cazul homojoncțiunii, numărul de electroni care curg în partea de tip p este apoi același cu numărul de electroni care curg în partea n. Cu toate acestea, cel puțin în cazul de tip I, va curge doar un singur tip de purtători așa cum este evident și se arată . Regiunile de sarcină spațială din stânga și din dreapta joncțiunii ar putea astfel să nu fie simetrice.

## Slide 34: Contactul Dielectric - Semiconductor
Dielectrici - materiale cu bandgap mare. De obicei aceste materiale nu au o calitate cristalină înaltă și sunt greu de dopat.
Au foarte mare rezistivitate și sunt folosite pentru a izola regiuni pentru a preveni curgerea curentului.
Majoritatea combinațiilor SC-Izolator (dielectric) implică structuri care nu sunt potrivite în rețele cristaline

## Slide 35
Oxidul de siliciu SiO2 formează cea mai importantă joncțiune în electronica solidă SiO2-Si. Contrar nepotrivirii severe dintre structurile lor calitatea interfeței este destul de bună.
Densitatea interfeței Midgap de până la 10^10 eV^-1 cm^-2 poate fi obținută cu ușurință. Capacitatea de a produce astfel de interfețe de înaltă calitate este responsabilă pentru succesul remarcabil al dispozitivelor de metal-oxid-siliciu (MOS). Datorită densităților scăzute ale interfeței, există foarte puțină captare a electronilor (goluri) la interfață, astfel încât comutarea de mare viteză poate fi utilizată în mod previzibil.
Recunoaștem totuși că interfața este încă brută cu insule cu o înălțime de 5 ˚A peste întinderi laterale de ∼50 ˚A. Mobilitatea tipică a electronilor în MOSFET-urile Si este de ~ 600 cm^2/(V · s) în comparație cu mobilitatea de ~ 1100 cm^2/(V · s) (300 K) pentru Si pur.
Nitrura de siliciu (Si3N4) este un alt film important care formează joncțiuni de calitate modestă cu Si.
Poate fi utilizată într-un dispozitiv metal-izolator-semiconductor în tehnologia Si, dar aplicațiile sale sunt limitate. Filmul este folosit mai mult ca o mască pentru oxidarea filmului de Si. De asemenea, este un material bun pentru pasivarea dispozitivelor finite.
Oxinitrură de siliciu (SiON) formează interfețe de înaltă calitate cu Si și poate fi utilizat în FET-uri.
Siliciul policristalin deși nu este un izolator sau un metal, ieste inclus în această categorie datorită importanței sale în tehnologia Si. Polisiliciul cristalin poate fi depus prin piroliza (descompunerea indusă de căldură) a silanului:
În funcție de temperatura de depunere, microcristaliți de diferite dimensiuni ale granulelor sunt produși cu dimensiunea tipică a granulelor de ~ 0,1 μm.
Filmele poli pot fi dopate la rezistivitate scăzută pentru a produce conductori utili pentru o serie de aplicatii. Este adesea folosit ca o poartă a unui tranzistor MOS, ca un rezistor sau ca o legătură între un metal și substratul Si pentru a asigura un contact ohmic.
SiH4 −→ Si + 2H2

## Slide 36: Întrebări de recapitulare
Ce se întâmplă la joncțiune dintre 2 metale?
Ce se întîmplă la joncțiunea dintre 2 SC cu conductibilitate diferită?
Ce este contactul Schottky?
Unde se aplică aceste joncțiuni?
Care este ecuația Shokley? Ce descrie ea?

## Slide 37: MOS Capacitors
3 regiuni de operare:
Acumulare: -V – sarcini se acumulează la bariera oxid- SC
Epuizare: +V - împinge golurile mobile în substrat. SC este epuizat de purtatori mobili la interfața.
Inversie: ++ V – la cca VT, purtătorii minoritari sunt atrași de interfață formând un negativ strat de inversie.
VG = Tensiunea porții
VT = Tensiunea pragului
VFB = Tensiune bandă plană (flat band)

## Slide 38: MOS Capacitors
Oxidul este modelat ca un semiconductor cu o bandă interzisă foarte mare și blochează orice flux de transportoare între SC și Me de poartă.
Banda care se distorsionează în SC este în concordanță cu prezența unui strat de epuizare la interfața SC-oxid,
energia Fermi este aproape de marginea benzii de conducere, așa cum este de așteptat atunci când densitate mare de electroni este prezentă.
Semiconductorul rămâne în echilibru termic când se aplică o tensiune pe poartă.

## Slide 39: MOS Diagrama energetica
Pentru a obține această diagramă cu bandă plană trebuie aplicată o tensiune, VFB Este aratata lucrul de ieșire din Al ФM, afinitatea electronului din oxid, χoxide χSi și bandgap energy of silicon, Eg .