## Slide 1: DIODE: VARISTOR, STABILITROANE, STABISTORE, DE CURENT CONTINUU, DE IMPULS, SCHOTTKY, VARICAP (VARACTOR) TUNEL (ESAKI), INVERSĂ

## Slide 2: VARISTOR - Voltaj Dependent Rezistor
Acest dispozitiv SC pasiv cu două terminale utilizat în rețelele de DC&AC protejează componentele electronice și electrice prin stabilizarea tensiunii. Spre deosebire de siguranța sau întrerupătorul de circuit care oferă o protecție împotriva supracurentului, varistorul asigură o protecție la supratensiune, prin intermediul unei fixări de tensiune în mod similar cu cea a diodei zener.
Caracteristica principală - rezistența dispozitivului depinde complet de tensiunea circuitului, schimbându-se automat. Astfel, dacă tensiunea crește, varistorul trece dintr-o stare izolatoare într-o stare conductoare. Astfel de funcționare permite caracterizarea ca rezistor neliniar/ variabil.
La o supratensiune nedorită - varistorul își modifică rezistența aproape instantaneu de la sute de Mohm la zeci de ohmi, închizând circuitul. Fiind un dispozitiv non-inerțială - se poate recupera instantaneu, oferind o protecție eficientă împotriva supratensiunilor.
Există 2 tipuri principale de varistoare: de joasă tensiune – 3 ... 200 V; de înaltă tensiune – de până la 20 kV.
Principalele caracteristici: Tensiunea maximă admisă – V - zeci kV; Timpul de răspuns – ns; Energia maximă de absorbție – Jouli; Capacitanța – funcâie de tensiunea aplicată; Tensiunea de clasificare – de obicei 1 mA; Curentul maxim de impuls – A; Abaterea admisă – specificată ca procente.
Nejunsuri critice: dependenâa caracteristicii I-V de T, fond parazitar de frecvență joasă,
Capacitatea barierei mare, efectul de oboseală.

## Slide 3
Multiple p-n joncțiuni dintre granulele SC
Designul varistorului este simplu, fiind fabricat prin sinterizarea ZnO sau a SiC cu adăugarea de lianți. După tratamentul termic, suprafața bazei rezultate este metalizată, pe care sunt lipite terminale metalice. Peste structură se aplică dielectric, sub formă de carcasă ceramică sau epoxidică.
Materialul de bază SiC fărămițat în granule de 40-300 μm amestecat 26% lut, se coace la 1270 C (numit TIRIT), sau din sticlă lichidă (75% SiO2+24% Na2O+ H20) + SiH la T=380 C (VILIT) .

## Slide 4: Compararea varistor - dioda
Certitudine
Temperaturi înalte de lucru
Dimensiuni mici
Bipolaritate
Timp de închidere mic (2-4 ori mai mic)
Caracteristici de filtrare> la diode capacitatea foarte mica astfel nu au caracteristici de filtrare. Pentru protectia bipolara – trebuie 2 diode!

## Slide 5: Tipuri de străpungere electrică
Junction breakdown can be due to:
tunneling breakdown
avalanche breakdown
One can determine which mechanism is responsible for the breakdown based on the value of the breakdown voltage VBD :
VBD < 4Eg /q → tunneling breakdown
VBD > 6Eg /q → avalanche breakdown
4Eg /q < VBD < 6Eg /q → both tunneling and avalanche mechanisms are responsible
Video: https://youtu.be/EzlSafjMltc

## Slide 6: Dioda Zener
p-n joncțiune puternic dopată
Străpungerea joncţiunii este nedistructivă, caracterizată prin creşterea puternică a curentului invers în condiţiile menţinerii aproare constante a tensiunii inverse.
Două efecte determină această comportare: efectul Zener şi efectul multiplicării în avalanşă al purtătorilor.
Efectul Zener este predominant la tensiuni inverse cuprinse între 2,7 V - 5 V. Datorită dopării puternice a zonelor de tip p şi n, bariera de potenţial este redusă chiar şi la tensiuni de polarizare inverse, astfel încât este posibilă trecerea purtătorilor prin p-n.
Efectul multiplicării în avalanşă este predominant la diode cu dopări mai reduse şi determină tensiuni de străpungere de peste 7 V.
Datorită câmpului electric intens la nivelul joncţiunii, electronii sunt puternic acceleraţi şi interacţiunea lor cu atomii din reţea duce la formarea de noi perechi electron-gol. Aceştia determină la rândul lor apariţia de noi purtători, ceea ce duce la "multiplicarea în avalanşă" a purtătorilor de sarcină

## Slide 7
p-n joncțiune de Si puternic dopată
La polarizarea directă, DZ se comportă precum diodele redresoare convenționale: tensiunea directă are valoarea de 0,7 V, conform ecuaţiei diodei.
La polarizarea inversă însă, acestea nu conduc curentul decât peste o anumită valoare a tensiunii de alimentare, valoare denumită tensiune Zener; după atingerea acestei valori, DZ va putea să conducă un curent substanţial, dar va limita căderea de tensiune la bornele sale la acea tensiune Zener.
Atât timp când puterea disipată sub formă de căldură nu depăşeşte limita termică a diodei, aceasta nu va fi afectată în niciun fel. DZ sunt confecţionate cu tensiuni Zener de câţiva volţi până la sute de volţi.
Tensiunea Zener variază uşor cu temperatura, dar acestea pot fi folosite cu succes ca dispozitive de stabilizare a tensiunii datorită stabilităţii şi acurateţii lor în funcţionare

## Slide 8: POLARIZAREA CORECTĂ A DIODELOR ZENER
Atenţie! Orientarea DZ faţă de sursa de tensiune în circuitul de mai sus este astfel încât dioda să fie polarizată invers. Acesta este modul corect de conectare a DZ în circuit!
Dacă conectăm DZ la polarizare directă, aceasta s-ar comporta precum o diodă „normală”, iar tensiunea de polarizare directă ar avea o valoare de doar 0,7 V.

## Slide 9: Regiunea de operare a diodei zener
Stabilizatoare de tensiune, regulare de tensiune (șunt), siguranță (protecția dispozitivelor electronice), elemente de referință,
operațiuni de comutare, protecția aparatelor de măsură

## Slide 10
The Zener diode’s breakdown characteristics are determined by the doping process.
Low voltage Zeners (< 5V), operate in the Zener breakdown range.
Those diodes which are designed to operate (> 5V) operate mostly in avalanche breakdown range.
Zeners are available with voltage breakdowns of 1.8V to 200V.
Zener zone
Diode zone
Avalanche
zone
5V.

## Slide 11: Zener Diode – Breakdown Characteristics
Note very small reverse current (before “knee”).
Breakdown occurs @ knee.
Breakdown Characteristics:
VZ remains near constant
VZ provides:
- Reference Voltage
- Voltage Regulation
IZ increases rapidly
IZMAX is achieved quickly
Exceeding IZMAX is fatal

## Slide 12: Zener Diode – Equivalent Circuit
Zener exhibits a near constant voltage, varied by current drawn through the series resistance ZZ (zr).
As IZ increases, VZ also increases.

## Slide 13: Zener Diode
Zener diodes have given characteristics such as;
Temperature Coefficients – describes the % VZ for Temp (0C)
  VZ = VZ x TC T  %/oC
  See Ex.3-3 (Vz)
Power Ratings – the Zener incurs power dissipation based on IZ and ZZ  P = IZ2 x ZZ
  Power de-rating factor specifies the reduced power rating for device operating temperatures in excess of the “rated maximum temperature”.
  PD (de-rated) = PD (max) – (mW/0C) T  mW
The data sheet provides this information. See Ex. 3-4 (%/oC)

## Slide 14: MATEMATICA MECANISMULUI STABILIZĂRII
În rezultatul nestabilităților se va schimba tensiunea la intrare:
ΔU intr=Δ Ustab +Rlim( ΔUstab/rdif + Δ Usarcină/R sarcină)
De unde aflăm Δ Ustabilitron = Δ U intr ( 1 / (1+Rlim/rdif +Rlim/Rsarcină))
Pentru Rlim >> r dif Δ Ustabilitron << Uintrare
Eficiența stabilizării se caracterizează prin coeficientul de stabilizare
K st = (ΔUintr/Uintr) / (ΔU sarcină/Usarcină)
Influența temperaturii se ia în considerare prin
KTS stabilitron = Δ Ustab/(Ustab ΔT)

## Slide 15: Factorul (coeficientul) de stabilizare
Dacă, la general K sau S = Δ Uin / ΔUies aplicând L. Kirchhoff pe circuitul dat: Uin = iRo + Uies
Diferețiind ecuația și considerând corect că I intrare este practic egal cu Idiodă obținem ΔUin = RoΔIdiodă + ΔU ies.
unde Ro – rezistența de limitare a curentului.
Împărțim ecuația la ΔUies și luând în considerare
ΔUies = Δudiodă iar ri = ΔUdiodă /Δidiodă obținem expresia finală
S = 1 + Ro/rdiodă
Concl. Factorul de stabilizare este mai mare cu cât rexistența internă a DZ este mai mică ca rezistența de limitare a curentului Ro

## Slide 16
Pentru tensiuni < 5V, ce corespunde p-n joncțiunii înguste, deci unde predomină străpungerea tunel KTS este negativ. Pentru tensiuni > 6V (p-n joncțiuni mai late) predomină străpungerea prin avalanșă iar KTS este pozitiv (vezi fig). În acest caz cu creșterea temperaturii mobilitatea sarcinilor scade în p-n joncțiune, deci pentru ionizarea prin avalanșă este necesar un câmp electric mai puternic.
Pentru compensarea oscilațiilor tensiunii cu temperatura se recomandă schema a 2 stabilitroane consecutive dar opuse. Astfel de dispozitive se numesc stabilitroane termocompensate.

## Slide 17: Aplicații diode Zener

## Slide 18
Voltage Regulation
În acest tip de reglare, rezistența serie și rezistența de sarcină sunt fixe, doar tensiunea de intrare se modifică.
Tensiunea de ieșire rămâne aceeași atâta timp cât tensiunea de intrare este menținută peste o valoare minima
Curentul Zener crește/descrește direct proporțional schimbării tensiunii de intrare.
Curentul Zener va varia pentru a menține constant Vz.
Astfel, tensiunea minimă de pornire
Tensiunea maximă este limitată de curentul maxim Zener:
Iar IL este fixat în condiția: VZ/RL
Deoarece VL = Vz, astfel VImax este
PentruVI < VZ : V0 = VI
Pentru VI > VZ :
este:
Notes: Fig. 3-12 Zener Reg.

## Slide 19: Zener Diode - Applications
Load Regulation
În regimul de reglare a sarcinii, tensiunea de intrare este constantă, iar rezistența sarcinii variază.
O rezistență de sarcină RL prea mică va duce la o valoare VTh < VZ, iar dioda Zener va fi închisă.
Astfel, rezistența minima a sarcinii RL min :
Orice rezistența mai mare ca RLmin va ține Zener deschis: Is = IL + IZ
RL va stabili maximumul a IL ca:
VS /căderea de tensiune pe RS:
Pentru RL < RLmin: V0 = VI
Pentru RL > RLmin: V0 = VI – Vs x RS
Notes: Fig. 3-12 Zener Reg.

## Slide 20: LIMITA TERMICĂ ŞI DISTRUGEREA D. ZENER
O temperatură excesivă poate duce la distrugerea diodei, astfel că va trebui să se ţină seama de puterea maximă permisă a diodei la proiectarea circuitelor.
Interesant: la distrugerea diodei Zener, datorită căldurii excesive, are loc scurt-circuitarea diodei,
O astfel de diodă „defectă” poate fi detectată uşor, întrucât se comportă precum un conductor electric atât la polarizarea directă cât şi la polarizarea inversă.

## Slide 21: CLASIFICAREA DIODELOR ZENER DUPĂ ATRIBUTE PRIMARE
100 mW
200 mW
225 mW
250 mW
300 mW
350 mW
500 mW
1 W
3 W
5 W
1.8 V
3.3 V
4.7 V
5.1 V
5.6 V
6.2 V
6.8 V
7.5 V
10 V
12 V
15 V
18 V
1 kV
Puterea disipată
U nominală de lucru
Curentul direct
Tensiunea directă
Curentul invers max
200 µA
10 mA
20 mA
30 mA
100 mA
200 mA
250 mA
400 mA
500 mA
1 A
3 A
900 mV
1 V
1.1 V
1.2 V
1.25 V
1.3 V
1.5 V
2 V
2.1 V
3.5 V
900 V
10 nA
50 nA
100 nA
500 nA
1 µA
2 µA
3 µA
5 µA
10 µA

## Slide 22: Diferențe dintre străpungerea zener și prin avalanșă
Străpungerea zener | Străpungerea prin avalanșă
Implică tunelarea cuantică. Curentul este din tunelarea electronilor | Implică impactul ionizării purtătorilor de sarcină Curentul este din multiplicarea/generarea noilor purtători
Are loc în regiuni puternic dopate | Are loc în regiuni slab dopate
Potențialul de străpungerea scade cu temperatura | Potențialul de avalanșă crește cu temperatura
Potențialul de străpungere este la general jos (sub 5-8 V) | Potențialul de străpungere este la general înalt (peste 8 V)
Regiunea sărăcită este îngustă la străpungere | Regiunea sărăcită este largă la străpungere
Observăm creșterea bruscă a curentului la străpungere | Observăm creșterea graduală a curentului la străpungere
Câmpul electric foarte înalt la străpungere | Câmpul electric moderat la străpungere
Cauzat primar de câmp electric puternic | Cauzat primar de coliziune și multiplicare a sarcinilor
Are loc la tensiuni bine determinate | Tensiunea de străpungere nu este determinată (marja largă)
Caracteristica I-V este abruptă Caracteristica I-V reversibilă | Caracteristica I-V este în dezvoltare graduală Nu este total reversibilă dacă este necontrolată
Nu necesită purtători de sarcină cu energie cinetică înaltă | Necesită purtători de sarcină cu energie cinetică înaltă
Are loc la temperaturi joase. Nu cauzează creștere importantă a temperaturii joncțiunii | Are loc la temperaturi mai înalte. Temperatura joncțiunii poate crește substanțial
Utilă ca tensiuni de referințe, în stabilizarea și controlul tensiunilor | Utilă în protecția de supratensiuni a dispozitivelor, în fotodetectoare, măsurători de tensiuni înalte

## Slide 23: stabilitroane de impuls și de precizie înaltă
Unele DZ pot fi utilizate în regim de impuls - diode zener de impuls.
Tip de protecție: gestionează impulsuri tranzitorii de supratensiune, supratensiuni de comutare (până la milisecunde) și descărcări electrostatice (ESD)
Tensiunea de funcționare: de obicei de la 5,6 V la 82 V.
Funcția circuitului: Dincolo de protecție, acestea sunt utilizate pentru reglarea tensiunii, tăierea formei de undă (în circuitele de CA) și deplasarea semnalului.
Pentru utilizarea în cascade critice și echipamente de măsurare, au fost dezvoltate DZ speciale de precizie. Prin conectarea în serie a două sau mai multe joncțiuni p-n, se obține o precizie ridicată și stabilitatea tensiunii de stabilizare la schimbările de curent și de temperatură (αUst ≤ 0,0005% / ∘C).
Pe lângă DZ cu caracteristică asimetrică I - V, sunt produse DZ cu doi anozi cu caracteristică simetrică I - V. Sunt utilizate pentru limitarea bilaterală a tensiunii, pot fi utilizate în același mod ca DZ de referință.

## Slide 24: Stabistorul / НОРМИСТОР
Stabistorul – tip special de diode din Si cu stabilitate foarte înaltă la polarizare directă. Se mai numește Zener în revers (forward reference diode)
Aceste dispozitive sunt special elaborate pentru tensiuni mici de lucru, în interval mare de curenți și cu o stabilizare înaltă la deviații de temperatură.
Stabistorul conține de la 1 la 4 p-n joncțiuni
Previne în circuite suprasarcinile, nivelează picurile la oscilațiile de tensiune, rol de siguranță în aparataj de măsură, reglarea de voltaj, sensori, comparatori, de referință, în circuite logice ce solicită stabilizare foarte înaltă a tensiunii

## Slide 25
КС107А — Uст = 0,7 В; КС113А — Uст = 1,3 В; КС119А — Uст = 1,9 В; Д220С — Uст = 0,59 В
Stabilitroanele au tensiunea minimală de stabilizare de până la 3V.
Pentru stabilizarea tensiunii mai mici se utilizează caracteristica directă a diodei a stabistorelor (U st = 0,7...2 V) și practic nu depinde de curent
Caracteristica I-V a unui stabilitron și schema stabilizării tensiunii
Caracteristica I-V a unui stabistor și schema stabilizării tensiunii

## Slide 26: Dioda de curent conSTANT/ Constant current diodes
Este cunoscută din anii 1960 ca diodă de reglare a curentului (CRD-current-regulating diode) sau diodă de limitare a curentului (CLD- current-limiting diode) sau diodă conectată la tranzistor (diode-connected transistor).
Funcția principală este regularea tensiunii la un anumit curent.
Dioda este similară unui JFET-tranzistor cu canal n-tip, în care poarta este scurtcircuitată cu sursa, a căror funcții este analogică Zener diode ca limitatoare de tensiune).
Contrar diodei Zener caractersitica I-V a acestor diode indică un curent constant în interval larg de tensiuni la polarizare directă.
Astfel de structură permite obținerea unei impedanțe mari la ieșirea semnalului

## Slide 27: Parametrii Diodei Regulatoare de Curent
Clasificarea: după curentul nominal , tensiunea maxim admisă, puterea și tipul carcase.

## Slide 28: Diode universale și de impuls

## Slide 29: Diode de impuls
Diodele de impuls - diode cu timpi de răspuns tranzitorii scurți și proiectate să acționeze ca elemente de comutare atunci când sunt expuse la impulsuri de scurtă durată sau curenți pulsanți mari.
Utilizate în circuite de declanșare și oscilator, limitatoare, comutatoare și alte dispozitive pulsante.
Diodele cu contact punctual și microaliaje - viteza de răspuns este crescută prin selectarea unui dopant care reduce durata de viață a purtătorului minoritar. De exemplu, Au ca un astfel de dopant într-un n-SC.
De obicei, o diodă de impuls este o diodă cu joncțiune p-n, optimizată pentru capacitatea de difuzie, capacitatea de barieră și are un timp scurt de recuperare a rezistenței inverse (absorbția purtătorilor minoritari acumulați în baza diodei sub curent direct).
Pentru a reduce capacitatea intrinsecă în timpul fabricației, aria joncțiunii p-n este redusă intenționat
Pentru a reduce durata de viață a purtătorilor minoritari, se utilizează materiale semiconductoare puternic dopate. Prin urmare, diodele de impuls au curenți de impuls maximi mici (până la sute de mA) și tensiuni inverse maxime mici (până la zeci de volți), precum și curenți inverși crescuți.
O diferență semnificativă în comportamentul unei diode de impuls este că, spre deosebire de o diodă convențională, acest tip de element nu se oprește imediat după aplicarea polarizării inverse, ci rămâne deschis pentru o perioadă de timp (miimi de secundă), închizându-se după o mică întârziere. Când polaritatea tensiunii aplicate se inversează, dioda se oprește. Oprirea nu are loc imediat; mai întâi, există o creștere bruscă a curentului invers, apoi, după absorbție

## Slide 30: Diode universale și de impuls
Pentru convertirea semnalelor de înaltă frecvență și a celor pulsate.
Una dintre principalele cauze ale întârzierii răspunsului în diodele SC este legată de capacitatea de difuzie. Pentru a reduce durata de viață, materialul este dopat (e.g. cu Au), ceea ce creează niveluri multiple de captare în banda interzisă, crescând rata de recombinare.
Un tip de diodă de uz general este dioda cu bază scurtă, la care lungimea bazei este mai scurtă decât lungimea de difuzie a purtătorilor minoritari. În consecință, capacitatea de difuzie este determinată nu de durata de viață a purtătorului minoritar în bază, ci de timpul de rezidență (timpul de zbor) mai scurt. Dar, reducerea grosimii bazei cu o suprafață mare a joncțiunii p-n este foarte dificilă din punct de vedere tehnologic = diodele cu bază scurtă cu o suprafață mică au putere redusă
Diode de impuls – pânț la sute de GHz

## Slide 31
Diodele p-i-n utilizate pe scară largă. Aceste diode prezintă două regiuni puternic dopate de tip p și n, separate de o regiune destul de largă, cu conductivitate apropiată de cea intrinsecă (regiunea i). Sarcinile ionilor donor și acceptor sunt situate în apropierea limitelor regiunii i. Distribuția câmpului electric în cadrul acesteia poate fi considerată, în mod ideal, uniformă (spre deosebire de o joncțiune p-n convențională). Astfel, regiunea i, cu concentrația scăzută de purtători, dar constanta dielectrică, poate fi considerată un condensator ale cărui „plăci” sunt straturi înguste (datorită concentrației mari de purtători din regiunile p și n) de sarcini donor și acceptor. Capacitatea de barieră a unei diode p-i-n este determinată de dimensiunile stratului i și, cu o regiune i suficient de largă, este practic independentă de tensiunea continuă aplicată.
O caracteristică distinctivă a diodei p-i-n este că, la polarizare directă sunt injectate simultan în regiunea i goluri din regiunea p și electroni din regiunea n. Acest lucru face ca rezistența sa directă să scadă brusc. La polarizare inversă, purtătorii de sarcină sunt extrași din regiunea i în regiunile învecinate. Scăderea concentrației de purtători duce la o creștere suplimentară a rezistenței regiunii i în comparație cu starea de echilibru. Prin urmare, diodele p-i-n sunt caracterizate printr-un raport foarte mare între rezistența directă și cea inversă, ceea ce este important atunci când sunt utilizate în moduri de comutare.

## Slide 32
Structurile de barieră Schottky și Mott sunt utilizate ca diode de uz general de înaltă frecvență. În aceste dispozitive, procesele de conducție directă sunt determinate doar de purtătorii de sarcină majoritari. Prin urmare, acestor diode le lipsește capacitatea de difuzie asociată cu acumularea și disiparea purtătorilor de sarcină în bază, ceea ce determină proprietățile excelente de înaltă frecvență. Diferența dintre o barieră Mott și o barieră Schottky - se creează un strat subțire de tip i între Me și SC puternic dopat, rezultând o structură Me-i-n.
Întreaga tensiune aplicată diodei este aplicată stratului i de înaltă rezistență, astfel încât grosimea stratului de epuizare din regiunea n+ este foarte mică și independentă de tensiune. Prin urmare, capacitatea barierei este practic independentă de tensiune și de rezistența bazei. Au frecvența de lucru maximală comparativ cu p-n diode, practic nu acumulează sarcini minoritare în bază la trecerea curentului direct și au deci timp restabilire f. scurt de cca 100 ps
Un tip de diodă de impuls este dioda de stocare a sarcinii (CSD) sau o diodă cu o recuperare bruscă a curentului invers (rezistență). Impulsul de curent invers în are o formă aproape dreptunghiulară, în care totuși t1 poate avea valori mari, dar t2 trebuie să aibă valori mici pentru dispozitive de impuls de mare viteză. Durata scurtă a t2 este obținută prin crearea în bază a unui câmp intern, lângă stratul de epuizare al p-n, prin distribuția inegală a impurității. Acest câmp acționează ca o frână pentru purtătorii care sosesc prin stratul de epuizare la polarizare directă și, prin urmare, împiedică purtătorii injectați să scape de limita stratului de epuizare, forțându-i să se concentreze mai aproape de limită. La polarizarea inversă, sarcina acumulată în bază se disipează, dar câmpul electric intern va promova driftul purtătorilor minoritari către stratul de epuizare al joncțiunii. Când concentrația excesivă de purtători la limitele joncțiunii scade la zero, excesul de sarcină rămas al minoritarilor din bază devine foarte mic și, prin urmare, timpul necesar curentului invers pentru a ajunge la valoarea sa este scurt.

## Slide 33: CLASIFICAREA TEHNOLOGICĂ A DIODELOR DE IMPULS
1. Cu contact punctiform
2. Microaliate
3. Aliate
3. Mesa diode
4. Dioda Schottky
5. Dioda Mott_Schottky
......
Caracteristica statică a acestor diode este asemănătoare cu cea a diodelor cu joncţiune plană, cu deosebirea că în regiunea polarizării inverse curentul nu prezintă un palier, ci creşte continuu cu tensiunea de polarizare inversă.

## Slide 34: Dioda Schottky / Hot Carrier Diodes
Dioda Schottky / dioda cu purtători fierbinți - diodă cu cădere de
potențial mică la polarizarea directă și timp de comutare foarte rapizi
Potențialul de deschidere a diodei Schottky este de 0,15 – 0,45 V
Metale tipce pentru confecționare: Mo, Pt, Cr, W și semiconductoare de tip n – majoritar.
Metalul acționează ca Anod, iar semiconductorul – ca Catod
Altă diferență importantă este timpul de recuperare inversă (comutarea de la starea ON la starea OFF).
Dacă la p-n diode acest timp este de sute-mii nanosec, aceste diode nu au timp de recuperare inversă, deoarece nu există practic acumulare de sarcină în regiunea sărăcită

## Slide 35: Componentele curentului în p-n și Schottky diode
Unde Фb - înălțimea barierei Schottky, VA – tensiunea aplicată, A – aria contactului Schottky, A – constanta Richardson
Curentul invers de scurgere in Shottky este mult mai mare ca în p-n diodă
Deoarece Schottky dioda este un dispozitiv bazat pe purtători majoritari – frecvența de răspuns este foarte mare comparativ cu p+-n didoe

## Slide 36: Înălțimea barierei Schottky
Una dintre cele mai importante caracteristici ale unei bariere Schottky este înălțimea barierei Schottky. Valoarea acestei înălțimi a barierei depinde de combinația SC-Me. Înălțimea barierei schottky a contactului ohmic (barieră neredresoare) este foarte mică, în timp ce înălțimea barierei schottky a contactului non-ohmic (bariera redresoare) este mare.
În bariera Schottky neredresoare, înălțimea barierei nu este suficient de mare pentru a forma o regiune de epuizare, astfel regiunea de epuizare este neglijabilă sau absentă în dioda de contact ohmică și oferă o rezistență foarte scăzută la curentul electric..
În bariera Schottky redresoare înălțimea barierei este suficient de mare pentru a forma o regiune de sărăcire. Deci regiunea de sărăcire este prezentă în dioda de contact non-ohmică, care oferă rezistență ridicată la curentul electric
Bariera schottky redresoare se formează atunci când un Me este în contact cu Sc ușor dopat, în timp ce bariera neredresoare se formează când un Me este în contact cu Sc puternic dopat.
Contactul ohmic are o curbă liniară curent-tensiune (I-V), în timp ce contactul non-ohmic are o curbă neliniară curent-tensiune (I-V).

## Slide 37: Benzile energetice ale barierei Schottky
Diagrama benzilor de energie a n-SC și Me este prezentată în figura
(Eo – nivelul vacuumului).
Nivelul de vid este definit ca nivelul de energie al electronilor
aflați în afara materialului. Lucrul de ieșire este energia necesară pentru
a muta un electron de la nivelul Fermi (EF) la nivelul vidului (E0). Lucrul de ieșire este diferit pentru Me și SC. Lucrul de ieșire din Me este mai mare decât dintrun SC. Prin urmare, electronii din n-SC au o energie potențială mai mare decât electronii din Me. Nivelurile de energie ale Me și SC sunt diferite
Nivelul Fermi pe partea n-SCse află deasupra celui din Me.
La contactul Me-SC potențialul de barieră (Vbi) pentru dioda
Schottky care este diferența dintre lucrurile de iașire ale unui
n-SC și Me

## Slide 38: Lucrul diodei Schottky nepolarizată
Me în contact cu n-SC, electronii BC din SC se vor muta de la n-SC la Me pentru a stabili o stare de echilibru. Electronii BC care traversează joncțiunea vor furniza electroni suplimentari atomilor din Me. Ca urmare, atomii de la joncțiunea metalică câștigă electroni suplimentari, iar atomii de la joncțiunea n-SC pierd electroni. Atomii la joncțiunea n-SC devin ioni pozitivi, în timp ce atomii la joncțiunea Me devin ioni negativi. Acești ioni pozitivi și negativi formează regiunea de sărăcire. Deoarece Me are f.mulți electroni liberi, lățimea pe care acești electroni se deplasează în Me este neglijabil subțire în comparație cu lățimea din interiorul n-SC. Deci, potențialul încorporat este prezentă în primul rând în interiorul n-SC. Tensiunea încorporată este bariera văzută de electronii BC ai n-SC atunci când încearcă să se deplaseze în Me. Pentru a depăși această barieră, electronii liberi au nevoie de energie mai mare decât tensiunea încorporată. În dioda Schottky nepolarizată doar un număr mic de electroni va curge de la n-SC către Me. Tensiunea încorporată împiedică fluxul suplimentar de electroni din BC a n-SC în Me Transferul de electroni liberi din n-SC în Me are ca rezultat îndoirea benzii de energie în apropierea contactului.

## Slide 39: Lucrul diodei schottky polarizate direct
​Dacă borna pozitivă este conectată la Me și borna negativă - la n-SC dioda Schottky este polarizată direct.
Când o tensiune de polarizare directă este aplicată diodei Schottky, un număr mare de electroni liberi sunt generați în n-SC și Me.
Cu toate acestea, electronii liberi din n-SC și Me nu pot traversa joncțiunea decât dacă tensiunea aplicată este mai mare de 0,2 volți.
Dacă tensiunea aplicată este mai mare de 0,2 volți, electronii liberi au suficientă energie și depășesc tensiunea încorporată a regiunii de epuizare. Ca rezultat, curentul electric începe să curgă prin dioda Schottky.
Dacă tensiunea aplicată crește continuu, regiunea de epuizare devine foarte subțire și în final dispare

## Slide 40: Dioda schottky polarizată invers
Dacă borna negativă este conectată la Me și borna pozitivă - la n-SC dioda Schottky este polarizată invers.
Când se aplică o tensiune de polarizare inversă diodei Schottky, lățimea de regiunii sărăcite crește. Ca urmare, curentul electric nu mai curge. Cu toate acestea, curge un mic curent de scurgere din cauza electronilor excitați termic din metal.
Dacă tensiunea de polarizare inversă crește continuu, curentul electric crește treptat din cauza barierei slabe. Dacă tensiunea de polarizare inversă crește în mare măsură, are loc o creștere bruscă a curentului electric. Această creștere bruscă a curentului electric determină străpungerea regiunii de sărăcire - poate deteriora permanent dioda.

## Slide 41: Caracteristica I-V a diodei schottky
Caracteristicile V-I (tensiune-curent) ale diodei Schottky sunt prezentate în figura și sunt aproape similare cu diodei de joncțiune P-N.
Cu toate acestea, căderea de tensiune directă a diodei Schottky este foarte scăzută în comparație cu dioda de joncțiune P-N.
Căderea de tensiune directă a diodei Schottky este de 0,2 până la 0,45 volți, în timp ce căderea de tensiune directă a diodei de joncțiune P-N cu siliciu este de 0,6 până la 0,7 volți.
Dacă tensiunea de polarizare directă este mai mare de 0,2 sau 0,3 volți, curentul electric începe să curgă prin dioda Schottky.
În dioda Schottky, curentul de saturație inversă are loc la o tensiune foarte scăzută în comparație cu dioda de Si.

## Slide 42
Când un semnal AM este recepționat, amplitudinea sa la receptor poate fi doar de mV sau chiar microvolți. Acest semnal este amplificat puternic de receptor, dar poate fi totuși destul de mic (de exemplu, 1,0 Vpp, așa cum se arată în Fig.) atunci când este aplicat demodulatorului pentru arecupera semnalul de modulație. Prin urmare, nu ar avea o amplitudine suficientă (0,5V) pentru a depăși tensiunea de joncțiune a unei diode PN de Si (0,6V), deci niciun semnal nu ar fi demodulat. Utilizarea unei diode Schottky cu un potențial de joncțiune de doar 0,2 V permite însă demodulatorului să producă informații utilizabile din semnale mai slabe decât ar fi posibil utilizând o diodă PN din Si. Procesul de demodulare implică aplicarea semnalului modulat în amplitudine la dioda Schottky, care conduce doar atunci când semiperioadele pozitive ale frecvenței de radiofrecvență sunt mai mari de 0,2 V. (Fig. a) Acest lucru produce un semnal RF asimetric care este aplicat condensatorului C, care se încarcă aproape devaloarea de vârf a fiecărui semiperioad al frecvenței de radiofrecvență pentru a produce un semnal (Fig. b) care urmează forma anvelopei semnalului RF, aceasta fiind acum o formă de undă de audiofrecvență (prezentată în roșu) (Fig. c) carevariază cu aceeași formă ca semnalul audio utilizat inițial pentru a modula frecvența de radiofrecvență. Acest semnal audio demodulat este acum amplificat și utilizat pentru a alimenta difuzorul radioului.
Fig. ilustrează avantajul utilizării diodelor Schottky pentru demodularea undelor AM de amplitudine mică.
Semnalele cu modulație de amplitudine sunt utilizate atât în ​​emisiuni, cât și în comunicații, deoarece pot fi transmise pe distanțe mult mai lungi folosind emițătoare de putere relativ mică decât ar fiposibil folosind semnale VHF sau UHF.

## Slide 43: Avantajele / dezavantajele diodei schottky
Capacitatea de joncțiune mică
Timp recuperare inversă rapid
Densitate de curen înaltă
Cădere de potențial direct – mică. Potențial de închidere mic.
Eficacitate înaltă
Operează la frecvențe înalte
Fond,de semnal nedorit mai mic
DEZAVANTAJUL - Curent invers de saturație înalt

## Slide 44: Bazele fizice ale varicapului. Capacitatea p-n joncțiunii
Capacitatea asociată cu schimbarea sarcinii ionice necompensate în regiunea sărăcită atunci când lățimea stratului de barieră se schimbă sub influența unei tensiuni externe inverse– capacitatea joncțiunii, capacitatea de drift, capacitatea de barieră (Cb), capacitatea de tranziție (CT). Dominantă la polarizarea inversă!
Capacitatea asociată cu excesul / acumulării de purtători de sarcină în regiunea cvazineutră datorită diferenței de potențial din cauza acumulării sarcinilor – capacitatea de difuzie (CD). Dominantă la polarizarea directă!

## Slide 45: Capacitatea de barieră,
Capacitatea convențională
Capacitatea de barieră a p-n joncțiunii
Capacitatea de difuzie a p-n joncțiunii

## Slide 46
Ambele tipuri de capacitate sunt neliniare.

## Slide 47: Capacitatea de barieră
Capacitatea joncțiunii este calculată folosind expresia capacității plăcii paralele
Acest lucru ar putea părea la început neașteptat, deoarece sarcina este distribuită în întregul strat de epuizare.
Cu toate acestea, atunci când se aplică variații mici de tensiune, se constată că sarcina este adăugată și îndepărtată doar la marginea regiunii de epuizare, astfel încât capacitatea pur și simplu depinde de constanta dielectrică, de zonă și de lățimea stratului de epuizare, rezultând:
O măsurare a capacității în funcție de tensiune poate fi utilizată pentru a obține creșterea în tensiune și concentrația de dopaj unilateral a unei diode p-n.
Construirea graficului 1/ capacității la pătrat de tenisiune obținem o
dependență liniară exprimată prin:

## Slide 48: Capacitatea de difuzie
La polarizare directă acumularea de sarcini sau capacitatea de difuzie este dominantă.
Ce afectează această capacitate? Curentul în funcție de timp și condițiile de barieră
Trebuie de specificat unde are caderea de potențial și unde are loc extragerea purtătorilor de sarcină?
Pentru o joncțiune p-n largă (cu baza lungă) (mai mare ca lungimea de difuzie) nu avem capacitatea de difuzie! Aceasta se realizează în diode laser, cu timpul de viață mic
Pentru diode cu baza scurtă, capacitatea de difuzie grație golurilor acumulate în partea n-SC (electronilor în partea p-SC) (ex. Si-diode

## Slide 49
Din relația dată: capacitatea de difuzie, Cd, creste proporțional cu intensitatea curentului direct (sau exponențial cu tensiunea de polarizare) spre deosebire de capacitatea de barieră care crește mai slab cu tensiune de polarizare , conform relației Cb ~ (U0-uA)1/2. Valorile tipice pentru capacitatea de difuzie 102 -104 pF.
Există o deosebire fizică importantă între modurile de încărcare cu sarcini ale celor doua capacități ale unei joncțiuni p-n:
Capacitatea de difuzie, Cd, se încarcă prin difuzia purtătorilor minoritari, fiind deci un proces lent și din această cauză scade cu frecvența semnalului aplicat.
Capacitatea de barieră Cb se încarcă prin curentul de drift al purtătorilor majoritari, fiind deci un proces foarte rapid, iar variația ei cu frecvența se poate neglija.

## Slide 50
Capacitatea de barieră / capacitate tranzitorie | Capacitatea de difuzie / Capacitatea de acumulare, păstrare
Dominantă la polarizare inversă | Dominantă la polarizare directă
Rezultat al lucrului ca capacitor a stratului sărăcit | Rezultat al injecției purtătorilor minoritari și acumularea lor lângă barieră
Valori de picoFarade | Valori mult mai mari – până la microFarade
Scade cu creșterea polarizării inverse, deoarece lățimea regiunii sărăcite crește = | Capacitatea de difuzie proporțională cu curentul direct CD =
se comportă ca un condensator static pentru frecvențe până la care dinamica la marginea epuizării (neglijabilă) contează; scăderea frecvenței la frecvențe foarte mari din cauza rezistenței serie și dispersiei. | prezintă dispersia cu frecvența; pentru ω ≳ 1/τF, capacitatea aparentă de difuzie scade deoarece purtătorii de curent nu pot urmări CA, reducând Cd și introducând decalaj de fază.

## Slide 51: Dioda varicap, VARACTOR,
Tensiunea inversă nu trebuie să depăşească tensiunea corespunzătoare multiplicării în avalanşă a purtătorilor de sarcină.
Capacitatea astfel generată se numeşte capacitate de barieră.
Cbo - capacitatea de barieră în absenţa polarizării
Am văzut că datorită difuziei purtătorilor majoritari de sarcină, în vecinătatea joncţiunii SC apare o separare de sarcină electrică (sarcină spaţială). Cele două straturi de sarcină separate comparăm unui condensator plan cu plăci ce se îndepărtează cu creşterea tensiunii inverse a diodei.
Capacitance of Varactor Diode | 
Quality factor of the Varactor Diode | 

## Slide 52: Varicap (Varactor, tuning diode...)
variable capacitance diode, variable reactance diode or tuning diode - un tip de diode ce exploatează caracteristica C-V la polarizare inversă a p-n joncțiunii sau a barierei Schottky.
Varicapul operează la polarizări inverse , astfel nu avem curent direct.
Valoarea tensiunii inverse aplicate controlează grosimea stratului sărăcit deci și a capacității joncțiunii. La general:
grosimea stratului sărăcit este proporțional cu radicalului tensiunii aplicate,
capacitatea – invers proporțională grosimii stratului sărăcit sau invers proporțională radicalului tensiunii aplicate.

## Slide 53: Frecventa de lucru a varicapului
Viteza proceselor de reorganizare a sarcinilor În regiunea saracita cu tensiunea aplicată este foarte mare (dictate de relaxarea Maxwell)
GaAs cu n = 1017 см2/Vs Tm = 10 -14 s. Pentru Si – Tm este de 5 ori mai mare.
Caracteristica de baza – C- f(U)
Coeficientul a = 1/3 p-n liniar,
unde a=1/2 p-n abrupt și pentru Schottky
Pentru p-n superabrupt a > ½ si poate ajunge la valori de 7

## Slide 54
Parametrii de bază
Capacitatea la polarizarea inversă
Rezistența consecutivă ( de pierderi) a diodei
3. Coeficientul de suprapunere a capacităților Cmax/Cmin
4. Frecvența limită de lucru flim - la care factorul de calitate
Q = 1, astfel flim = 1 5 Timpul de relaxare: τ = RgrC :
6. Circuitul echivalent al varactorului

## Slide 55: Varactor abrupt
Varactor abrupt manifestă caracteristica liniară log C = f (log V+ ф) sau dependență pătratică inversă a C de polarizarea V .
Pentru un varactor abrupt coeficientul gamma are valoarea 0.5 (0.47)
Varactor hiperabrupt
Profilul de lucru pentru dioda hiperabruptă are regiunile n+ și p++, iar regiunea centrală n are un nivel de dopaj practic constant lângă regiunea n+, dar spre regiunea p++ nivelul de dopaj este crescut. astfel încât există o schimbare mult mai accentuată de la n la p++ decât este pentru dioda abruptă.

## Slide 56: Parametrii varactorului
Varactorii opereaza de regulă la tensiuni inverse 0 ...20 V, dar sunt și până la 60 V.
Alt parametru - raportul capacitativ Cx/Cy, unde Cx si Cy este la diferite valori de polarizări
La schimbări între 2 ... 20 volți o diodă abruptă poate exercita schimbări de capacitate de la 2.5... 3, iar cea hyperabruptă 5...6 deci dublu.
Alt parametru – frecvența maximă de lucru
Parametrul Q
C – capacitatea măsurată la un potențial anume
R – rezistența serie a varactorului

## Slide 57: VARACTORUL DE BARIERĂ A HETEROSTRUCTURII (HBV)
Dispozitiv semiconductor care denotă o capacitate variabilă cu polarizare de tensiune, similară cu o diodă varactor.
Are o relație antisimetrică I-V și o relație simetrică capacitate-tensiune, așa cum se arată în grafic.
Dispozitivul inventat de Erik Kollberg cu Anders Rydberg în 1989
Se realizează prin separarea a 2 straturi din SC tip A cu un strat SC de tip B (cu Eg mai mare ca la SCA) ce conduce la formarea unei bariere intre 2 straturi SC A. SCA este de regulă dopat cu n (majoritari) la varierea potențialului purtătorii de sarcină se redistribuie și distanța dintre purtători in straturile A (separate de SCB) sunt diferite În consecință obținem proprietăți similare condensatorului clasic în funcție de tensiunea polarizării.
Aplicarea majoră – multiplicarea frecvenței joase în foarte înaltă (din cauza dependenței extrem de neliniare si puternice a C=f(U)
Radioastronomie, securitatea informației, comunicatii fara fir la viteze inalte

## Slide 58: Designul HBV
Constă dintr-o stivă de straturi epitaxiale simetrice, cu un material (barieră) subțire, nedopat, cu Eg mare, intercalat între două straturi SC (straturi de modulație) moderat dopate, cu Eg mică.
Materiale: GaAs/AlGaAs - frecvențe mai joase; InGaAs/InAlAs/InP - frecvență mai mare (sub-mm).
Bariere (SC cu Eg mare): Straturi subțiri (cca 200A) cum ar fi InAlAs.
Straturi de Modulație (Eg mică): Straturi moderat n-dopate (e.g., InGaAs sau GaAs) care înconjoară bariera, permițând epuizarea.
Design simetric: Structura sandwich n-i-n sau n-i-p-i-n (barieră intercalată între straturile de modulație) asigură generarea doar a armonicelor impare și nu este necesară nicio polarizare de DC pentru funcționare.
Bariere multiple: Mai multe straturi de modulație (2, 6, mai multe) cu barieră pot fi suprapuse epitaxial pentru a crește tensiunea de străpungere și, astfel, pentru a îmbunătăți capacitatea de gestionare a puterii.
Topologie mesa: Fabricate ca structuri mesa planare, adesea folosind materiale semiconductoare III-V crescute prin epitaxie cu fascicul molecular (MBE) sau epitaxie în fază de vapori metalo-organică (MOVPE).

## Slide 59: Avantaje – dezavantaje, aplicații varactor
Zgomot scăzut: generează mai puțin zgomot în comparație cu diodă p-n. Astfel, pierderea de energie din cauza zgomotului este mică în diodele varactor.
Portabilitate: Este portabil datorită dimensiunilor mici și ușoare.
Fiabilitate: Este mai fiabil decât alte diode de joncțiune P-N.
Economic: este o diodă low-cost, astfel, economic în diferite aplicații.
Dezavantaje
Concepute special pentru a funcționa în mod polarizat invers; acționate la polarizare directă - au cea mai mică utilitate
APLICAȚII
în domeniul proiectării RF și oferă o metodă de variație a capacității într-un circuit prin aplicarea unei tensiuni de control.
Filtre FR – este posibilă reglarea filtrelor folosind diode varactor. Filtrele de urmărire pot fi necesare în circuitele receptoarelor front-end, în care filtrele sunt activate pentru a urmări frecvența semnalelor de intrare.
Oscilatoare controlate în tensiune (VCO) – VCO-urile sunt utilizate pentru multe aplicații, iar oscilatoarele dintr-o buclă blocată în fază sunt regiunea principală. VCO-urile sunt prezente în aproape toate receptoarele și radiourile wireless.
https://www.youtube.com/watch?v=PEzuUix19cA

## Slide 60: Dioda tunel (dioda Esaki)
Dioda tunel este o pn ioncțiune cu rezistența diferențială negativă. Aceasta înseamnă,
că, când tensiunea aplicată crește – curentul va scade prin diodă
1
dacă concentrația impurităților 10^16-10^17^cm-3
grosimea L joncțiunii p-n din Ge aprox. 0,1-10μm
câmpul electric în astfel joncțiune este E = 10^3 - 10^4 V/cm în absența polarizarii (pentru Ge).
Dar la polarizare? Si o concentrație mai mare a impurităților?

## Slide 61
Particularitate distinctă a astfel de SC in diode tunel este concentrația înaltă a impurităților de 10^18—10^20 cm-3
Grosimea joncțiunii p-n scade în acest caz, după cum rezultă din relația alăturată, la 100—200 A.
Intensitatea câmpului în joncțiune crește brusc la 10^5—10^6 V/cm. În aceste condiții, electronul din BC a regiunii n a cristalului nu are nevoie de energie suplimentară pentru a depăși bariera energetică. Acesta își poate găsi drumul spre cealaltă parte a joncțiunii p-n, în BV, datorată efectului de tunel, aflându-se la același nivel de energie de ambele părți ale barierei.
Într-o diodă tunel fără polarizare, din cauza dopajului puternic, BC n-SC se suprapune cu BV a p-SC. Electronii din n-SC ș golurile p SC vor fi la același nivel de energie. Unii electroni tunelează din BC a n-SC spre BV a p-SC cu creșterea temperaturii. Similar, golurile se vor muta de la BV a p-SC spre BC a n-SC.
Curentul net va fi zero, deoarece un număr egal de electroni și goluri care curg în direcții opuse.
P α e (-A *E *b *W)
unde P – probabilitatea că particulele vor trece bariera, W – lățimea barierei, E – energia barierei

## Slide 62
La polarizare mică, mai mică decât potențialul de barieră format de regiunea sărăcită, nu există un flux de curent direct prin p-n joncțiune. Dar, un număr minim de electroni din BC a regiunii n va începe să treacă în BV a regiunii p. Aceasta creează un mic curent direct.
La creșterea tensiunii de polarizare, crește și numărul de electroni liberi generați în partea n-SC și a golurilor di p-SC. Datorită creșterii tensiunii, suprapunerea BC cu BV de asemenea crește.
Curentul maxim de tunel curge atunci când nivelul de energie al BC din n-SC și nivelul de energie al BV din p-SC devin egale.

## Slide 63
O creștere suplimentară a tensiunii aplicate va provoca o epuizare a tunelării a purtătorilor de sarcină și ușoară nealiniere a BC și a BV. Totuși, va exista o suprapunere între BC și BV.
Electronii se deplasează din Bca n-SC în BV a p-SC.
Prin urmare, acest lucru face ca un curent mic să mai circule dar curentul final de tunelare începe să scadă.
Curentul de tunel va fi zero atunci când tensiunea aplicată crește mai mult. La aceste niveluri de tensiune, BV și BC nu se mai suprapun.
Acest lucru face ca dioda tunel să treacă în regim de funcționare a diodei clasice de joncțiune p-n.

## Slide 64
Când tensiunea aplicată este mai mare decât potențialul de barieră dictat de regiunea sărăcită, curentul direct începe să curgă prin dioda tunel.
În această condiție, porțiunea de curent din curbă scade atunci când tensiunea crește și aceasta este rezistența negativă a diodei tunel.
Astfel de diode care funcționează în regiunea de rezistență negativă sunt folosite ca amplificator sau oscilator.

## Slide 65
Polarizare inversă
în acest caz electronii în BV a SC p vor tunela direct spre stările libere opuse din BC a SC n creând un curent mare de tunelare care va crește cu tensiunea inversă
Curentul de tunelare la polarizare inversă este similar diodei Zener cu tensiunea de străpungere aproape de zero deci f. mică.
Tunneling current (obtained by using WKB approximation)
Fcr average electric field in the junction
• The critical voltage for tunneling breakdown, VBR, is estimated from:

## Slide 67: Parametrii caracteristicii diodei tunel
Curentul max în pick la care dI/dU =0 (zecimi mA- sute mA)
unde Io – coeficient proporționalitate în unități de densitate curent; B – constantă, funcție de unitatea de măsură; S – aria p-n joncâiunii
Curentul minim în vale la care dI/dU=0
Raportul Ipick max / Imin vale (la GaAs > 10, la Ge este 3-6
Tensiunea min în vale (GaAs- 400-500 mV, Ge – 250-350 mV)
Tensiunea de interval deschis – tensiunea directă mai mare ca tensiunea atingerii min, la care curentul este egal cu curentul max. din pick
Capacitatea specifică Cd/Ipick
Frecvența de rezonanță – la care rezistivitatea reacitvă a p-n și inductivității corpului diodei = 0

## Slide 68: DEPENDENȚA CARACTERISTICILOR DIODEI TUNEL DE TEMPERATURĂ ȘI FRECVENȚĂ
Cu creșterea T - Eg scade, scade lâțimea barierei de tunelare, crește probabilitatea de tunelare, astfel crește Ipick
Cu creșterea T – se modifică concentrațiile electronilor pe nivele energetice – nr electronilor sub nivelul Fermi în BC a n-SC scade, deoarece o parte a electronilor liberi trec pe nivele energetice mai mari, iar nivelul Fermi se deplasează în jos.
De aici- nr electronilor apți tunelare din n în p – scade – curentul de tunel direct – scad, dar nu totdeauna deoarece avem 2 mecanisme concurente – tunel și difuzie
Cu T crește și curentul max din minimul existent (crește cota curentului de injectare)
Frecvența- efect de acumulare a sarcinilor practic nu este deoarece se utilizează la tensiuni f. mici Deci frecvențe f. mari de lucru.
R= g/(g2 + C2 barieră) la frecveța mari – nu va avea R diferențială negativă
fr = Imax pick/C barieră

## Slide 69: Circuit echivalent
Pentru a determina parametrii care caracterizează diodele tunel, analizăm circuitul echivalent propus de Sommers.
Dioda tunel are o caracteristică I-V în formă de „N”,o caracteristică distinctivă fiind aceea că curentul din diodă are o dependență funcțională univaloare de tensiunea aplicată și că există un punct cu rezistență infinită la limita dintre ramurile negativă și pozitivă (spre deosebire de diodele cu caracteristici în formă de S, unde tensiunea este o funcție univaloare a curentului, iar rezistența de pe această limită trece prin zero).
Curenții și tensiunile care caracterizează dioda sunt desemnate în Fig. 17d.
Proprietățile diodelor tunel ca elemente de circuit sunt descrise în mod adecvat de parametrii anteriori.
Pentru multe aplicații este necesar să se cunoască forma exactă a caracteristicii I-V și dependența de tensiune a rezistenței diferențiale—Rd și a capacității C.
Circuitul echivalent mixt (fig. a) serie-paralel al diodei tunel este frecvent nepotrivit pentru calcule.
С — capacitatea joncțiunii p-n,
rs— rezistența pierderilor (în volum),
Ls— inductanța diodei,
-R — rezistență negativă determinată de panta porțiunii descrescătoarea caracteristicii I-V
Pentru circuit serie (b) Pentru circuit paralel (c)

## Slide 70: Conditii de operare si stabilitate a circuitului diodei tunel
Relațiile necesare dintre parametrii diodelor și parametrii circuitului sunt determinate prin analiza stabilității.
Aceste relații pot fi determinate prin examinarea circuitului foarte simplu în care o diodă tunel este conectată la sursa de polarizare printr-un rezistor r și o inductanță L (valorile lui L și r includ rezistența de pierdere (în masă) rs și inductanța diodei Ls) (Fig. jos).
Ecuația stării staționare este U +rid = E
https://ufn.ru/ufn62/ufn62_3/ufn623c.pdf

## Slide 71: Aplicații ale diodei tunel
Amplificare, generare, comutare, convertare
Doparea înaltă în ambele SC conduce la aceea că regiunea de trecere este foarte îngustă, rolul ei practic îl joacă bariera de trecere. Aceasta este o deosebire mare de alte diode
Concentrațiile f.înale de impurități conduce la aceea că la polarizare inversă dioda nu are regim inițial de saturație, deci este f.periculos de schimbat polaritatea diodei, deoarece ea momentan se distruge.
Ca dioda să funcționeze bine se cere ca raportul dintre curentul max si min să fie cât mai mare.
Caracteristica diodei practic nu depinde de temperatură, astfel ea poate lucra la frecvențe f.mari de 1000 MHz. Puterea de lucru este mică – de ordinul waților.
Dioda tunel in circuite oscilatoare
oscilatoare de inalta frecventa cca (50 GHz – 100 GHz)deoarece tranzitia de la conductivitate electrica inalta este foarte rapida
în circuite de microunde ca generatoare
ca amplificatoare
rezistentă la radiația nucleară, temperaturi înalte și câmpuri magnetice

## Slide 72: Amplificarea cu dioda tunel
Amplificare – pe panta caracteristicii cu rezistență dif negativă

## Slide 73: Dioda tunel - generator
În special la frecvențe înalte (până la 100 GHz), unde tranzistorii nu mai au caracteristici performante
Principiul de funcționare: Efectul de tunel mecanic cuantic permite electronilor să traverseze bariera de potențial cu energie redusă, creând o regiune cu rezistență diferențială negativă.
Generator de Impulsuri: Se utilizează pentru a crea impulsuri extrem de scurte (sub 1 ns), fiind utilă în sisteme de eșantionare (sampling oscilloscopes) sau circuite logice rapide.
Oscilator: Datorită rezistenței negative, dioda tunel poate compensa pierderile dintr-un circuit rezonant (LC), generând oscilații.
Performanță: GaAs - materialul preferat pentru aplicații de înaltă frecvență, capabil să genereze puteri de ordinul mW la frecvențe mari (zeci de GHz

## Slide 74: DIODA INVERSĂ
O diodă inversă funcționează pe principiul tunelării cuantice.
O diodă tunel la care concentrația impurităților este aleasă astfel, încât în echilibru, în absența polarizării granița BV a p-SC coincide (sau diferența este mică) cu granița BC n-SC. Deci diode inversă - diodă cu concentrație critică a impurităților, la care conductibilitatea din efect de tunel la polarizare inversă este m.mare ca la polarizare directă
În acest caz efectul tunel va avea loc numai la polarizare inversă cu tensiuni f.mici și caracteristica I-V va coincide caracteristicii inverse I-V a diodei tunel. Astfel curenții inverși in dioda tunel de acest tip va fi relativ mare la tensiuni inverse de polarizare mică (cca 0,1-0,6 V)
La polarizare directă –caracteristica I-V va fi din curenți de difuzie deci ca și la dioda clasică , dar corespunzător polarizării cu tensiuni mult mai înalte.
Aceste tipuri de diode au rezistența mică la curenți inverși și rezistența înaltă la curenți direcți și se deschide la polarizare inversă de unde provine și denumirea

## Slide 75
În lipsa polarizării, poziția BV nu este facilitantă energetic conducției spre BC .
La polarizare inversă regiunea p-SC se deplasează în sus față de regiunea n-SC. Banda umplută din partea P este exact opusă benzii goale din partea N. Astfel, electronii au capacitatea să tuneleze de la banda umplută din regiunea P la banda goală din regiunea N. Astfel, curentul circulă chiar și în condiții de polarizare inversă.
La polarizare directă, partea N se deplasează în sus față de partea P. Astfel, BV plină a n-SC va fi energetic exact opusă BC goale a P-SC. Astfel, electronii circulă de la tipul N la tipul P.

## Slide 76: Dioda inversă – variantă constructivă
Este posibilă îndepărtarea pickului de rezistență negativă și a regiunii vale din dioda tunel, prin dopare și decapare adecvată în timpul fabricării - rezultă caracteristica din Fig.
Situație neobișnuită - pentru tensiuni aplicate mici, curentul direct este de fapt mult mai mic decât curentul invers Id << Ii.
Curentul invers mare - cauzat de dopare foarte mare.
Curentul direct inițial mic - cauzat de blocarea tunelării.
Utilitate:
Redresor de semnal mic (cu tensiuni de vârf de 0,1 – 0,6 V)
Circuite comutare
Mixere și detectoare de joasă tensiune. Oferă o caracteristică de detecție liniară pentru semnale mici. Deoarece nu există stocare de încărcare în dioda inversă, înseamnă că poate fi utilizată pentru semnale cu frecvențe care se extind până la 50 GHz și mai mult.

## Slide 77: Avantajele diodei înverse
Avantaje: joncțiune îngustă, prin urmare - viteze și frecvențe ridicate de funcționare,
un raport al curenților (învers /direct) mult mai mare decât la redresoare convenționale.
sensibilitate la temperatură: mai mică comparativ diodei convenționale. Sensibilitatea diodei inverse este de -0,1 mV/0C atât pentru materialul pentru Ge cât și pentru Si. Comparativ cu dioda convenționale de -2mV/0C.
potențialul de străpungere - 0 V, comparativ dioda convențională 0,6 V – 0,7 V.
nivel de zgomot – scăzut, deci raportul semnal-zgomot în cazul diodelor este mult mai bun decât diodele convenționale.
eficiență - mai bună decât la diodă convențională, caracteristicile structurale conferă diodei capacitatea de a-și îmbunătăți performanța.
Potrivită pentru redresarea (la polarizarea inversă) semnalelor cu tensiuni de vârf între aproximativ 0,1 și 0,6 volți.
Comutator: Având în vedere viteza sa de funcționare, dioda inversă este uneori utilizată pentru aplicații de comutare cu viteză foarte mare. Poate fi utilizată ca comutator într-un mixer sau multiplicator RF, unde oferă performanțe excelente ale semnalului la frecvențe de microunde.
Detector: Dioda inversă oferă o caracteristică de detectare liniară pentru semnale mici. Deoarece nu există stocare de sarcină în dioda inversă, aceasta înseamnă că poate fi utilizată pentru semnale cu frecvențe care se extind până la 50 GHz și mai mult.