## Slide 1: Tema 12. OPTOELECTRONICA. Clasificarea. Fotocelula. Fotorezistența. Fotodetectori. CCD

## Slide 2: Clasificarea DMOE

## Slide 3: Principiul fotodetecției
Fotodetectorii se clasifică în 2 clase majore:
1. Termici – detectează lumina prin creșterea temperaturii la absorbția luminii. De regulă lucrează în IR.
2. Fotonici – crează perechi e-h la absorbția radiației incidente.
Concentrația purtătorilor este proporțională intensității radiației incidente.
λ ≤ hc ∆E

## Slide 4: Fotodetectori termici – principii funcționare
În detectorii termici, absorbția luminii ridicå temperatura dispozitivului iar aceasta modificå un parametru dependent de temperaturå (de exemplu conductivitatea electricå).
Astfel, semnalul la ieșirea unui detector termic este proporționalå cu cantitatea de energie absorbită de detector în unitatea de timp, iar eficiența absorbției este aceeași la toate lungimile de undă și este independentå de lungimea de undă a luminii.
Fotodetectorii termici nu sunt selectivi deoarece energia absorbită este transformatå în energie termicå.

## Slide 5: Detectorii fotonici – principii funcționare
Procesul de absorbție rezultă direct din evenimente cuantice specifice (e.g. emisia fotoelectrică de la suprafață), care este apoi „numărat“ de un sistem de detecție. Astfel ieșirea unui detector fotonic este legatå de viteza de absorbție și nu de energia lor.
Toate procesele fotonice necesită o anumită cantitate de energie pentru a fi inițiate. Deoarece energia unui foton este E= hν = ch/λ , detectorii fotonici au o lungime de undă de prag mare și aceasta este lungimea de undă maximă sub care ei nu funcționează.
Detectorii fotonici care lucrează în IR, au energii comparabile cu energia termică medie ≈ kT a atomilor din detectorul însuși. Un număr relativ mare de emisii de cuante pot fi generate mai degrabă de agitația termică, decât de absorbția luminii și va constitui astfel o sursă de zgomot. Pentru a micșora zgomotul se reduce temperatura detectorului.
Astfel, majoritatea detectorilor fotonici ce operează peste lungimea de undă de 3 µm, trebuie să fie răcite la T azotului lichid (77 K) sau sub ea.

## Slide 6
Au loc diferite tipuri de tranziție
1. Interbandă – BV - BC
2. Interbandă impurități –
nivel impuritate – BV sau BC.
3. Barrier height – trecere peste bariera Schottky la Me-Sc joncțiune

## Slide 7
Fotodetectoarele sunt de obicei corespondente lungimii de undă, adică materialul și dispozitivul sunt alese pentru a lucra la o anumită regiune a spectrului optic.
Celulele solare, pe de altă parte, sunt proiectate să funcționeze cu spectrul solar, extins de la IR - VIS - UV.
Un factor important în alegerea FD este coeficientul de absorbție al materialului semiconductor. Coeficienții de absorbție optică pentru diferite semiconductoare sunt prezentate în figura 1. Coeficientul de absorbție (legea Beer-Lambert) decide adâncimea de penetrare a radiației în dispozitiv, iar adâncimea de penetrare este inversă coeficientului de absorbție α
Dacă α este foarte mare, atunci cea mai mare parte a absorbției va fi aproape de suprafață.
Dacă α este foarte mică, atunci cea mai mare parte a luminii va trece totuși fără absorbție.
Coeficientul de absorbție, iar prin el adâncimea de penetrare determină intervalul de lungime de undă de lucru al fotodetectorului (limita inferioară și limita superioară a lungimii de unde).

## Slide 9: Fotoconductivitatea
Mecanism inițiere
Absorbția fotonilor Eg vs hυ
Creșterea concentrației purtătorilor de sarcină n = n0 + Δn, p = p0 + Δp,
Modifică conductibilitatea: σ = q(nμn + pμp), - fotoconductibilitatea
Recombinarea
Δσ=q(μe + μh​)Gτc deoarece G = Δn/τc
G = η(I0/hν)(1 − R)[1 − exp(−αd)]/d
Dacă αd << 1,0 :
Fotoconductivitatea : Intrinsecă, Extrinsecă, mixtă
Aplicarea pulsului de lumină
Închiderea pulsului de lumină
G ∼= η(I0/hν)(1 − R)α

## Slide 11: Fotoconductivitatea ? https://www.youtube.com/watch?v=yzZpX8q_r10
σph = enμn + epμp +Δσph

## Slide 12: Detectori optici
Cerințe
eficienta crescuta a conversiei optic/electric
zgomot redus
raspuns uniform la diferite lungimi de unda
viteza de raspuns ridicata
liniaritate
Principii operare?
Fotoconductori sau
(fotorezistența)
fototranzistori
fotodiode
R  R Po ,
IB  IB Po 
I  I Po 
Fotocatod, Fotomultiplicador
CCD, Sensor CMOS, Celule fotoelectrică, fotoelectrochimică

## Slide 13: Fotocelula, Fotorezistorul
Fotocelulele - senzori pentru detectarea luminii.
Fotocelula - practic o rezistență care își schimbă valoarea rezistivă (în ohmi) în funcție de câtă lumină cade pe ea.
Sunt mici, ieftine, cu putere redusă, ușor de obținut de diverse dimensiuni, ușor de utilizat, practic nu se uzează,.
Sunt inexacte, irepetabile - variațiile pot fi de +/- 50%!

## Slide 14
Un LDR / fotorezistor este confecționat din orice material semiconductor cu o rezistență ridicată.
Principiul de lucru:
Procesul este progresiv și, pe măsură ce mai multă lumină cade pe semiconductorul LDR - mai mulți electroni sunt eliberați pentru a conduce electricitatea și rezistența scade în continuare.

## Slide 15: Tipuri de fotorezistoare
Fotorezistori intrinseci -
Fotorezistori extrinseci –
Indiferent de tipul fotorezistorului ambele tipuri prezintă o creștere a conductivității sau o cădere a rezistenței cu niveluri de lumină incidentă.

## Slide 16: Parametri & Caracteristici
(1) Fotocurent și rezistență la iluminare (reprezintă rezistența la o iluminare standard de ex. la 1000 lx).
(2) Curent la întuneric și rezistență la întuneric.
(3) Sensibilitate la flux luminos –
(2) Sensibilitatea integrală raportul dintre curentul prin FR la iluminare și întuneric și fluxul luminos incident
(3) Răspunsul spectral / Sensibilitatea spectrală
(4) Sensibilitatea fotorezistoruui

## Slide 17
(5) Caracteristici de iluminare - caracteristicile semnalului electric al FR în funcție de iluminare. Din curba caracteristică a luminii a fotorezistorului se poate observa că, pe măsură ce intensitatea luminii crește, valoarea rezistenței fotorezistorului începe să scadă rapid. În cele mai multe cazuri, această caracteristică este neliniară.
(6) Curba caracteristică I-V
(7) Coeficient de temperatură
(8) Putere nominală – P
(9) Caracteristicile frecvenței. Când fotorezistorul este iradiat cu lumină pulsată, fotocurentului are o perioadă de timp pentru a atinge o valoare stabilă. După oprirea luminii, fotocurentul nu este imediat zero, ceea ce este caracteristica de întârziere a fotorezistorului. Datorită caracteristicilor diferite de fotosensibilitate și întârziere de rezistență ale diferitelor materiale, caracteristicile de frecvență ale acestora sunt, de asemenea, diferite.
(10) Constanta de timp τ (timp de răspuns, timp de creștere, timp de cădere)
(11) Domeniul temperaturii de lucru

## Slide 18: Rezistența fotorezistorului
Rezistența la întuneric
Valoarea Rсo depinde de forma, dimensiunea, temperatura și natura fizică și chimică a stratului fotosensibil al fotorezistenței.
Rezistența foarte mare la întuneric (de la 104 la 109 ohmi la 25° C) are PbS, CdS, CdSe.
Rezistența mică (10 până la 103 ohmi la 25° C) la întuneric în InSb, InAs, CdHgTe.
Rezistența fotorezistorului expus scade rapid odată cu creșterea expunerii
Proprietățile fotoresistorului pot fi descrise de un circuit electric echivalent în care rezistența la întuneric Rso este conectate în paralel cu rezistența Rcp: = ɑФ-γ , unde ɑ depinde de material, temperatură și spectrul luminii incidente și γ = 0,5 - 1.
În aceste condiții, rezistența totală Rc este dată de:

## Slide 19: Conductivitatea vs iluminarea
La un potențial fixat fotocurentul variază cu intensitatea luminii ca N1/2 (N- nr fotonilor absorbiți per unitate de volum). Acest coeficient variază de la ½ la 1, chiar și mai mult, în funcție de material
Timpul de răspuns astfel este t0 = n0/N
dar n0 = σ/eμ, astfel t0 = σ/eμN
Timpul de răspuns este timpul în care concentrația sarcinilor scade la 0,5n0

## Slide 20
Fotorezistor în secțiune verticală
Circuit electric de conectare a FR
Caracteristicile principale ale FR: I(U), I(F)
Functie de unghiul de incidenta

## Slide 21: Latență / Latence
Rezistențele termice, sau rezistențele dependente de lumină (LDR), sunt
cunoscute pentru faptul că au o latență semnificativă (decalaj de timp) între
modificările intensității luminii și modificarea corespunzătoare a rezistenței,
ceea ce le face nepotrivite pentru aplicații de mare viteză.
Caracteristici cheie ale latenței:
Răspuns la lumină (timpul de pornire): Când sunt expuse la lumină după întuneric total, rezistența scade în aproximativ 10 milisecunde.
Răspuns la întuneric (timpul de recuperare): Când lumina este îndepărtată, rezistența revine la valoarea sa ridicată de întuneric mult mai lent, adesea durând până la 1 secundă.
Asimetrie direcțională: Timpul de recuperare (trecerea la întuneric) este semnificativ mai lent decât timpul de răspuns inițial (trecerea la lumină).
Mecanism: latența se datorează „ratei de recuperare a rezistenței”, care este cauzată de timpul necesar pentru ca electronii să fie capturați și eliberați de capcanele din materialul sSC.
Din această cauză, LDR-urile nu sunt potrivite pentru înregistrarea fluctuațiilor rapide ale luminii sau a tăierii de mare viteză.
Utilizare în audio: Această întârziere este benefică în anumite aplicații, cum ar fi compresia semnalului audio, unde lentoarea oferă un răspuns „mai lin” (întârziere de la 0,1 s la 1 s).
Alternative: Dacă sunt necesari timpi de răspuns mai rapizi, se preferă fotodiodele sau fototranzistoarele.

## Slide 22: Clasificarea FR
Conform materialului SC: fotorezistor intrinsec, fotorezistor dopat. Acesta din urmă are performanțe stabile și caracteristici bune.
În funcție de caracteristicile spectrale ale FR poate fi împărțit în trei tipuri:
(a) Fotorezistor UV: mai sensibil la lumina UV (CdS, CdSe, etc).
(b) Fotorezistor iR: în principal CdS, PbTe, PbSe. Rezistențele fotosensibile, cum ar fi antimonidul de indiu, sunt utilizate pe scară largă în ghidarea rachetelor, detectarea astronomică, măsurarea fără contact, detectarea leziunilor umane, IR spectroscopie, IR comunicații ș.a., în apărare, cercetare științifică și producție industrială și agricolă.
(c) Fotorezistor VIS: inclusiv Se, CdS, CdSe, CdTe, GaAs, Si, Ge, ZnS... Este utilizat în principal în diferite sisteme de control fotoelectric, cum ar fi deschiderea și închiderea automată fotoelectrică a portalurilor, pornirea și oprirea automată a luminilor de navigație, lumini stradale și alte sisteme de iluminat, alimentare automată cu apă și dispozitive automate de oprire a apei, dispozitive mecanice automate de protecție, și „detectoare de poziție”, aparat automat de expunere, contor fotoelectric, alarmă de fum, sistem de urmărire fotoelectric etc.

## Slide 23: Avantaje și Dezavantaje ale FR
Avantaje
Efectul fotoelectric intern nu are nimic de-a face cu electrodul (doar fotodioda este conectată), adică se poate folosi o sursă de c.c.
Sensibilitatea este legată de materialul semiconductor și de lungimea de undă a luminii incidente;
Acoperit cu epoxid are fiabilitate bună, volum mic, sensibilitate mică, răspuns rapid, caracteristică bună a spectrului.
Dezavantaje
Liniaritate slabă a conversiei fotoelectrice la lumină puternică;
Procesul de relaxare fotoelectrică este mai lung. Adică, după iradierea luminii, fotoconductanța semiconductorilor crește treptat odată cu timpul de iluminare și atinge o valoare de stare staționară după o perioadă de timp. După ce lumina se oprește, fotoconductivitatea scade treptat;
Răspunsul în frecvență (capacitatea dispozitivului de a detecta semnale luminoase care se modifică rapid) este foarte scăzut;
FR este foarte afectată de temperatură, iar viteza de răspuns nu este rapidă. Între ms și s, timpul de întârziere este afectat de intensitatea luminii luminii incidente (fotodioda nu prezintă acest dezavantaj, fotodioda are o sensibilitate mai mare decât fotorezistorul).
Concluzie:
FR este un element important de conversie fotoelectrică. Odată cu dezvoltarea rapidă a tehnologiei informației electronice și îmbunătățirea continuă a cerințelor de performanță ale componentelor electronice, automatizarea producției de fotorezistoare va îmbunătăți considerabil dezvoltarea industrializării.

## Slide 24
Aplicații ale FR (a) comandă optică, (b) – exponometru fotografic

## Slide 25: Tipuri fotodetectoare
Fotodiodele
Fototranzistor
Fotorezistent
Fotocatod
Fototub sau fotovalvă
Fotomultiplicator
Senzor CCD
Senzor CMOS
Celulă fotoelectrică
Celulă fotoelectrochimică
Anumiți fotodetectori avansați, cum ar fi Senzori CCD și CMOS
Ei au o matrice a acestui tip de detectoare miniaturizate pentru a forma o matrice și a captura videoclipuri și imagini, acestea fiind o evoluție mai avansată.
definiție a FDetectorului este; un dispozitiv optoelectronic care este utilizat pentru a detecta lumina incidentă sau puterea optică pentru a o transforma într-un semnal electric .
De obicei, acest semnal este proporțional cu puterea optică incidentă.
Fotodetector

## Slide 26: Diferențe Fotorezistențe vs fotodetectoare
 | Fotorezistența (LDR) | Fotodetector (Fotodioda)
Componente | Pasive (rezistențe variabile) | Active (semiconductori)
Funcții | Modifică rezistența | Generează curent
Timp răspuns | ms - s | mcs
Răspuns | nelinear | Linear
polaritate | Bidercțională | Anode & Catode
Bune pentru... | Sensori lumină ambientală | Impulsuri lumină, cu viteză mare

## Slide 27: Characteristicile fotodetectorilor
• Eficiența cuantică Interioară
•Eficiența cuantică exterioară
• Responsivitatea
•Fotocurentul
Răspunsuș spectral
Fluxul de fotoni incidenti (no/sec)
Cota parte transmisă înterior detectorului
Cota parte absorbită in regiunea detectiei

## Slide 28: Characteristicile fotodetectorilor
Putere echivalentă în zgomot – Este cantitatea necesară de putere luminoasă pentru a genera un semnal care este echivalent ca mărime cu zgomotul dispozitivului.
Detectivitate – rădăcina pătrată a zonei detectorului separată de puterea echivalentă a zgomotului.
Câștig – curentul de ieșire al fotodetectorului care este împărțit la curentul produs direct de fotonii incidenti de pe detectoare.
Curent la întuneric - fluxul de curent prin intermediul unui detector chiar și în deficiența luminii.
Timp de răspuns – timpul necesar pentru ca un detector să treacă de la 10 la 90% din ieșirea finală.
Spectrul de zgomot – curentul sau tensiunea intrinsec a zgomotului este o funcție a frecvenței care poate fi semnificată într-o formă de densitate spectrală a zgomotului.
Neliniaritate – la fotodetector limitează ieșirea RF.

## Slide 29: Responsivitate în funcție de lungimea de undă

## Slide 30: Răspuns la impuls dreptunghiular

## Slide 31: CCD
este un circuit integrat sensibil la lumină care convertește fotonii (lumina) în electroni, acționând ca un senzor de imagine în camere digitale, telescoape și scanere.
Funcționează prin colectarea sarcinii generate de lumină în gropi de potențial de Si (pixeli) și deplasarea secvențială a acestei sarcini către un nod de ieșire pentru a fi convertită în tensiune.
DCS (Charge Coupled Devices (CCD) – un registru de detectori de fotoni extrem de sensibil. Este folosit pentru convertirea luminii captate de CCD în valori digitale care sunt înregistrate de o cameră de luat vederi.
Fiecare pixel este convertit întro sarcină electrică.
Structura: sunt compuse dintr-o matrice de condensatoare fotoactive (condensatoare MOS) depuse pe substrat Si.
Funcționare: Când lumina cade pe CCD, electronii sunt eliberați (efect fotoelectric) și stocați în pixeli. Cantitatea de sarcină este proporțională cu intensitatea luminii.
Transfer de sarcină: După expunere, circuitele de control deplasează sarcina de la pixel la pixel, rând cu rând, într-o manieră de „registru de deplasare”, până când ajunge la un amplificator de ieșire.
Există trei tipuri de CCD dup acțiuni: Cu multiplicarea electronilor; De transfer de cadru; Cu canal înglobat
Construcitv 2 tipuri:
Iluminare frontală: Lumina trece prin structurile electrozilor, provocând o oarecare atenuare.
Iluminare din spate (subțiere din spate): Substratul este subțiat pentru a permite luminii să pătrundă din spate, crescând semnificativ sensibilitatea (Eficiență cuantică).

## Slide 32: Dispozitive cu cuplaj de sarcina
Un foton de lumină care cade pe zona fotoactivă, definită de unul dintre pixeli va fi convertit într-unul (mai mulți) electroni, iar numărul de electroni colectați va fi direct proporțional cu intensitatea scenei la fiecare pixel. Electronii emisi din metal la iluminare sunt colectați în “gropile” elementului fotosoensibil
Imagine este proiectată (focusată) printro lentilă.
Când CCD este dezactivat, numărul de electroni din fiecare pixel este măsurat și scena poate fi reconstruită.
Un senzor CCD este format dintr-un tablou de elemente fotosensibile care captează datele imaginii și un tablou de memorare care le preia, atunci când este cuplat la tabloul de pixeli.
Sunt 3 faze de proces:
faza de curățare
faza de expunere sau integrare
faza de citire
CCD este un dispozitiv dinamic care mută sarcinile pe o cale
predeterminată controlată de pulsuri de ceas electronic

## Slide 33
Un CCD real va consta dintr-un număr mare de pixeli (adică gropi potențiale), aranjate orizontal în rânduri și vertical în coloane. Numărul de rânduri și coloane definește dimensiunea CCD, dimensiunile tipice au o înălțime de 1024 pixeli cu o lățime de 1024 pixeli.
Rezoluția CCD este definită de dimensiunea pixelilor, precum și de separarea acestora (pasul de pixeli). În majoritatea CCD-urilor astronomice, pixelii se ating între ei, deci rezoluția CCD va fi definită de dimensiunea pixelilor, de obicei 10-20 pm. Astfel, un CCD de dimensiuni 1024x1024 ar avea o dimensiune a imaginii din zona fizică de aproximativ 10mm x 10mm.

## Slide 34: Cum este decretat / lucrează un CCD

## Slide 35: Parametrii CCD
1. Eficiența cuantică
Nu orice foton care cade este “simțit” de placa de Si
Ochiul uman are doar un QE de aproximativ 20%, filmul fotografic are un QE de aproximativ 10%, iar cele mai bune CCD pot atinge un QE de peste 80%, și va varia cu lungimea de undă.
2. Intervalul lungimii de undă
CCD-urile pot avea o gamă largă de lungime de undă cuprinsă între aproximativ 400 nm și aproximativ 1050 nm cu o sensibilitate maximă la aproximativ 700 nm. Este posibil să extindem intervalul de lungime de undă al CCD spre UV și raze X.
3. Intervalul dinamic
- este diferența dintre o sursă cât mai strălucită posibil și cea mai slabă sursă posibilă pe care detectorul o poate vedea cu exactitate în aceeași imagine. Intervalul dinamic se referă la numărul min și max de electroni care pot fi imaginați.
4. Linearitatea
Ochiul nu este un detector liniar (cu excepția unor variații de intensitate foarte mici) și are un răspuns logaritmic. O considerație importantă într-un detector este capacitatea sa de a răspunde liniar la orice imagine pe care o vede. Prin aceasta ne referim la faptul că, dacă detectează 100 de fotoni, îi va converti în 100 de electroni (dacă am avea 100% QE).

## Slide 36: Parametrii CCD
5. Zgomotul
Curent întunecat (zgomot generat termic). La T=300 K performanța de zgomot a unui CCD poate fi la fel de mult ca mii de electroni pe pixel pe secundă. Curentul întunecat poate fi redus prin răcire.
Altă modalitate de reducere a zgomotului - modificarea tehnicii de procesare a CCD pentru a produce un CCD Multi-Pinned-Face (MPP). Această tehnică poate reduce curentul întunecat la niveluri foarte scăzute (câteva sute de electroni pe pixel pe secundă la T=200 K).
Zgomotul de citire - limita de zgomot finală a CCD este zgomotul de citire. Zgomotul de citire provine din conversia electronilor din fiecare pixel la o tensiune pe nodul de ieșire CCD (cca de 4µV /electron). Mărimea acestui zgomot depinde de dimensiunea nodului de ieșire. Valorile de zgomot de 2-3 electroni rms (rădăcină medie pătrată) sunt acum tipice pentru multe CCD-uri, dar unele companii au revendicat recent o rezoluție de zgomot sub 1 electron rms.
Atunci când CCD este utilizat ca parte a unei camere pentru imagistica astronomică, trebuie incluse și alte surse de zgomot, cum ar fi zgomotul la întâmplare (fotografiat) prezent pe imaginea în sine.
6. Puterea
CCD-urile consumă foarte puțină energie. În timpul integrării, doar un curent foarte mic curge și CCD consumă cca 50 mW
7. Rezoluția spațială: determină capacitatea de a capta detalii fine ale specimenului, fără ca pixeli să fie vizibili în imagine.
8. Rezoluția intensității luminii: definește intervalul dinamic sau numărul de niveluri de gri care se disting în imaginea afișată.
9. Rezoluția timpului: rata de eșantionare (cadru) determină abilitatea de a urmări mișcarea specimenului viu sau procese cinetice rapide.
10. Raport semnal-zgomot: determină vizibilitatea și claritatea semnalelor specimenului în raport cu fundalul imaginii.

## Slide 37: Avantaje & Dezavantaje
Avantajele:
Calitate superioară a imaginii & zgomot redus: le face ideale pentru fotografierea cu expunere lungă.
Sensibilitate ridicată (eficiență cuantică): în special în aplicațiile științifice, pot atinge o sensibilitate ridicată, detectând o fracțiune mare de fotoni incidenți.
Uniformitate mai bună: Omogenitate superioară a imaginii pe întregul senzor.
Obturator global: Perfect pentru captarea mișcărilor rapide fără distorsiuni, deoarece citesc toți pixelii simultan.
Dezavantaje:
Cost mai mare: Producția specializată determină costuri ridicaate – mai scumpe ca senzorii CMOS.
Viteză mai mică/Citire lentă: Rate de transfer de imagine mai mici în comparație cu CMOS, ceea ce le face nepotrivite pentru videoclipuri de mare viteză.
Consum ridicat de energie: duce la o durată de viață mai scurtă a bateriei și la potențiale probleme de încălzire în dispozitivele portabile.
Înflorire/Pete: Susceptibile la sau cu mai multe „înfloriri” (dungi de lumină) atunci când sunt expuse la surse de lumină foarte puternice.