## Slide 1: Tema 1: Fotodioda
Dr.h., Artur Buzdugan

## Slide 2: Fotodioda
Majoritatea fotodetectorilor lucrează pe baza fotoefectului intern ….generarea perechilor electron-goluri…
PN fotodiode
Schottky fotodiode
PIN fotodiode
Fotodiode cu Avalanșă
Tipuri fotodiode

## Slide 3
Fotodiodele p-n pot fi exploatate în 3 moduri:
Fotovoltaic – ca celulă solară (mod polarizare zero);
Polarizată invers – ca fotodetector (fotoconductive mod);
Polarizare inversă - mod de avalanșă

## Slide 4: Fotoexcitarea și diagrama benzilor energetice în p-n FD
În stratul de epuizare - câmpul electric intern extrage practic total electronii fotogenerați din n și golurile fotogenerate din p un curent de drift care curge în direcția inversă de la partea n (catod) la partea p (anod)
În una dintre regiunile de difuzie de la marginile straturilor de epuizare, purtătorii minoritari fotogenerați (golurile în partea n și electronii în partea p) pot ajunge la stratul de epuizare prin difuzie și apoi pot fi extrase în cealaltă parte de câmpul intern un curent de difuzie care curge și în direcția inversă În regiunea p sau n omogenă, în esență nu este generat curent deoarece nu există în mod esențial niciun câmp intern care să separe sarcinile și un purtător minoritar generat într-o regiune omogenă nu poate difuza la stratul de epuizare înainte de a se recombina cu un purtător majoritar.

## Slide 5: Fotocurentul pe joncțiunea iluminată
Dacă joncțiunea pe suprafața A (vertical secționată) este uniform iluminată de fotoni cu energia hʋ > Eg o viteză de generare G ( ehp/cm3 s) are loc ce ne dă creștere în fotocurent.
numărul golurilor / secundă * lungimea de difuziune lh a regiunii sărăcite din parte n-SC este A x lh x G
numărul electronilor/sec creați pe lungimea de difuziune le în regiunea sărăcită din parte p-SC este A le G
similar, A x w x G purtători sunt generați în stratul sărăcit w
fotocurentul rezultant generat la joncțiune din n în p va fi:
ip = eA(lh +le +w)G

## Slide 6: Moduri de operare: fotoconductiv vs fotovoltaic
Fotoconductiv (polarizare inversă)
este optimizat să aibă un răspuns rapid prin mărirea regiunii sărăcite și micșorarea capacității de joncțiune. Acest mod are niveluri de zgomot mai ridicate și poate necesita o limitare a lățimii de bandă pentru a le controla.
Fotocurentul este funcție liniară de intensitatea iluminării pentru lungimea de undă dată
Fotovoltaic (polarizare zero)
este optimizat să aibă randament mare de conversie a energiei. În acest mod curentul în circuitul extern este limitat iar voltajul crește. Modul fotovoltaic este util în aplicații de frecvență joasă, în general sub 350 kilohertzi (kHz), cu intensități luminoase scăzute.
Tensiunea de ieșire este scăzută, iar ieșirea fotodiodei necesită un amplificator în majoritatea cazurilor.
Puterea (+Ve) este livrată dispozitivului de la circuitul extern
Puterea (-Ve) este livrată sarcinii RL de dispozitiv

## Slide 7
Dacă polarizarea inversă este crescută în continuare, fotodioda funcționează în modul diodă cu avalanșă.
În acest mod, fotodiodele funcționează în condiții de polarizare inversă ridicată, permițând multiplicarea fiecărei perechi electron-gol produse de lumină, ca urmare a efectului avalanșei.
Acest lucru rezultă într-un câștig intern și o sensibilitate mai mare a fotodiodei. acest mod de funcționare este similar cu cel al unui tub fotomultiplicator.
diagrama caracteristică V-I pentru fotodioda polarizată invers arată modificările incrementale ale curentului diodei în funcție de nivelul de lumină
Curentul invers poate fi transformat în tensiune prin aplicarea acestuia la un amplificator de transimpedanță.

## Slide 8
Curentul de scurtcircuit (V=0) este fotocurentul Ip;
Tensiune la circuit deschis (I=0) este fotovoltaică Vp

## Slide 9: Diagrama benzilor. Mod fotoconductiv la polarizare inversă
Cu o rezistență de sarcină RL < Ri obținem linia sarcinii;
Menținem Vout<Vb astfel dioda va rămîne polarizată invers (Vb de regulă este suficient de mare);
În aceste condiții și înaintea regimului de saturație, fotodioda are răspunsul liniar ca Vout = (I0 +Ip)RL

## Slide 10: Modul fotovoltaic. Polarizarea zero
nu necesită potențial de polarizare! dar necesită o sarcină (rezistență de sarcină) mare!
RL >> Ri astfel curentul I care curge prin diodă și rezistență este extrem de mic!

## Slide 11: Fotocurentul și fotovoltajul
Cu creșterea intensității iluminării curentul de scurtcircuit crește liniar I~ G;
Fotovoltajul crește numai logaritmic Vp~ ln(Ip / I0) și se limitează de potențialul de contact în echilibru.
Circuitul echivalent al fotodiodei
Intensitatea luminii este proporțională unei surse de curent I0 unita în paralel cu dioda
Performanțele sunt dependente de componentele parazitare RD și CD care pot juca un rol esențial

## Slide 12
Eficiența celulei solare
Raportul dintre puterea electrică generată și puterea optică incidentă
Puterea optică incidentă depinde de fluxul energetic al luminii incidente și suprafața celulei solare
Curent de întuneric
 Curentul invers al jonctiunii p-n, datorat agitatiei termice, prezent in absenta iluminarii  constituie o importanta sursa de zgomot (limiteaza aplicatiile ge)
Unde: β – coeficient de idealitate = 1,0...2,0; R0 – rezistenta la intuneric a diodei (invers proportionala cu aria diodei)

## Slide 13
Pragul detectare=Semnal de fond la întuneric (A)/Responsivitatea (A/W)
Pragul de detectare este dictat de curentul de întuneric al FD
Puterea minimă detectabilă (Pragul de detectare)
Zgomotul radiativ (cuantic)
Zgomotul Jonson –intern detector
Zgomotul de circuit
Semnal ieșire Ip
Materiale rezistive;
Depind de T și lățimea benzii (B) recepție - Hz
rezultat al naturii statistice a generării și colectării electronilor fotogenerați după iluminare.

## Slide 14
Timpul de creștere
este măsura vitezei de răspuns a FD la un semnal de intrare cu lumină tip prag.
este timpul necesar ca FD să-și mărească semnalul la ieșire de la 10% la 90% din nivelul final de ieșire.
Timpul de răspuns
timpul necesar ca detectorul să răspundă la un semnal intrare optică.
timpul de răspuns este legat de lățimea de bandă a detectorului
BW = 0.35/tr~ (RCb)^-1
Semnalul de răspuns a fotodiodei la polarizarea inversă este extrem de liniar în raport cu iluminarea aplicată joncțiunii FD.
Efectul polarizării inverse asupra liniarității răspunsului FD
I~ Ip - Isat
Linearitatea

## Slide 15
Influența temperaturii
În mod tipic, curentul de întuneric al FD din Si tip PNN + se schimbă aprox. de 2 ori pentru fiecare creștere / scădere a temperaturii cu 10o C.
Iar rezistența șuntului se schimbă de 2 aproximativ la fiecare schimbare de 6 ° C:
Aceste formule pot fi utilizate pentru a calcula rezistența șuntului și curentul la întuneric pentru orice temperatură de la valorile specificate (la 25 ° C).
Creșterea temperaturii unui semiconductor schimbă spectrul său de absorbție la lungimi de undă mai lungi, reducând diferența efectivă de bandă.
Schimbare cauzată de creșterea exponențială a perechilor de electroni - goluri termogenerați, ceea ce duce la creșterea curentului de întuneric.

## Slide 16: Alegerea materialului și aplicații
Materialul pentru fotodiodă trebuie selectat cu banda interzisă puțin mai mică ca energia fotonilor ce corespunde lungimii de undă maxime de operare
Aceasta oferă un coeficient de absorbție suficient pentru a asigura o responzivitate înaltă și astfel limitează și purtătorii termogenerați care vor dicta fondul (curentul de întuneric)
FD de Ge au un curent de întuneric relativ mare deoarece au o bandă interzisă îngustă. Aceasta limitează utilizarea lor la lungimi de undă mici ( sub 1,1 μm)
APLICAȚII:
Dispozitive cuplate la sarcină, fotoconductori și tuburi fotomultiplicatoare.
Dispozitive electronice de consum (detectoarele de fum, playere de discuri compacte și TV și telecomenzi.
Contoare de lumină ale camerei și luminile stradale,
Măsurarea exactă a intensității luminii în știință și industrie. în general, au un răspuns mai liniar îmbunătățit decât fotoconductorii.
Numeroase aplicații medicale, cum ar fi instrumente pentru analiza probelor, detectoare pentru tomografie computerizată și, de asemenea, utilizate în monitorizareade gaze din sânge.

## Slide 17: Schottky fotodioda
Dioda cu bariera Schottky este similară unei p+ n joncțiuni asimetrice!
фm – lucrul de ieșire al electronilor în metal
фs – lucrul de ieșire al electronilor în semiconductor
χ- afinitatea electronului în semiconductor
Fotonii trec printr-un strat metalic parțial transparent și sunt absorbiți în semiconductorul de tip N, eliberând perechi de purtători încărcați. Acești purtători încărcați liber sunt îndepărtați din stratul de epuizare de câmpul electric aplicat și formează fotocurentul.
O caracteristică importantă a acestor diode este timpul lor de răspuns foarte rapid.

## Slide 18: Conceptul fotodetectorului Me-Sc-Me
conține 2 contacte Schottky identice
se aplică polarizare diferită la aceste fotodiode
La polarizarea zero Me-Sc-Me structura este simetrică; Cîmpul electric în centrul structurii este zero. Electronii fotoexcitați sunt captați în groapa de potențial; Curentul net este zero.
la polarizarea zero fotodetectorul Schottky produce un fotocurent
Detectorul Me-Sc-Me la polarizare moderată
Bariera de potențial se micșorează la polarizare directă
există un cîmp electric între electrode Schottky.
majoritatea fotoelectronilor sunt captați în groapa de potențial.
Fotogolurile nu sunt captate dar încă nu pot părăsi regiunea activă, din cauza sarcinii electronilor captați.
Curentul net este foarte mic.

## Slide 19: Me-Sc- Me detector la schimbarea prin polarizare
condițiile flat-band pentru fotodetector Me-Sc-Me:
considerăm polarizarea inversă pentru electroda din stînga.
la creșterea potențialului regiunea sărăcită w crește:
la polarizarea benzilor plate cu vfb, regiunea sărăcită cu W este egală cu distanța dintre electrode L: W = L
bariera de potențial pentru fotoelectronii dispăruți…

## Slide 20: Capacitatea fotodiodei Me-Sc-Me
capacitatea este mică deoarece avem o structură cu geometria planară!
unde ε constanta dielectrică a sc;
Structura
AVANTAGE
cîmp electric puternic în regiunea de lucru
- fotocurent pur de drift, componenta difuzională – zero;
- fotorăspuns foarte rapid, determinat de viteza de saturație Vs
-nici o necesitate de contacte ohmice – materialul poate fi dopat slab;
-curentul de întuneric foarte mic (din cauza conectării coadă-coadă a 2 diode Schottky);
-capacitate foarte mică - Rc – foarte mic – constant;
-construcția planară – compatibilitatea cu tehnologia circuitelor integrate

## Slide 21: pin fotodiodă?
FD pin este un tip de fotodetector, utilizat pentru a converti semnalul optic într-un semnal electric. Dioda pin cuprinde 3 regiuni, p, i și n.
De obicei, ambele regiuni p și n sunt puternic dopate, deoarece sunt utilizate pentru contacte ohmic.
Regiunea intrinsecă a diodei este în contrast cu o diodă de joncțiune p-n. Această regiune face ca dioda p-i-n să fie o redresoare inferioară, dar o face adecvată pentru comutatoare rapide, atenuatoare, detectoare foto și aplicații electronice de înaltă tensiune.
Regiunea intrinsecă i este pentru a amplifica responzivitatea fotodiodei doerece creste absorbția luminii. Pentru o lumină injectată din partea p+ cu o putere optică Iopt(W/cm2) rata de generare va fi
Iar Iopt = Popt/A, unde A – aria joncțiunii

## Slide 22: Teoria și calcule
Regiunea sărăcită poate fi calculată
Concentrația sarcinilor minoritare este:
lungimea de difuziune a electronilor:
creșterea în potențial fiind:
lățimea regiunii sărăcite fiind:
curentul rezultant din generare-recombinare este:
prefactorul la curentul g-r :
și curentul va fi:

## Slide 23: Polarizarea directă a p-i-n diodei
la polarizarea directă golurile și electronii sunt injectați din p în n regiune. Aceste sarcini nu recombină imediat. Astfel o cantitate finită a sarcinilor rămân depozitate în regiune cu rezistența scăzută a regiunii i. Cantitatea de sarcini depinde de timpul de recombinare și curentul direct prin diodă ca:
Rezistența regiunii i la polarizare directă Rs este invers proporțională la q:
Această ecuație este independentă de suprafață. În realitate Rs este dependentă slab de suprafață deoarece timpul de viață efectiv se schimbă cu suprafața și grosimea din cauza efectului recombinării de graniță. ecuația de mai sus este validă pentru o frecvență mai mare ca timpul de tranzit a regiunii i, unde:
la frecvențe înalte, când p-i-n dioda este polarizată zero sau negativ, se impune o capacitate plată - independentă de potențialul invers aplicat:
această ecuație este validă pentru frecvențe
circuitul echivalent pentru:
la polarizarea inversă de -2v toți purtătorii din stratul i sunt măturați rapid – astfel pin este utilizata ca comutatoare
Polarizarea inversă a diodei p-i-n

## Slide 24
În realitate regiunea intrinsecă nu este total intrinsecă!
Dar este cu o rezistență foarte înaltă (dopată f. puțin cu p sa n
Toată absorbția are loc în regiunea sărăcită.
Regiunea sărăcită poate fi e.g. n-tip care este dopată slab, și care are un contact cu rezistență mică cu regiunea puternic dopată n+

## Slide 25: Caracteristica I-V. Cele 2 tipuri de diode p-i-n
Creșterea lățimii regiunii sărăcite (în care purtătorii generați sunt transportați prin drift) crește suprafața de captare a luminii.
- Creșterea lățimii regiunii sărăcite reduce capacitatea joncțiunii și astfel constanta timpului RC. Dar timpul de tranzit crește de asemenea cu lățimea regiunii sărăcite.
Reducând rata dintre lungimea difuziei și lungimii de drift a dispozitivului rezultă în într-o proporție mai mare a curentului generat condus de driftul purtătorilor de sarcină mai rapizi.
Zona intrinsecă mai largă înseamnă, de asemenea, că dioda p-i-n va avea o capacitate scăzută atunci când este polarizată invers. în această diodă, regiunea de epuizare există complet în regiunea intrinsecă. această regiune de epuizare este mult mai bună decât într-o diodă p-n și de dimensiuni aproape constante, independent de polarizarea inversă aplicată.
Aceasta crește cantitatea de perechi de electron-gol produși de un foton care apar. Unele fotodetectoare precum FTr și FD folosesc o construcție p-i-n
Proiectarea diodei pin are unele aspecte specifice:
Creșterea dimensiunilor regiunii intrinseci permite diodei să se comporte ca un rezistor la frecvențe minore. aceasta afectează în mod nociv timpul necesar pentru oprirea diodei și capacitatea sa de șuntare.
Prin urmare, este esențial de ales un dispozitiv cu cele mai potrivite proprietăți pentru o anumită utilizare
Avantajele pin diodei

## Slide 26: Photodiode cu heterojoncțiuni
AIIIBV p-i-diode sunt heterojoncțiuni
p+ - AlGaAs/GaAs/n+ - AlGaAs;
p+-InP/InGaAs/n+-InP;
p+-AlGaAs/GaAs/n+-GaAs;
p+=InGaAs/InGaAs/n+-InP
AlGaAs/GaAs (0,7-0,89 μm)
InGaAs/InP (1300-1600 nm).
Un fotodetector tipic p-i-n InGaAs
Operează la 1550 nm are eficiența cuantică η = 0,75 și responzivitatea R=0,9 A/W
Heterojoncțiunile oferă flexibilitate în optimizarea performanțelor FD.
În FD pe heterojoncțiuni regiunea activă are in caz normal banda interzisă mai mică comparativ cu regiunile homojoncțiunilor
Regiunile homojoncțiunilor cu banda interzisă largă care pot fi regiunea de sus sau regiunea substratului n, servesc ca fereastră pentru semnalul optic la intrare;
Banda interzisă mică a regiunii active determină pragul de tăiere în regiunea de unde mari a fotorăspunsului λth;
Banda unterzisă mare a regiunii omogene ferestre dictează pragul undelor scurte de tăiere f răspunsului optic λc;
Pentru un semnal optic care are o lungime de undăλc în intervalul λth > λs > λc eficiența cuantică și responzivitatea FD pot fi optimizate

## Slide 27: Fotodioda cu avalansa
Inel de protectie ?
Detectează nivele foarte scăzute de RO datorită câştigului intern.
Are o regiune de absorbţie şi una de multiplicare, existând trei variante constructive:
- cu muchie teşită (bevelled-edge),
- epitaxială şi
- întinsă.
Peste tensiunea de străpungere detecţia liniară este dificilă datorită zgomotului.
După străpungere, tensiunea trebuie micşorată pentru a reseta fotodioda (mod de lucru Geiger: câştig mare, dar neliniar).
Eficienţa cuantică depinde de lungimea de undă.
  Peste 1100 nm, fotonii nu au destulă energie pentru a trece electronii de valenţă peste banda interzisă în banda de conducţie.
  Sub 1100 nm fotonii sunt absorbiţi la diferite adâncimi medii, funcţie de coeficientul de absorbţie. Curba randamentului funcţie de lungimea de undă este un clopot.
Alegând convenabil grosimea stratului antireflectorizant, se obtine funcţionarea în domeniul vizibil sau IR apropiat, randament 70... 80% între 500 nm şi 800 nm.

## Slide 28: Construcția. Principiul de lucru APD
fotodioda cu avalanșă (APD) este o p-i-n structură cu amplificare.
Deosebirea principală de FD clasică - amplificarea internă a semnalului, bazată pe amplificarea semnalului pe multiplicarea în avalanșă.
Dacă structura FD simple este p+ -i- n+ la APD la care se adaugă un strat p: p+-i- p- n+ .
În stratul larg al i - regiunii- intensității câmpului electric este practic const și cu valoare mică.
În regiunea îngustă p se modifică și în valoarea maximă este suficientă pentru inițierea și menținerea avalanșei.
Mai mult, profilul de distribuție al impurităților dopate este ales astfel încât stratul p să aibă cea mai mare rezistență și, prin urmare, cea mai mare intensitate a câmpului electric.
când lumina acționează asupra stratului i, se formează perechi electron-gol. Datorită câmpului mic, există o mișcare direcțională a sarcinilor către poli corespunzători. Când electronii liberi ajung din stratul i în stratul p, accelerația lor devine mai vizibilă datorită câmpului electric ridicat din stratul p.
Când se accelerează în bc a stratului p, astfel de electroni acumulează suficientă energie pentru a excita alți electroni din BV în BC.
Acest proces se numește amplificare prin avalanșă sau multiplicarea fotocurentului primar.

## Slide 29
APD se caracterizează printr-un curent de întuneric mai mare decât FD p-i-n și, prin urmare, o sensibilitate mai mică, chiar dacă se realizează un câștig suficient de mare de curent, care permite depășirea zgomotului termic la niveluri de semnal scăzute.
Tehnologia de fabricație a APD este complicată. Acest lucru se datorează necesității de a asigura uniformitatea spațială a multiplicării purtătorilor în întreaga zonă fotosensibilă a APD și de a minimiza scurgerile la marginile joncțiunii. Inelele de protecție sunt utilizate pentru a reduce scurgerile de curent.
De obicei, diferențele în câștig datorită neuniformității multiplicării spațiale a purtătorilor este de 20 ... 50% cu un câștig mediu de 1000.
în APD, câștigul este maxim când tensiunea polarizării se apropie de tensiunea de străpungere. La tensiuni mai mari decât de străpungere, curge un curent de avalanșă care se autosusține, și depinde din ce în ce mai puțin de concentrația purtătorilor generați de fluxul de lumină.
În modul de operare, câștigul maxim al APD este limitat fie de efectele de saturație cauzate de curent, fie de produsul câștigului și al benzii de transmitere. Efectul de saturație a multiplicării purtătorilor se datorează faptului că purtătorii, care ies din regiunea multiplicării, reduc câmpul electric de tranziție și creează o cădere de tensiune pe rezistența de serie și sarcina diodei.
APD sunt fabricate pentru lungimi 300-1700 nm. APD - Si - 300 - 1100 nm, APD de Ge 800–1600 nm, iar APD InGaAs 900–1700 nm.
Din InGaAs sunt mai scumpe decât cele din Ge și pot avea un curent semnificativ mai mic, un răspuns spectral extins la 1700 nm și oferă o caracteristică extinsă în regiunea de înaltă frecvență cu aceeași regiune activă. Pe baza InGaAs - 1,0 ... 1,4 μm, superioară în parametrii celor de Ge.
În prezent, se dezvoltă intensiv APD-uri bazate pe GaAs, InAs și InSb, cu câștig mare și zgomot neglijabil.

## Slide 30: Circuitul de conectare APD
Particularitate a APD este sursa de tensiune de polarizare reglabilă prin linia reacției inverse
Fond: termic, de mișcare a sarcinilor electrice, de generare, de recombinare. schema echivalentă a fondului este prezentă:
Neajunsuri: complexitatea, unicitatea producerii, cost mare, tensiuni înalte de lucru, putere disipată mare, lucru numai la semnale mici,, necesitatea termostabilizării, minaturizarea (matrice) complicată
Avantaje: amplificare înaltă, frevența înaltă, conexiunea cu linii optice

## Slide 31: Parametrii principali ai fotodetectorilor APD
Eficiența cuantică
Responzivitatea - raportul curentul de ieșire la puterea optică de intrare deci este eficiența dispozitivului. Unitatea de măsură amper/watt R =Ip/P (A/W)
Intervalul spectral de răspuns
Fondul de zgomot
Timpul de răspuns
Timpul de creștere (de la 10 la 90%)
Amplificarea
η(λ) = ζ(1-R) [1-exp(-ɑ(λ)d)]
R – reflectanța de la suprafață;
ζ – fracția de perechi electroni-goluri ce contribuie la curentul
detectorului;
ɑ(λ) – coeficientul de absorbție al materialului
d – grosimea fotodetectorului.
Eficiența cuantică

## Slide 32: Răspunsul fotodiodei la puls dreptunghiular
Răspunsul la frecvență
(b) W >> 1/α (toți fotonii sunt absorbiți în stratul sărăcit. Cj – mică;
(c) W >> 1/α , Cj mare – atunci RC (tmpul relaxare este limitat;
(d) W = sau < 1/α , unii fotoni sunt absorbiți în regiunea de difuzie – componenta difuzională este limitată;
NOTĂ: Deoarece capacitatea de difuziune este asociată cu acumularea purtătorilor de sarcină majoritari în regiunea de difuziune (e & h fotogenerate sunt extrase din regiunea sărăcită în n și p) ea există numai la polarizarea directă.
La polarizarea directă Cd poate fi destul de mare ca Cj la curenți de injecție mari.
La polarizarea inversă Cj este numai o capacitate necesară de considerat
Astfel, capacitatea unei joncțiuni la polarizarea inversă poate fi substanțial mai mică ca la polarizarea directă.
Atât Ri cât și Ci depind de dimensiunile și structura FD și variază cu tensiunea aplicată
În mod de fotoconducție la polarizarea inversă FD are o rezistență Ri mare (1-100 MOhm) și o capacitate mică dominată de capacitatea de barieră Cj.
La creșterea polarizării inverse crește Ri, iar Ci – descrește, deoarece stratul sărăcit crește cu polarizarea inversă
În mod fotovoltaic la polarizarea directă FD are o capacitate Ci << Cd, dar totuși are o rezistență mare Ri dar mai mică ca în regimul fotoconductivității
Circuitul echivalent la semnal mic de intrare

## Slide 33: Fotodetector cu cavitate rezonantă (RCE photodiodes)

## Slide 34
Fotodetector vs Fotodiodă
Photodetector is a photosensor. | It is a light-sensitive semiconductor diode.
The photodetector is not used with an amplifier to detect the light. | The photodiode uses an amplifier for detecting low levels of light as they permit a leakage current that changes with the light that falls on them.
A photodetector is simply made with a compound semiconductor with a 0.73 eV band gap. | The photodiode is simply made with two P-type and N-type semiconductors.
The photodetector response is not faster as compared to the photodiode. | The photodiode response is much faster as compared to the photodetector.
It is more sensitive (dacă ne referim la fododioda cu avalanșă sau la fototranzistor!) | It is less sensitive.
The photodetector converts the light’s photon energy into an electrical signal. | Photodiodes convert light energy and also detect light brightness (photocurrent) increases in direct proportion to the intensity of the incoming light.)
The temperature range of the photodetector ranges from 8K – 420K. | The photodiode temperature ranges from 27°C to 550 °C.