## Slide 1: RADIAȚIA IONIZANTĂ: EFECTE & DISPOZITIVE DETECȚIE

## Slide 2: Expunerea la radiații

## Slide 3
The effects of radiation can be permanently damaging to a device. Failure of these circuits can result in the loss of multi-million dollar products and human life. To diminish radiation effects, “Radhard” devices have been fabricated and used in several industries.
We will discuss how radiation effects devices, how these effects can be prevented, and some real world Radhard devices used today.

## Slide 4: Radiația ionizantă

## Slide 5: Interactiunea cu materia
Interactiunea particulelor cu sarcina cu materia difera de a celor fara sarcina electrica.
Particulele cu sarcina interactioneaza puternic cu electronii orbitali. Astfel obtinem ionizarea directă
Particule cu sarcina se clasifica in
Cu masa mare (grea) – alfa protonii
Usoare – electronii usori (pozitronii si negatronii)
Particule cu sarcină grele – pierd energia prin multiple acte de coliziuni cu electronii orbitali. La pierderea a mai multa energie - ele pierd energia prin coliziuni cu nucleul
La miscarea lenta ei capteaza electroni formand atomi neutri (protonul devine hydrogen! Iar particular alfa devine Heliu). Datorita masei mari au o traiectorie rectilinie si un parcurs de 2-3 cm in aer, iar la energii mai mari (4MeV) – 22 cm in aer!)
Particule cu sarcină usoare – beta si electronii – interactioneaza prin>
- ionizarea atomilor
Efectul Bremsstrahlung – crearea razelor X prini decelerarea (frinarea) electronilor
Ciocniri elatice cu electronii si nucleul- traiectorie nedefinita si parcurs mare a electronilor

## Slide 6: Tipuri de radiații ionizante

## Slide 7: Abilitatea de penetrare

## Slide 8: Interactia Radiatiei neutronică
Formeaza direct particule ionizate sau initiaza transformari ale nucleului
Interactiunile fundamentale sunt imprastierea (scattering) si absorbtia (captarea si fisiunea)
Captarea neutronilor produce frecvent nuclee radioactive care emit radiatii ionizante.
Cele trei interactii fundamentale cu fotonii sunt
Efectul fotoelectric (energii mici, sub 200 keV) in care fotonii transmit toata energia sa electronilor orbitali care sunt pe urma emisi cu o energie Ee = Egamma – Beg)
Imprastierea Compton (energii intermediare 200 keV – 1,5 MeV) – are loc imprastierea elastic a fotonului de la electronul atomului ce se excita. Mai departe fotonul i-si schimba traiectoria pierzind si energia necesara excitarii electronului
Producerea de perechi electron-gol (E mai mare de 1,5 MeV). La aceasta interactie fotonul cedeaza toata energia sa (deci dispare) si se formeaza perechi electron gol.
Deoarece masa energia de repaos a electronului este de 0,511 MeV pentru producerea perechii fotonul trebuie sa aiba energia mai mare ca dublu. Aceste perechi pot anihila emițând energie – 2 fotoni cu energia de 0,511 MeV

## Slide 9: Displacement Damage:
Caused by neutrons, protons, alpha particles, heavy ions, and very high energy gamma photons.
    Note: We’ll be focusing primarily on fast-neutron displacement effects since they’re representative of displacement damage in general.
This type of damage is the result of lattice atom displacements.
Lattice displacement significantly decreases carrier concentration, carrier mobility, and carrier lifetime.
Analogy:
Bowling ball = Fast Neutron
Bowling Pins = Lattice Structure of device

## Slide 10: Fast-neutron displacement effects:
To the right is a graph which has the neutron sensitivity plotted with respect to the mobility, carrier concentration, and minority-carrier lifetime.
  Note: The degradation becomes severe when the neutron fluence ( exceeds
  Note: The curves are the range of lifetime values. The area shaded , the LI curve (Low Injection) is similar to the behavior of solar cells at low injection. At this curve the lifetime decreases 50% at
  Note: The area shaded , the HI curve (High Injection) is similar to a modern, gold-doped transistor. At this curve the lifetime decreases 50% at
From this data we can conclude that the displacement effects are different for a given type of material.

## Slide 11: Consecințele radiației ionizante asupra DSC
Efecte ale radiatiei
Producerea de defecte
Deplasarea atomului
Ionizarea
Eliberarea puternica de energie intrun volum restrâns
(caldura – la material shielding)

## Slide 12: Tipul deteriorărilor cauzate de radiația ionizantă
Devices which depend on resistivity or
majority carrier concentration for their
operation fail mostly to carrier removal or trapping.
~ Ex: Semiconductor resistors,
diodes, and field-effect devices
Devices based on minority carrier concentration
for their operation degrade due to
lifetime effects.
~ Ex: Bipolar resistors, opto-electronic
devices, & switching devices

## Slide 13: Ionization Damage:
Process of ionization in oxide layer:
Effects of this process:
Analogy:
Strainer = oxide
Coffee goodness that you drink = electrons
Gross sludgy grounds left over after straining = holes
High-energy particle goes device. Electron-hole pairs are created in the oxide.
Electrons (very mobile) move out to the most positive electrode.
Positive charges (holes) have lower mobility making them more likely to be trapped in the oxide.
Causes trapped-oxide charge to be positive due to the trapped holes
When a positive voltage is applied to gate electrode, it attracts electrons to the surface of Si beneath the gate.
The holes then freed by the radiation build up near the substrate
Threshold voltage is forced to increase, since a larger applied voltage is required to maintain the negative charge of the channel
Produces semi-permanent shifts in the characteristic of the device due to the altered threshold voltage

## Slide 14: What types of devices are sensitive to ionization?
MOSFETs have very prominent ionization effects
Since MOS oxide links the gate to the channel, hole trapping becomes more of an issue.
Based on the geometric location of the trapped charge, P-channel (with already negative gate voltages) tend to be less sensitive to ionization compared to N-channel devices

## Slide 15: More Physical Rad-Hardening Techniques:
Manufacturing on insulating substrates instead of the standard commercial semiconductor wafers.
  Silicon on insulator (SOI) and on sapphire (SOS) are used frequently.
Using Bipolar integrated circuits since they have higher radiation tolerances than CMOS circuits. (Remember MOS’s are sensitive to Ionization)
  The low-power Schottky (LS) 5400 series can withstand 1000 krad, and ECL devices can withstand 10,000 krad
Choosing a substrate with a wide band gap, which gives it higher tolerance to deep-level defects. (Ex: silicon carbide or gallium nitride)
Shielding the chips themselves with depleted boron (boron-10 naturally captures neutrons).
Optimizing oxidation growth (ex Dry Oxidation) helps keep impurities like sodium out of the oxide.
[5],[6],[7]

## Slide 16: When should we consider the effects of radiation damage?
Radiation affects electronics in four environments:
Outer Space
High Altitude Flight
Nuclear Reactors
Particle Accelerators

## Slide 17: Product Example: Nuclear Power Plant Equipment
DMC 3000 Neutron Module, Electronic Radiation Dosimeter
Model detects neutron dosimetery using silicon PIN diode
[8], [9]

## Slide 18: Product Example: Space
Satellite Command Data and Handling (CD&H) electronics
  Needs more radiation hardening since they keep satellite in orbit. One product used is the UT90nHBD ASIC chip.
BAE Systems RAD6000
    RAD6000 is mainly known as the onboard computer of NASA equipment.
  As of June 2008, there are 200 RAD6000 processors in space on numerous NASA, DoD, and commercial spacecraft
BAE Systems RAD750
  The successor of the RAD6000
  In 2010 BAE reported that there were over 150 RAD750s used in a variety of spacecraft and satellites.
[10]

## Slide 20: Negative effects and hurtles of Radhard devices:
They need extra transistors that take more energy to switch on and off.
They're expensive,
power hungry
slow -- as much as 10 times slower than an equivalent CPU in a modern consumer desktop PC.
SOI and SOS manufacturing is difficult when attempting to get Si onto a different crystal lattice substrate.

## Slide 21: X-ray and Gamma Irradiation
Effect of gamma ray(Co-60, Energy=1.17,1.33 MeV, Time irradiation after third time irradiation on p-n junction Diode

## Slide 22: Detectarea radiației
Detectarea radiațiilor ionizante se bazează pe înregistrarea efectelor rezultante a interacțiunii radiațiilor la trecerea printr-o substanță. Aceste efecte includ: ionizarea și excitația atomilor materiei; luminiscența unor substanțe; reacții chimice, schimbarea culorii soluțiilor chimice etc. Ca caracteristici cantitative ale efectelor înregistrate în urma ionizării sau excitării atomilor sunt numărul de purtători de sarcină sau fotoni formați
La general distingem 3 tipuri de detectori de radiații ionizante cu utilizarea solidelor, inclusiv a materialelor semiconductoare: (i) detectori cu scintilații, (ii) detectori semiconductori și, (iii) detectori Cerenkov.
Mai jos o să ne referim numai la primele două metode de detecție, ce în opinia noastră prezintă interes în prezent pentru utilizarea în perspectivă a semiconductorilor nanostructurați.

## Slide 23: Scintilator integrat cu fotomultiplicare

## Slide 24
Pentru a fi scintilator bun, fluorescența trebuie să fie promptă, de scurtă durată și randamentul convertirii în clipuri de lumină să fie proporțional cu energia depusă. Evident, că materialul fluorescent trebuie să fie omogen și de o calitate optică cât mai înaltă.
În prezent sunt sute de materiale neorganice studiate ca scintilatori. Pentru a elabora un scintilator bun în detectori de radiații este necesar ca materialul să aibă densitatea mare (3-8 g/cm2), randament luminous înalt (high light yield 10-100 kph/MeV), rezoluție în timp înaltă, ieftin în producere, fiabilitatea înaltă în timp, centre de luminiscență. Astfel de materiale pot fi intrinsece, extrinsece.

## Slide 25
Scintilatoarele de noua generație au aplicații largi în medicină (PET, SPECT CT), fizica energiilor înalte și a razelor cosmice, geofizică (gamma carotaj), radioecologie, dozimetrie. Precizia dozimetriei este critică in tratamentul radioterapeutic, deoarece este necesar de livrat pacientului doza de radiații prescrisă cu minimalizarea acțiunii radiației asupra țesuturilor sau organelor megieșe.

## Slide 26: Dispozitive pentru masurarea radiatiei ionizante
Actiunea radiatiei
Perechile e-h se produc de-a lungul parcursului
Energia necesara producereii e-h este larga si nu depinde in interval larg de energia radiatiei, tipul de radiatie, temperature<
Energia medie necesara = energia de ionizare este mica (pentru Si – 3,,62 eV la 300 K, pentru Ge – 2,96 eV la 77 K)
Obtinem o rezolutie energetica foarte buna
FACTORUL FANO
Pentru Si si Ge – F - 0,1 -0,15

## Slide 27
Dozimetrele termoluminiscente (TLDs) sunt pe larg utilizate ca dozimetre in-vivo, dar nu redau monitorizarea dozei în timp real necesitând prelucrarea post-iradiatorie, care la citire șterge istoria dozei.

## Slide 28: Detectoare semiconductoare
Cele mai răspândite sunt detectoarele semiconductoare din cristale de Si (densitatea 2,3 g / cm3) și Ge (5,3 g / cm3) (HPGe), CdTe, CZT, diamantul (mai rar, deorece este foarte scump). Variația detectorilor cu semiconductori în prezent se extinde prin noi tehnologii ce permit obținerea filmurilor din policristale și epitaxiale de CdZnTe/CdTe, GaAs, a filmurilor cu Z ≥ 80 (de Hg, Tl, Pb, Bi), creșterea artificială a cristalelor de detectoarele semiconductoare pe principiul de lucru sunt analogi în stare solidă ai detectoarelor cu gaze, dar se caracterizează cu următoarele:
energia necesară pentru generarea unei perechi de purtători de sarcină în detector este mult mai mică (2,96 eV în Ge și 3,66 eV în Si) decât în ​​gazele care umplu camerele (~ 30 eV). Astfel, numărul de perechi formate în detector este mai puțin supuse fluctuațiilor statice. Totodată, raportul semnal util / zgomot este mai mare;
densitatea materialelor detectorilor semiconductoare este mult mai mare decât densitatea gazelor care umplu camerele de ionizare. Prin urmare, chiar și detectoarele cu dimensiuni mici pot înregistra particule, gama cuante cu energii înalte prin eficiența mărită, a interacțiunii cu materia. Probabilitatea fotoefectului este direct proporțională cu Z5 (Z- numărul atomic al materialului semiconductor);
timpul de răspuns electric este mult mai scurt (1-10 ns) decât în ​​camerele de ionizare, deoarece mobilitatea purtătorului într-un semiconductor este mult mai mare decât mobilitatea ionilor și a electronilor din camere de ionizare.
Cele mai răspândite sunt detectoarele semiconductoare din cristale de Si (densitatea 2,3 g / cm3) și Ge (5,3 g / cm3) (HPGe), CdTe, CZT, diamantul (mai rar, deorece este foarte scump). Variația detectorilor cu semiconductori în prezent se extinde prin noi tehnologii ce permit obținerea filmurilor din policristale și epitaxiale de CdZnTe/CdTe, GaAs, a filmurilor cu Z ≥ 80 (de Hg, Tl, Pb, Bi), creșterea artificială a cristalelor de diamant, noilor compuși semiconductori dopați cu bor (pentru detecția neutronilor), etc.
Cercetările și progresele recente în aplicațiile dispozitivelor fotonice în detectarea radiațiilor inclusiv de interes major medical, sunt concentrate pe patru tipuri; fotodiode, fototranzistori, inclusiv TEC din semiconductor de oxid de metal (MOSFETs), dispozitive semiconductoare cu acumulare de sarcini pe baza de MeO (CCD / CMOS).

## Slide 29: P-n jonctiunea. Contact blocare
Regiunea saracita detecteaza radiatia ionizanta

## Slide 30: Proprietatile detecorilor semiconductori cu Z mare

## Slide 31: Fotodiodele
Utilizarea fotodiodelor asigură un semnal relativ mic la expunerea la radiații ionizante, dar totuși sunt preferate, deoarece precizia este crucială în dozimetrie, iar fotodiodele generează un semnal practice pur cu zgomot minim. Curentul fotodiodelor indus de radiație curge numai în timpul expunerii la radiații, oferind astfel un semnal electric de măsurare / ieșire direct. Prezenta caracteristică denotă că fotodiodele sunt dozimetre active și în timp real. Fotodiodele pot fi caracterizate și ca dozimetre dure, deoarece pierderea sensibilității după expunerea la radiații este neglijabilă, având astfel o repetabilitate mai mare. Aceasta este o caracteristică cheie pentru dozimetre, deoarece sunt utilizate în mod repetat pentru măsurători ale dozelor în diferite sesiuni.
Diodele semiconductoare determină în timp real doza, dar necesită mai muți factori corectivi, deoarece sunt dependente de energia radiației, unghiul incident al radiației, de rata dozei, temperature mediului de lucru, configurația câmpului de radiații, distanței detector-sursă, etc.

## Slide 32: Fototranzistoarele
Expunerea fototranzistoarelor la radiații stimulează fluxul de sarcini / fotocurentul, care este o înregistrare a tipului de radiație care a indus-o. Prin urmare, cuantificarea, evaluarea și măsurarea exactă a tuturor sarcinilor colectate garantează identificarea exactă a radiației care induce această sarcină / fotocurent. Produsul fotocurentului cu timpul necesar pentru colectarea acestui fotocurent este echivalent cu sarcina colectată de senzor în acest timp, proporțională cu doza absorbită. În plus, dacă realizăm o relație liniară între intensitatea curentului indus de radiație și rata dozei, intensitatea curentului indus de radiație este echivalentă cu rata dozei. Fotocurentul indus de radiație va fi stabil și proporțional cu rata dozei, atâta timp cât rata dozei de radiație incidentă este suficient de mare în timpul expunerii .

## Slide 33: MOSFET
Utilizarea MOSFET ca dozimetru a fost sugerată (1974) de A.Holmes-Siedle [5] iar (1978) impreună cu Adams [6] a menționat, că deoarece prejudiciile în urma radiației sunt proporționale cu doza, doza absorbită de MOSFET poate fi determinate de măsurătorile proprietăților MOSFET (tensiunea inversă,) astfel propunând utilizarea practică a MOSFET ca detector de radiații. După asigurarea tehnologică a controlului parametrilor MOSFET, prin grosimea oxidului, densitatea capcanelor în material, ce conduce la controlul densității sarcinilor spațiale, a fost și propus un dozimetru practice de MOSFET.
MOSFET sunt în popularitate ascendentă la măsurarea dozei în radioterapie, deorece au răspuns proportional dozei, au rezoluție spațială excelentă (~ 1,0 µm) ce permite dozimetrie în regiuni cu gradient mare de doze, volum al stratului sensibil foarte mic (~ 4x104 µm3) ce asigură măsurători în câmpuri limitate de radiații. Detectoarele cu MOSFET pot măsura in vivo dozele în timp real, acumula această informație pentru a fi citită ulterior și nu depinde în interval mare de energii medii și înalte de rata dozei și energia radiației. Pragul de jos de măsurători și sensibilitatea MOSFET detectoarelor se poate ajusta la faza tehnologică de obținere

## Slide 34: DOZIMETRE MOSFET
Dozimetrele MOSFET sunt acceptate datorită sensibilității bune dar și compatibilității cu tehnologia microelectronică. Similar cu diodele, oferă un răspuns imediat și, la fel ca TLD-urile, pot să fie utilizate fără aplicarea unui câmp electric în timpul iradierii. Este posibilă integrarea acestor senzori de radiație cu circuite electronice, pentru asigurarea prelucrării datelor și comunicării pe același cip, ceea ce permite în consecință proiectarea dozimetrelor foarte mici.
Din dezavantajele detecoarelor de radiații de MOSFET amintim de prezența driftului în răspuns (în timpul iradierii).
Dozimetrele microelectronice oferă posibilitatea monitorizării expunerii la radiații ionizante în timp real și cu factori mici de formă geometrică.
Cu toate acestea, materialele microelectronice tradiționale, cum ar fi Si cristalin, nu pot îndeplini cu ușurință cerințele de aplicare a dozimetrelor microelectronice din două motive: În primul rând, acestea nu absorb suficiente cantități de radiații cu energie mare pentru a fi sensibile, deoarece conțin în mare parte elemente cu un număr atomic relativ mic Z. În al doilea rând, ca materiale cristaline, acestea sunt fabricate pe suporturi rigide și este complicat de a le modela pe suporturi flexibile.

## Slide 35: References:
[1] B. L. Gregory, “Radiation defects in devices”, in Radiation Damage and Defects in Semiconductors. London, England: Inst. Phys., 1972, pp 302-314.
[2] H.J. Stein and R. Gereth, “Introduction rates of electrically active defects in n- and p- type silicon by electron and neutron irradiation“, J. Appl. Phys., vol. 39, pp. 2890-2904, May 1968.
[3] B. L. Gregory, “Minority carrier recombination in neutron irradiated silicon”, IEEE Trans. Nucl. Sci., vol. NS-16, pp. 53-62, Dec 1969
[4] H. Spieler, “Introduction to Radiation-Resistant Semiconductor Devices and Circuits”, Beam Instrumentation AIP conf., Argonne, Illinois (USA), 1997, pp 6.
[5] K. Leppälä, R. Verkasalo "Protection of Instrument Control Computers against Soft and Hard Errors and Cosmic Ray Effects". International Seminar on Space Scientific Engineering, Frunze, Kirgiz SSR. 1989.
[6] K.G. Aubuchon, “Radiation hardening of P-MOS devices by optimization of the thermal SiO2 gate insulator”, IEEE Trans. Nucl. Sci.,vol. NS-18, pp. 117-125, Dec. 1971.
[7] Manasevit, H.M.; Simpson, W.J. (1964). "Single-Crystal Silicon on a Sapphire Substrate". Journal of Applied Physics issue 35
[8] P. Swinehart and J. Swartz, “Sensitive silicon pin diode fast neutron dosimeter” US 4 163 240 A, Jul 31, 1979.
[9] MIRION Technologies, DMC 3000 Neutron Module product
[10] BAE System, Space Products and Processing http://www.baesystems.com/en-us/our-company/inc-businesses/electronic-systems/product-sites/space-products-and-processing

## Slide 36: Key points to remember:
There are two types of radiation damage that may occur in devices.
Different devices are sensitive to different types of radiation damage.
There are numerous types of radiation-hardening techniques.
The environment determines how much radiation a device will receive.
The use of Radhard devices comes with a few drawbacks.